前    言

本标准是对GB/T 4148-2003《混合氯化稀土》进行修订。

本标准与GB/T 4148-2003相比，主要变动如下：

——取消了原字符牌号；

——增加了通用混合氯化稀土191545A牌号的稀土全分析；

——去掉原标准中液体混合氯化稀土产品牌号，新增加3个（191526A，191526B，191525C）液体产品牌号，并把固体的混合氯化稀土与液体的混合氯化稀土分别用表1和表2表示；

——修订了电解用混合氯化稀土191545C牌号稀土中CeO2量，增加了Pr6O11量的考核指标；

——对各种牌号的非稀土杂质根据应用厂家的要求作适当的调整；

——对液体的混合氯化稀土191516牌号在中La2O3/REO及CeO2/REO由原先百分含量表示法改为浓度g/L表示法，并对REO浓度作了调整；

——增加了Al2O3的考核指标。

本标准由全国稀土标准化技术委员会提出。

本标准由全国稀土标准化技术委员会归口并负责解释。

本标准由宜兴新威利成稀土有限公司、包钢稀土高科技有限公司负责起草。

本标准主要起草人：俞志春。

本标准参加起草人：      。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 4148-1984、GB/T 4148-1993 、GB/T 4148-2003。

混合氯化稀土

范围

本标准规定了混合氯化稀土的要求、试验方法、检验规则与标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以稀土矿为原料，经化学法和萃取法制得的混合氯化稀土。供作单一稀土化合物制取、石油裂化催化剂、混合稀土金属、电池级混合稀土金属及各种分组稀土富集物的原料，也可用于化工、轻纺、农业等领域。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 8170 数值修约规则

GB/T 12690 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

GB/T 16484 氯化稀土、碳酸稀土化学分析方法

要求

  - 化学成份

3.1.1  固体混合氯化稀土产品化学成份应符合表１规定。需方如有特殊要求，供需双方可另行协议。

表1

| 产品牌号 | 191545A | 191545B | 191545C | 191545D | 191545E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化 学 成 分 \ 质 量 分 数( ％) | REO 不小于 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
|  | 不小于 主要稀土组分/REO | La2O3 | — | 23.0 |  | — | 40.0 |
|  |  | CeO2 | 45.0 | 45.0 | 60.0 | 45.0 | — |
|  |  | Pr6O11 | — | — | 5.0 | — | — |
|  |  | Nd2O3 | — | — | — | 12.0 | 20.0 |
|  |  | Eu2O3 | 0.2 | — | 0.1 | — | — |
|  |  | Tb4O7 | 0.1 | — | — | — | — |
|  |  | Dy2O3 | 0.2 | — | — | — | — |
|  | 不大于 稀土组分/REO | Sm2O3 | 合量3.0 | — | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
|  |  | Gd2O3 |  | — | — | — | — |
|  |  | Ho2O3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Er2O3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Tm2O3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Yb2O3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Lu2O3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Y2O3 |  |  |  |  |  |

（续表1）

| 产品牌号 | 191545A | 191545B | 191545C | 191545D | 191545E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化 学 成 分 \ 质 量 分 数( ％) | REO 不小于 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
|  | 非稀土杂质 不大于 | Fe2O3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  | BaO | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
|  |  | CaO | 合量3.0 | 合量2.5 | 合量3.0 | 1.50 | 1.50 |
|  |  | MgO |  |  |  | 0.03 | 0.03 |
|  |  | ZnO | 0.05 | — | — | 0.05 | 0.05 |
|  |  | Na2O | 0.50 | 0.50 | — | 0.50 | 0.50 |
|  |  | Al2O3 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
|  |  | Th2O3 | 0.03 | 0.03 | — | 0.003 | 0.003 |
|  |  | SO42- | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | PO43- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 水不溶物 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
|  |  | NH4Cl | 0.50 | 4.0 | 1.5~4.0 | 4.0 | 4.0 |

3.1.2  液体混合氯化稀土产品化学成份应符合表2规定。需方如有特殊要求，供需双方可另行协议。

表2

| 产品牌号 | 191526A | 191526B | 191526C |
| --- | --- | --- | --- |
| 化 学 成 分 \ 质 量 分 数(g/L) | REO 不小于 | 260 | 260 | 260 |
|  | 不小于 主要稀土组分 | La2O3 | 60.0 | 120.0 | 60.0 |
|  |  | CeO2 | 120.0 | 40.0 | 130.0 |
|  |  | Pr6O11 | — | 20.0 | 13.0 |
|  |  | Nd2O3 | — | — | — |
|  |  | Eu2O3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 |
|  |  | Tb4O7 | 0.15 | — | — |
|  |  | Dy2O3 | 0.3 | — | — |
|  | 稀土组分 不大于 | Sm2O3 | 合量5.0 | 合量2.0 | — |
|  |  | Gd2O3 |  |  |  |
|  |  | Ho2O3 |  |  |  |
|  |  | Er2O3 |  |  |  |
|  |  | Tm2O3 |  |  |  |
|  |  | Yb2O3 |  |  |  |
|  |  | Lu2O3 |  |  |  |
|  |  | Y2O3 |  |  |  |
|  | 非稀土杂质 不大于 | Fe2O3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|  |  | BaO | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|  |  | CaO | 合量6.0 | 合量6.0 | 合量6.0 |
|  |  | MgO |  |  |  |
|  |  | ZnO | — | 0.5 | 0.5 |
|  |  | Na2O | — | 5.0 | 5.0 |
|  |  | Al2O3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|  |  | Th2O3 | — | 0.1 | 0.1 |
|  |  | SO42- | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|  |  | PO43- | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
|  |  | 水不溶物 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
|  |  | NH4Cl | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| PH值 | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 |

  - 外观

3.2.1  固体产品为微红色或白色结晶体，块径应小于10cm，产品应洁净，无肉眼可见夹杂物。

3.2.2  液体产品为透明棕黄色液体，清亮洁净，无肉眼可见夹杂物及沉淀物。

  - 总α放射性比活度

3.3.1  固体产品的总α放射性比活度不大于1×104Bq/kg。

3.3.2  液体产品的总α放射性比活度不大于0.36×104Bq/L。

试验方法

  - 化学成分（除Fe2O3和ZnO之外）仲裁分析按GB/T 16484规定的方法进行。

  - 铁、锌含量的仲裁分析按GB/T 12690规定的方法进行。

  - pH值的检验按常用精密试纸使用说明进行。

  - 外观用目测检验，其中块径用尺子测量。

  - 产品总α放射性比活度的检验参照ISO 9696-2007《水质--非盐水中总α活性的测量》标准规定的方法进行。

  - 数值修约按GB/T 8170规定的方法进行。

检验规则

  - 检查与验收

5.1.1  产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品进行检验，如检验结果与本标准规定不符，固体产品应在收到产品之日起二个月内、液体产品应在收到产品之日起七日内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁,可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2  组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

5.3  检验项目

5.3.1  固体产品每批应进行化学成分和外观质量检验。

5.3.2  液体产品每批应进行化学成分和外观质量检验。

5.3.3  总α放射性比活度根据用户要求提供检验数据。

5.4  取样与制样

5.4.1  固体产品化学成分的仲裁取样按表3规定进行。每件（袋）数取样量不少于100g，将试样充分破碎混匀后，以四分法迅速缩分至试样所需数量。

表3

| 件（袋）数 | 1～5 | 6～49 | 50～100 | ＞100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 件（袋）数的100% | 5 | 件（袋）数的10% 取整数 | 件（袋）数的平方根 取整数 |

5.4.2  液体产品化学成分的仲裁取样按表4规定进行。

表4

| 体积/m3 | ＜10 | 10～40 | ＞40 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取样量 | 100 mL/m3 | 100 mL/2m3 | 100 mL/5m3 |

将液体混合氯化稀土充分混匀，供需双方共同在供方取样，每次用取样瓶取试样100mL，转入混样瓶中形成批样，将批样混合均匀，迅速分取四份试样。

5.5  检验结果判断

化学成分仲裁分析结果与本标准规定不符时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行复验，如仍有一项结果不合格，则该批产品为不合格。

6  标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1  标志、包装

每件产品外包装上应注明：供方名称、产品名称、牌号、批号、重量。固体产品用双层塑料袋包装，经热压或绳扎封口后放入铁桶或塑料编织袋中，每桶(袋)净重50㎏。液体产品装入定量体积的密封容器内。

6.2  运输、贮存

固体产品须存放在干燥处，不得露天放置。运输时严防淋雨，受潮。

6.3  质量证明书

每批产品应附上质量证明书，注明：

- 供方名称；

- 产品名称和牌号；

- 批号；

- 净含量和件数；

- 各项分析检验结果及检验部门印记；

- 标准编号；

- 出厂日期。

# Text boxes

ICS

中华人民共和国国家标准

GB/T 4148—××××

代替GB/T 4148-2003

混合氯化稀土

Rare earth chloride with hexahydrate

（预审稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发 布