ICS XX.XXX.XX

H 65

中华人民共和国国家标准

GB/T 19395—××××

代替GB/T 19395——2003

金属镨

Praseodymium metal

（预审稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

- 前    言

本标准代替GB/T 19395—2003《金属镨》。

本标准与GB/T 19395—2003相比，主要变化如下：

——增加了034030A产品牌号和相应的化学成分考核指标。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本标准由赣州有色冶金研究所、江西南方稀土高技术股份有限公司负责起草。

本标准由   参加起草。

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——GB/T 19395—2003。

金  属  镨

- 1  范围

本标准规定了金属镨的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于氟化物体系熔盐电解氧化镨方法生产的金属镨，主要用作磁性材料的原料。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T  8170  数值修约规则

GB/T  12690  稀土金属及其氧化物中非稀土杂质的化学分析方法

GB/T  14635  稀土金属及其化合物化学分析方法  稀土总量的测定

GB/T  18115.3  稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法  镨中镧、铈、钕、钐、铕、轧、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定。

- 3  要求

- 3.1 化学成份

产品化学成分应符合表1的规定。如需方对产品有特殊要求，供需双方可另行协商解决。

表1                                   质量分数/％

| 牌 号 |  |  |  | 034030A | 034030B | 034025 | 034020A | 034020B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | RE不小于 |  |  | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99 | 99 |
|  | Pr/RE不小于 |  |  | 99.9 | 99.9 | 99.5 | 99 | 99 |
|  | 杂 质 含 量 不 大 于 | 稀土杂质 | （La+Ce+Nd+Sm+Y）/RE | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1 |
|  |  | 非 稀 土 杂 质 | Fe | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.30 |
|  |  |  | Si | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | Ca | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
|  |  |  | Mg | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
|  |  |  | Al | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
|  |  |  | C | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | O | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | Mo | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | W | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | Cl | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
|  |  |  | S | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  |  |  | P | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |

- 3.2 外观

3.2.1 产品为铸态金属，新截面呈银灰色。

3.2.2 产品表面应洁净，无肉眼可见的夹杂物和氧化脱落粉末。

- 4 试验方法

4.1 产品中稀土（RE）总量的分析方法按GB/T 14635的规定进行。

4.2 产品中稀土杂质含量的分析方法按GB/T 18115.3的规定进行。

4.3产品中非稀土杂质元素含量的分析方法按GB/T 12690的规定进行。

4.4 数值修约按GB/T 8170的规定进行。

4.5 产品外观用目视检查。

- 5  检验规则

- 5.1 检查和验收

5.1.1 产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写产品质量证明书。

5.1.2 需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准的规定不符时，应在收到产

品之日起一个月內向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

- 5.2 组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号的产品组成。

- 5.3 检验项目

每批产品应进行化学成分和外观的检验。

- 5.4 取样与制样

5.4.1化学成分分析的仲裁取样件数按表2的规定进行。

表2

| 每批重量/kg | ≤50 | ＞50～100 | ＞100～200 | ＞200～500 | ＞500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件数/块 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 |

5.4.2 化学成分分析的仲裁取样方法按下述规定进行。

取样时，首先将试样打磨干净。分析氧含量，从合金锭中间位置截取试样,取样量不少于10g；分析其它杂质含量时，用直径5mm～10mm的钻头在合金锭上下两面等距离处各钻取3点，弃去距锭块表面0.5 mm～1.0 mm的钻屑，然后钻取试样，取样量不少于10g，将所得试样迅速混匀缩分至所需数量，将试样迅速密封保存。

- 5.5 检验结果判定

5.5.1 化学成分仲裁分析结果与本标准规定不符时，则从该批产品中取双倍样锭对不合格项目进行重复试验，如仍有一项结果不合格，则判该批产品为不合格。

5.5.2 产品外观检验与本标准规定不符时，则直接判定该批产品为不合格。

- 6  标志，包装，运输，贮存

- 6.1标志、包装

6.1.1包装桶（箱）外应有不褪色标志，注明：供方名称、产品名称、牌号、批号、净重、毛重、出厂日期及“防潮”等标志或字样。

6.1.2产品应采取防氧化措施密封装入铁桶中，如需方对包装有特殊要求，由供需双方协商确定。

- 6.2 运输、贮存

产品运输及贮存时严防受潮，需存放干燥处，不得露天放置。

- 6.3 质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）牌号、批号、净重、毛重、件数；

d）各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

e）本标准编号；

f）检验日期；

g）出厂日期。