中华人民共和国国家标准

GB/T ××××－××××

蓝宝石单晶衬底抛光片规范

Specification for polished mono-crystalline sapphire substrate product

（送审稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

ICS 29.045

H 80

- 目    次

前言	II

蓝宝石单晶衬底抛光片规范	1

1.范围	1

2.规范性引用文件	1

3.术语和定义	1

4.技术要求	1

5.测试方法	3

6.检验规则	3

附录A	7

附录B	8

附录C	9

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC203）提出

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC203）归口。

本标准由协鑫光电科技控股有限公司、中国科学院上海光机所负责起草。

本标准主要起草人：魏明德、黄朝晖、刘逸枫。

- 蓝宝石单晶衬底抛光片规范

- 范围

本标准规定了蓝宝石衬底抛光片的分类和命名、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输、贮存。

本标准适用于单面抛光蓝宝石衬底片(以下简称蓝宝石衬底片)。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1031 表面粗糙度 参数及其数值

GB/T 1554 硅晶体完整性化学择优腐蚀检验方法

GB/T 1555 半导体单晶晶向测定方法

GB/T 1555 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 191 包装 储运 图示 标志

GB/T 6618 硅片厚度和总厚度变化测试方法

GB/T 6619 硅片弯曲度测试方法

GB/T 6620 硅片翘曲度非接触式测试方法

GB/T 6624 硅抛光片表面质量目测检验方法

GB/T 9969 工业产品使用说明书 总则

GB/T 14264 半导体材料术语

YS/T 26 硅片边缘轮廓检验方法

SJ 20744 半导体材料杂质含量红外吸收光谱分析通用规则

- 术语和定义

GB/T14264《半导体材料术语》中确立的术语和定义适用于本标准。

3.1	蓝宝石

可以用来外延生长的、有确定晶向的人工生长单晶氧化铝材料。

3.2	衬底

用于生长硅、氮化镓或其他材料的抛光蓝宝石晶片。

- 技术要求

  - 化学组成为高纯的α-Al2O3，总杂质含量应小于100 ppm。

  - 结晶完整性要求在有效直径范围内都是单晶，位错应小于 104 个/cm2，双晶摇摆曲线的半峰宽值(FWHM) 应小于30″。

  - 制备蓝宝石单晶衬底片所使用的生长方法按双方合同的规定。

  - 表面取向和参考面取向应符合表1的规定。

表1 表面取向和参考面取向

| 表面取向 | C面(0001) 偏M轴 0.2±0.15° 偏A轴 0 ±0.15° | R面(1102)±0.15° | A面(1120)±0.15° | M面(1010)±0.15° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考面取向 | A面(1120)±0.3°或 M面(1010)±0.3° | C轴在(1120)面上的投影逆时针旋转 45°±0.3°(见附录 A) | C面(0001)±0.3°或 R面(1102)±0.3 | C面(0001)±0.3° |

注: 若有不同的角度需求依合同另行规定。

  - 外形尺寸及偏差应符合表2的规定。

表 2 外形尺寸与偏差

|  |  |  | 单位为毫米 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直径 | 50.8±0.2 | 100.0±0.2 | 150.0±0.2 |
| 参考面尺寸 | 16.0±1.0 | 31±1.0 | 47.5±1.0 |
| 中心点厚度 | 0.430±0.015 | 0.650±0.02 | 1.300±0.02 |
| 弯曲度 | ≤ 0.02 | ≤ 0.04 | ≤ 0.06 |
| 翘曲度 | ≤ 0.02 | ≤ 0.04 | ≤ 0.06 |
| 总厚度变化 | ≤ 0.01 | ≤ 0.02 | ≤ 0.02 |
| 线性厚度变化(5mm*5mm) | ≤ 0.002 | ≤ 0.005 | ≤ 0.005 |

注: 若有不同的厚度需求依合同另行规定。

  - 表面粗糙度在有效直径范围内应小于0.3 nm。

  - 表面缺陷的最大允许值应符合表3的规定。

表3 表面缺陷的最大允许值

| 项目 |  | 最大允许值 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刮伤 | 直径50.8mm | 仅在距晶片边缘2mm之内的区域容许存在1-2条不超过2mm的浅划伤。 | 本规范5.8； 荧光灯/卥素灯下目视检验 （光照度：≥600lx） |
|  | 直径100.0mm | 仅在距晶片边缘2mm之内的区域容许存在2-3条不超过2mm的浅划伤 |  |
|  | 直径150.0mm | 仅在距晶片边缘2mm之内的区域容许存在5-6条不超过4mm的浅划伤 |  |
| 凹坑 |  | 无 |  |
| 脏污 |  | 无 |  |
| 桔皮 |  | 无 | 本规范5.8；光学式显微镜 |
| 裂纹 |  | 无 | 本规范5.8；光照度：≥600lx |
| 线切痕 |  | 无 | 本规范5.8；光照度：≥600lx |
| 崩边 | 直径50.8mm | 晶片周边可有2-3个轻微崩边，累计 < 1.5 mm | 本规范5.8；光学式放大镜 |
|  | 直径100.0mm | 晶片周边可有3-5个轻微崩边，累计 <3mm |  |
|  | 直径150.0mm | 晶片周边可有4-7个轻微崩边，累计 < 4mm |  |
| 颗粒度 | 直径50.8mm | 0.3 μm < 200个 | 光学式表面缺陷检测仪 |
|  | 直径100.0mm | 0.3 μm <1000个 |  |
|  | 直径150.0mm | 0.3 μm <1000个 |  |

注：轻微崩边即晶片边缘小于0.38-1mm范围内出现缺失，且缺失的厚度≤晶片厚度的三分之一。

  - 背面粗糙度在有效直径范围内均小于1.2μm。

  - 背面不允许有裂纹和沾污，崩边的限度同表面，背面刮伤长度不能大于1/4晶片直径。

  - 特殊技术要求由供需双方商定。

- 测试方法

  - 总杂质含量：按照SJ 20744进行测定。

  - 几何尺寸测试：按照GB/T 14140.2进行测定。

  - 表面取向和参考面取向：参照GB/T 1997进行测定。

  - 弯曲度：按照GB/T 6619进行测定。

  - 翘曲度：按照GB/T 6620进行测定。

  - 平整度：按照GB/T 6621进行测定。

  - 表面和背面粗糙度：按照GB/T 1031进行测定。

  - 表面和背面缺陷：按照GB/T 6624进行测定。

  - 晶体的完整性：检验按附录B进行。

- 检验规则

  - 检查和验收

    - 产品应由供方技术(质量)监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定或合同规定，并填写产品质量保证书。

    - 需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验，若检验结果与本标准(或订货合同)的规定不符时，应在收到产品之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

  - 批次

    - 本文件中，(a)所有尺寸、规格都相同的衬底为一单批次；(b)一个大的批次分割为(a)中描述的批次，以上两种情况都可以成为一个批次。

    - 蓝宝石衬底片以批的形式提交验收，每批应由同一牌号相同规格的蓝宝石衬底片组成。

  - 检验项目

    - 每批衬底片全检项目

    - 表面和背面缺陷、几何尺寸。

    - 每批衬底片抽检项目

    - 晶体完整性、表面晶向、弯曲度、平整度、表面和背面粗糙度。

    - 其他项目如需检验，由供需双方协商确定。

  - 抽检方法

    - 每批产品如属非破坏性测试项目，检测按GB/T 2828的一般抽样方案进行，合格质量水平（AQL）值由供需双方协商决定。

    - 如属破坏性测试项目，检测按GB/T 2828特殊检查抽样方案进行，合格质量水平（AQL）值由供需双方协商决定。

- 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

  - 标志

    - 产品标志

衬底片的正面/背面应有激光打标的产品标号，具体位置见附录C。

    - 包装标志

7.1.2.1 衬底片应成盒包装，包装盒外应放置标签，其上注明：

a）生产厂商标和产品名称

b）批号和牌号

c）数量

d）检验日期

e）检验员工号

7.1.2.2 包装盒应成箱包装，包装箱外应放置标签，其上注明：

a）生产厂商标和产品名称

b）牌号和箱号

c）数量

d）净重

e）出厂日期

f）生产厂名称

  - 包装

    - 包装应使用有防擦伤、防沾污、防碎裂保护的专用包装盒。

7.3.1.1 包装盒应在抽真空、充惰性气体环境中以洁净的包装袋包装，将包装好的包装盒置于包装箱中，包装箱箱内空隙应用包装材作缓冲。

7.3.1.2 衬底片包装应在洁净室等级为100级以上的环境下完成，并保证包装环境温度为23 ± 2 °C，湿度 50 ± 10%。

  - 运输和贮存

    - 应采用带篷的运输工具运输，防止雨淋。

    - 运输工具及贮存的库房，应保持清洁、干燥、无腐蚀性物质和其他污染物。

    - 衬底片包装件在运输、装卸过程中，应防止包装件碰撞或跌落。

  - 其他

需方如对衬底片的标志、包装、运输和贮存有特殊要求时，由供需双方商定。

  - 质量证明书

每批衬底片应附有质量证明书，注明：

    - 生产方名称和商标

    - 产品名称和牌号

    - 批号

    - 数量

    - 分析检验结果和技术监督部门印记

    - 出厂日期

- 合同（或订货单）内容

本标准所列材料的合同（或订货单）内应包括下列内容：

  - 产品名称；

  - 产品牌号；

  - 表面取向、外形尺寸及表面质量的特殊要求；

  - 产品数量；

  - 其他需要协商或增加的标准以外要求的内容。

- 附录A

（规范性附录）

R面的主参考面取向

R面的主参考面取向见图A.1。

图A.1 蓝宝石晶体R面的主参考面取向

- 附录B

（规范性附录）

晶体完整性检测

蓝宝石单晶晶锭中晶体完整性的检测流程如下：

B.1 在晶锭上截取厚约2mm的试样，单面研磨抛光后，在350℃的KOH 熔液中腐蚀15分钟。

B.2 将试样先后经稀盐酸、去离子水冲洗干净。

B.3 在100倍金相显微镜下观察缺陷的计算位错密度。测点选取采用9点法进行测量，选取位置见图D.1，即边缘取4点(见表D.1)，R/2处取4点，中心处一点，以9点平均值取数。

图B.1 位错密度测试的选点位置

表B.1 边缘选点位置表

| 单位为毫米 |  |
| --- | --- |
| 直径 | 距边缘 (互相垂直直径上) |
| 50.9 | 3.9 |
| 100.1 | 6.8 |
| 150.1 | 9.8 |

B.4 根据单晶的取向和腐蚀条件，读取并记录视场内各点的位错腐蚀坑数目 (图D.2)，并将位错腐蚀坑数目除以视域面积即可得到测试点的位错密度。根据9点测试后的平均值即为蓝宝石晶锭的位错密度。

图B.2 位错图形

- 附录C

（规范性附录）

背面激光打标志位置

背面激光打标志为12个字符 (XXXXXXXXXXXX)

字符高 (H) = 1.3 ± 0.1 mm; 宽 (W) = 0.6 ± 0.1 mm

字符间距(S)=0.2±0.1mm

背面激光打标示意图见图C.1。

图C.1 背面激光打标示意图