YS/T XXX.2-201X

#### Determination of boron and phosphorus concentration in silicon powder by chemical analysis

#### Part 2: Bismuth-phosphomolybdate-blue spectrophotometric method for determination of phosphorus in silicon powder

硅粉化学分析法 硼、磷含量的测定

第二部分：磷的测定

铋磷钼蓝分光光度法

（预审稿）

201X－XX－XX 发布                         201X－XX－XX实施

前    言

YS/T XXX-201X《硅粉化学分析法硼、磷含量的测定》分为2个部分：

——第1部分：硼含量的测定 姜黄素分光光度法

——第2部分：磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法

本部分为第2部分。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本部分负责起草单位：乐山乐电天威硅业科技有限责任公司

本部分参加起草单位：四川新光硅业科技有限责任公司

本部分主要起草人：

第2部分:磷含量的测定

铋磷钼蓝分光光度法

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

本部分规定了硅粉中磷含量的测定方法。

本部分适用于硅粉中磷含量的测定。测定范围：0.00050％～0.01500％。

2  规范性引用文件

GB/T 14849.1～14849.3-93  工业硅化学分析方法。

GB/T 6682  分析试验室用水规格和试验方法。

3  方法提要

硅粉试样经硝酸、氢氟酸溶解，试样中的磷与硝酸铋、钼酸铵显色形成络合物，在分光光度计波长690nm处测量其吸光度，并计算出磷含量。

4  试剂

本标准中，除特殊规定外，试剂均使用优级纯和实验用水需符合GB/T 6682中三级水的规格。

4.1磷酸二氢钾（基准试剂）。

4.2氢氟酸(ρ=1.12g/cm3)（优级纯）。

4.3浓硝酸(ρ=1.41g/cm3)（优级纯）。

4.4高氯酸(ρ=1.76g/cm3)（优级纯）

4.5硝酸（1+1）。

4.6高氯酸（1+3）。

4.7硝酸铋1%：溶解1g硝酸铋于100mL硝酸（1+1）中。

4.8钼酸铵4%：溶解4g钼酸铵于100mL水中。

4.9硫代硫酸钠（0.5%）：称取1.0g亚硫酸钠和0.5g硫代硫酸钠，溶解于100mL水中。

4.10抗坏血酸-乙醇溶液（1%）：称取1g抗坏血酸溶于70mL无水乙醇和30mL水中（当天配制）。

4.11 磷标准贮存溶液：（0.1mg/mL）:称取0.4394g磷酸二氢钾溶于少量水中，转移至1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度。

4.12磷标准溶液：（5.0ug/mL）：移取磷标准贮存溶液25.00mL于500mL容量瓶中，稀释至刻度。

5  仪器和设备

铂金坩埚、分光光度计、分析天平。

6  试样

试样粒度通过0.149mm筛孔直径。

7  分析步骤

7.1 试料

称取0.5g~1.0g试样，精确至0.0001g。

7.2 空白试验

随同试料做空白试验。

7.3 测定

7.3.1 将试料置于铂金坩埚中，加入10.0mL浓硝酸，慢慢滴加氢氟酸至样品基本溶解。

7.3.2将溶解后的样品放在电炉上加热至溶液变为无色，取下。

7.3.3向7.3.2处理后的样品中各加入高氯酸（1+3）5.0mL，再将其放在电炉上加热，浓缩至冒大量白烟（最后剩下大约0.2mL），取下，冷却。

7.3.4再加入10mL——20mL水，继续放到加热炉上加热到里面剩2mL左右的液体时即可，冷却后将铂金蒸发皿中的溶液转入到50mL的容量瓶中。

7.3.5向转移后的样品中加入硫代硫酸钠（0.5%）1.0mL、硝酸铋(1%)5.0mL、钼酸铵（4%）5.0mL、抗坏血酸-乙醇溶液15.0mL，用纯水定容，放置25min。

7.3.6用1cm吸收皿，以纯水作参比，于690nm处进行光度测量。扣除空白，在工作曲线上查得磷含量。

7.4工作曲线绘制

7.4.1 选取5个100mL的烧杯，分别向其中加入磷标准溶液(5ug/mL)0.00、2.00、4.00、8.00、10.00mL，再向这5个烧杯中各加入高氯酸（1+3）5.0mL。

7.4.2再放到电加热板上加热，加热到冒大量烟的时候即可取下（最后剩下大约0.5mL液体），冷却后将这5个烧杯中的溶液依次转移到另外5个50mL的容量瓶中。

7.4.3向转移后的溶液中加入硫代硫酸钠（0.5%）1.0mL、硝酸铋(1%)5.0mL、钼酸铵（4%）5.0mL、抗坏血酸-乙醇溶液15.0mL，用纯水定容，放置25min。

7.4.4用1cm吸收皿，以纯水作参比，于690nm处进行光度测量。扣除工作曲线的零点，以磷含量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

8  分析结果的计算

磷含量以磷的质量分数计，数值以 % 表示，按公式（1）计算：

…………………………………………………（1）

式中：

——工作曲线上查得的磷含量，单位为微克（μg）；

——试料的质量，单位为克（g）；

计算结果表示到小数点后5位。

9 精密度

9.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（ｒ），超过重复性限（ｒ）的情况不超过5%，重复性限（ｒ）按以下数据采用线性内插法求得：

磷的质量分数/%：  0.00130       0.00464       0.00687

ｒ/%：  0.000154      0.000344      0.000473

9.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表1所列允许差。

表1

| 磷的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.00100～0.00300 | 0.00030 |
| 0.00300～0.00600 | 0.00050 |
| 0.00600～0.01000 | 0.00070 |

10  试验报告

试样；

分析结果及其表示；

试验日期；

检测人员；

# Text boxes

ICS 29.045

H 17

中华人民共和国工业和信息化部 发布