前    言

本标准由全国有色金属准化技术委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：南京中锗科技股份有限公司

本标准参加起草单位：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

本标准主要起草人：

锗粒

范围

本标准规定了锗粒的原材料要求、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于为工艺品和健身护品提供镶件，以锗晶体或区熔锗为原料，经机械加工而制得的锗粒。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5238  锗单晶和锗单晶片

GB/T 11071 区熔锗锭

- 原材料要求

采用的原材料应符合GB/T 5238、GB/T 11071中（纯度不小于99.999%）的规定。

4  要求

4.1  外形尺寸及公差

锗粒的外形尺寸及公差应符合表1的规定。

表1                            单位为毫米

| 项 目 | 尺 寸 | 公 差 |
| --- | --- | --- |
| 圆 球 | 直 径 | Ф3.0～Ф10.0 | ±0.2 |
|  | 中 孔 孔 径 | Ф0.8～Ф1.5 | — |
| 圆 柱 体 | 直 径 | Ф3.0～Ф9.0 | ±0.1 |
|  | 高 度 | 1.0～100.0 | ±0.1 |
| 圆球面体 | 直 径 | Ф3.0～Ф6.0 | ±0.2 |
|  | 高 度 | 1.7～3.0 | ±0.1 |
| 圆锥面体 | 直 径 | Ф3.0～Ф7.0 | ±0.2 |
|  | 高 度 | 1.7～3.0 | ±0.1 |
| 正 方 体 | 边 长 | 3.0～8.0 | ±0.2 |
| 凸 形 体 | 直 径 | Ф115.0～Ф125.0 | ±0.2 |
|  | 直 径 | Ф220.0～Ф235.0 | ±0.2 |
|  | 总 高 度 | 5.0 | ±0.1 |

4.2  表面质量

4.2.1  锗粒的正面周边不得有较明显的崩边。

4.2.2  锗粒的正面不得有较明显的麻坑、划痕。

4.2.3  锗粒的加工中心锥体不得偏移或出现平顶现象。

4.2.4  锗粒的表面应洁净，无色斑和沾污。

4.3 其他

需方如对锗粒的外形及表面质量等有其他要求时，有供需双方另行商定。

5  试验方法

5.1  外形尺寸及公差检验

用分度值0.01mm的测厚规或精度相当的量具测量。

5.2表面质量的检验

用目视的方法检查。

6  检验规则

6.1. 组批

锗粒应成批提交检验，每批应由同一规格、同一批号的产品组成。每批锗粒不超过5000粒。

6.2  检验项目

- 每粒产品应进行表面质量的检验；

- 每批产品应进行外形尺寸及公差的抽样检验。每批锗粒抽取的样本数为1%，当单批锗粒小于100粒时，抽取的样本数为10%，最小样本数不小于5粒。

c)  每批锗粒应由生产厂质量检验部门检验合格，并附质量合格证明书后方可出厂。

6.3  判定

在检验结果中，若有任一不合格项,可加倍抽样,对不合格项进行重复试检,若仍有不合格项,则判该批产品不合格。

7  标志、包装、运输、贮存

7.1 标志

7.1.1 每颗锗粒应密封于塑料袋或盒中，并在袋或盒上贴上标签，注明：厂名、商标、产品名称、纯度、产品编号、数量、生产日期。

7.1.2 锗粒应包装成箱，每箱上应注明：

a) 产品名称；

b) 企业名称及地址；

c) 批号；

d) 数量。

7.2 包装

7.2.1  将密封于塑料袋或盒中的锗粒装入符合环保要求的包装箱内，并用填充料填实。

7.2.2  锗粒在出厂时应附质量证明书，其上应注明：

- 产品名称及编号；

- 厂名、厂址；

- 纯度；

- 规格；

- 粒数；

- 分析检验结果和技术监督部门印记；

- 出厂日期（或包装日期）；

- 本标准编号。

7.3  运输、贮存

锗粒在运输和贮存过程中要防止机械损伤、要防腐蚀、防受潮。需方如对锗粒的标志、包装、运输、贮存有特殊要求时，由供需双方商定。

# Text boxes

ICS 29.045

H 83

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T××××—××××

锗粒

Germanium grain

（预审稿）

2012年8月

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布