《锗粒》行业标准编制说明

一．任务来源及计划要求

以高纯锗锭和锗单晶体为原料，经机械加工而制得的锗粒，主要为工艺品和健身护品提供镶件。锗粒能排除体内残留的垃圾和重金属，使细胞活性化，排毒养颜，消除疲劳，提高睡眠质量，疏通经络，缓解各种人体神经性疼痛、人体湿冷风寒，缓解腰背及关节疼痛，扩展微血管，促进血液循环，提高人体免疫力。为顺应市场的需求，我公司从2003年开始，组织工程技术人员，积极研制开发了锗粒系列产品，接着，锗粒系列产品在全世界特别是在日本、香港被越来越广泛地使用。为调整经济结构，做到产品有标准可依，我公司于2010年12月向中国有色金属标准化计量质量研究所递交了《锗粒》行业标准项目建议书，同时起草了《锗粒》标准草案。2011年8月，经中华人民共和国工业和信息化部、中国有色金属标准化计量质量研究所批准，下发了“有色标委〔2011〕23号”文件，委托南京中锗科技股份有限公司负责起草《锗粒》行业标准，标准项目编号为：2011-0939T-YS。

二．编制过程

根据“有色标委〔2011〕23号”文件精神要求，我们通过查阅大量的文献，调研和调查下游客户的质量要求，按照全国有色金属标准委员会有色标准的编制原则、框架要求和国家的法律法规，编制完成了《锗粒》行业标准讨论稿。2012年5月，在苏州召开的半导体材料标准预审和讨论会上，与会专家对标准讨论稿逐字逐句地进行了认真的讨论，提出了以下修改意见：

- 将标准条款范围中第一条“特形单晶”删除，第二条修改为“以区熔锗锭和锗单晶为原料”，删除“单晶”、“以下简称锗粒”；

- 引用文件增加GB/T 11071；

- 在原材料要求中增加GB/T 11071。

- 中孔孔径增加Φ；

- 将检验规则顺序调整，修改为“当单批产品小于100粒时，抽样数为10%，最小样本数不小于5粒”；删除出厂检验项目a条，将“每批产品进行外形尺寸及公差的抽样检验” 修改为“每批产品进行外形尺寸及表面质量的抽样检验”；

- 在7.2.2条款中增加h）本标准编号。

三．主要技术内容的说明

本公司所起草的《锗粒》行业标准，主要适用于以锗晶体和区熔锗为原料，经机械加工而制得锗粒。标准中规定了锗粒的原材料要求、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等。技术要求中规定了锗粒的外形尺寸及公差（见下表）和表面质量。

表1  外形尺寸及公差                          单位为毫米

| 项 目 | 尺 寸 | 公 差 |
| --- | --- | --- |
| 圆 球 | 直 径 | Ф3.0～Ф10.0 | ±0.2 |
|  | 中 孔 孔 径 | Ф0.8～Ф1.5 | — |
| 圆 柱 体 | 直 径 | Ф3.0～Ф9.0 | ±0.1 |
|  | 高 度 | 1.0～100.0 | ±0.1 |
| 圆球面体 | 直 径 | Ф3.0～Ф6.0 | ±0.2 |
|  | 高 度 | 1.7～3.0 | ±0.1 |
| 圆锥面体 | 直 径 | Ф3.0～Ф7.0 | ±0.2 |
|  | 高 度 | 1.7～3.0 | ±0.1 |
| 正 方 体 | 边 长 | 3.0～8.0 | ±0.2 |
| 凸 形 体 | 直 径 | Ф115.0～Ф125.0 | ±0.2 |
|  | 直 径 | Ф220.0～Ф235.0 | ±0.2 |
|  | 总 高 度 | 5.0 | ±0.1 |

四．关于《锗粒》的国内标准执行的情况

国内还没有统一的锗粒标准，各生产单位根据用户的要求来组织生产，但由于各用户的要求不一致，难以统一，部分生产单位制定了各自的企业标准，以此作为生产及销售的技术规范。

五．关于《锗粒》的国外标准执行的情况

经检索，目前尚无锗粒的国际通用标准，只有一些公司和企业、商家各自执行的企业标准。

六.与现行法规、标准的关系

本标准不违反国家现行的有关法律、法规的规定，本标准制定并经中华人民共和国工业和信息化部批准发布后，可作为《锗粒》行业推荐性标准实施。

七．重大分歧意见的和依据处理经过

本标准无重大分歧意见，只是在2012年苏州召开的标准讨论会上，与会专家提

出了六条修改意见，具体修改意见和采纳情况见标准征求意见稿征求意见汇总表。

八． 标准作为强制性或推荐性标准的建议

本标准颁布后，可作为《锗粒》的行业推荐性标准实施。

九．贯彻标准的要求和措施建议

无。

十．其他应予说明的事项

无。

十一. 预期效果

锗粒作为为工艺品和健身护品提供镶件，满足了人们对自身身体健康和市场的需求。该标准的制定，有利于生产单位对质量的控制，更有利于客户对生产单位质量的监控。本标准颁布实施后，能满足市场的需求和交易，促进锗粒生产企业的有序竞争。