ICS 29.045

H 83

Q

前    言

- 本标准由中国有色金属工业协会提出；

- 本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口并负责解释；

- 本标准主要起草单位：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司；

- 本标准协助起草单位：南京中锗科技股份有限公司、北京国晶辉红外科技有限公司；

- 本标准主要起草人：×××、×××、×××、×××、×××。

羧乙基锗倍半氧化物(Ge-132)

范围

本标准规定了羧乙基锗倍半氧化物(Ge-132)的特性特征、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、贮存、运输、质量证明书等内容。

本标准适用于以高纯二氧化锗为原料制备的羧乙基锗倍半氧化物（Ge-132)。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 1480 金属粉末粒度组成的测定 干筛分法

GB/T 6522 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 松装密度的测定

GB/T 11069 高纯二氧化锗

YS/T 37高纯二氧化锗化学分析方法

特性与特征

    - 别名及通用名

别名：有机锗（Ge-132）、复合锗丙酸、丙帕锗等。

    - 化学名称

羧乙基锗倍半氧化物。

    - 化学式

（CH2CH2COOHGe）2O3。

    - 分子结构式

O=Ge-CH2CH2COOH

|

O

|

O=Ge-CH2CH2COOH

分子量：339.32。

    - 分解温度

270-275℃。

原辅材料要求

为保证羧乙基锗倍半氧化物（Ge-132）产品的质量要求，需保证所用的二氧化锗的质量要达到 GB/T 11069 中5N牌号以上的质量水平，其它生产所用的盐酸、次亚磷酸钠、丙烯酸等辅料的质量水平应达到分析纯以上的级别。

要求

    - 化学成分

化学成分应符合表1的规定。

表1 化学成分                              单位：wt/wt，%

| 纯 度 | 水 分 | 无机锗（以GeO2计）×10-4 | 铅（以Pb计）×10-4 | 砷（以AS计）×10-4 | 镉（以Cd计）×10-4 | 汞（以Hg计）×10-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥99.5 | ＜0.5 | ≤200 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤0.1 |

注：含量用100%减去表1中实测杂质总和。

    - 松装密度

0.7-1.3g/cm3。

    - 溶解度

在20℃时，10-11g/L。

    - 酸碱性

20℃时饱和水溶液的pH值为2.5-2.6。

    - 粒度

95%以上通过0.074mm（200目）筛孔。

外观

产品为纯白色粉末，要求产品的颜色均匀一致，呈自然松散状态。

其它

如对产品有特殊要求，由供需双方另行商定。

  - 试验方法

化学成分测定

      - 水分测定

称取10g样品于105℃下烘干至恒重进行测定。

      - 无机二氧化锗的测定采用苯芴酮分光光度法进行；

      - 铅、砷的测定参照YS/T 37 进行；

      - 镉的测定采用电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS）进行；

      - 汞的测定采用原子荧光光谱法测定。

外观检验

用目视法进行。

粒度测定

按照GB/T 1480进行。

松装密度测定

按照GB/T 6522进行。

其它项目的检验

溶解度、酸碱性等项目是否检验及检验方法由供需双方商定。

  - 检验规则

检查和验收

      - 产品应由供方质量检验部门验收，保证产品质量符合本标准要求，并填写产品质量证明书。

      - 需方应对收到的产品按本标准进行验收，如有异议，应在收到产品之日起15天内向供方提出，由供需双方解决。如需仲裁，仲裁取样、制样和测定按本标准7.4.1、7.4.2、6.1进行，仲裁检验结果为最终结果。

组批

产品应成批提交验收，同一品级为一批，批重不大于300kg。

检验项目

应进行产品粒度、松装密度、化学成分、表面质量、水分等项目的检验。

仲裁取样和制样

      - 取样

采用逐批采样的方法进行，将装羧乙基锗倍半氧化物的塑料瓶摇匀后，用塑料勺或牛角勺在垂直中心线上等距离的两点处每点各取出2g,每批随机抽取10瓶取样检验，少于10瓶的批次，每一瓶都进行取样，取样量不小于40g。所取出的样品混均匀后，分成三份，每份10g，剩余部分返回原包装瓶内，将试样装入三个清洁、干燥的塑料袋中密封保存。一份由需方检验、一份由供方检验，另一份由供方留存1个月备查。

      - 制样

将上述取得的样品在105℃烘干测定水分后，用玛瑙研钵研磨至全部通过74um的分样筛为止，再进行分析。

检验结果的判定

若产品粒度、松装密度、化学成分、表面质量、水分等项目的检验与本标准不符合时，则判定该批产品不合格。

  - 标志、包装、运输、贮存

标志

      - 每个装产品的塑料瓶上应贴上标签，注明生产厂名称、产品名称、商标、品级、净含量、产品编号、产品标准号、生产日期和“防潮”标志。

      - 装产品的塑料瓶应包装成箱，包装储运图示，标志应符合GB/T 191的规定,每箱应注明:

a) 供方名称；

b) 产品名称和品级；

c) 批号；

d）毛重和净含量。

包装

      - 将产品装入洁净的塑料瓶内，每瓶净含量为500g 和1000g,瓶口密封，再装入适合长途运输的符合环保要求的箱内。

      - 每批产品应附有质量证明书，其上注明：

a) 供方名称、地址、电话、传真；

b) 产品名称和品级；

c) 批号；

d）净含量；

e) 分析检验结果和检验部门印记；

f) 本标准编号；

g) 出厂日期（或包装日期）。

运输、贮存

产品不得同酸、碱混装，混贮，在运输和储存过程中均应防止受潮。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部   发 布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

羧乙基锗倍半氧化物(Ge-132)

Organic Germanium（Ge-132）

（预审稿 2012年9月）

YS/T×××- ××××

中华人民共和国有色金属行业标准

YS