H

ICS 77.120.99

H 65

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXX—201X

无水氯化镧

Lanthanum chloride anhydrate

(送审稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

前       言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本标准主要起草单位：包头稀土研究院、包头市京瑞新材料有限公司、湖南益阳鸿源稀土有限责任公司。

本标准主要起草人：张瑞祥、郝先库、许涛、解萍、马显东、许宗泽、陈敏璇、胡彩娟、陈月华。

无水氯化镧

1   范围

本标准规定了无水氯化镧的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于以化学法或其他方法制得的，供制作闪烁晶体材料、催化材料、冶炼镧及富镧金属、荧光材料和其他功能材料等。

2   规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 606-2003      化学试剂 水分测定通用方法 卡尔·费休法

GB/T 8170          数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12690         稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

GB/T 14635         稀土金属及其化合物化学分析方法

GB/T 16484.16      氯化稀土中水不溶物量的测定-重量法

HJ 537—2009      水质氨氮的测定--蒸馏中和法

3   要求

3.1  化学成分

无水氯化镧的化学成分应符合表1的规定。需方如有特殊要求，供需双方可另行协商确定。

表1

| 产品牌号 |  |  |  | 011540 | 011530 | 011525 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化 学 成 分 质 量 分 数 /% | RECl3,不小于 |  |  | 99.5 | 99.0 | 98.5 |
|  | La2O3/REO, 不小于 |  |  | 99.99 | 99.90 | 99.5 |
|  | 杂 质 含 量 ， 不 大 于 | 稀土杂质 REO | CeO2 | 0.0015 | 合量0.1 | 合量0.5 |
|  |  |  | Pr6O11 | 0.0015 |  |  |
|  |  |  | Nd2O3 | 0.0010 |  |  |
|  |  |  | Sm2O3 | 0.0010 |  |  |
|  |  |  | Y2O3 | 0.0010 |  |  |
|  |  | 非稀土杂质 | Fe2O3 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0050 |
|  |  |  | SiO2 | 0.0030 | 0.0050 | 0.010 |
|  |  |  | CaO | 0.0010 | 0.0030 | 0.010 |
|  |  |  | CuO | 0.0010 | 0.0030 | 0.010 |
|  |  |  | NiO | 0.0010 | 0.0020 | -- |
|  |  |  | PbO | 0.0010 | 0.0020 | -- |
|  |  |  | Al2O3 | 0.0010 | 0.0020 | -- |
|  |  |  | MnO2 | 0.0010 | 0.0020 | -- |
|  |  |  | Mg O | 0.0010 | 0.010 | -- |
|  |  |  | Na2O | 0.0010 | 0.010 | -- |
|  |  |  | K2O | 0.0010 | 0.010 | -- |
|  |  |  | NH4+ | 0.050 | 0.10 | -- |
| 水不溶物（质量分数）/%，不大于 |  |  |  | 0.01 | 0.05 | 0.1 |
| 水分（质量分数）/%，不大于 |  |  |  | 0.1 | 0.5 | 1.0 |

3.2  X-ray 射线衍射（xrd检测）

通过对材料进行X射线衍射分析，分析其衍射图谱，获得材料的成分、材料内部原子或分子的结构或形态，判定产品的结构形式。将无水氯化镧粉体在干燥的手套箱内制样，压片后快速将样品架装入仪器进行检测，得到的衍射谱图与标准粉末衍射图谱（ASTM（American Society for Testing and Materials) 或PDF(Powder Diffractionfiles)）卡片进行比对，主要特征峰需完全吻合。

样品进行复测时需重新制样，不得使用已检测过的样品。

3.3外观

3.2.1  本产品 为白色粉末或颗粒状。

3.2.2  产品必须洁净，无肉眼可见的夹杂物。

4    试验方法

4.1  产品中氯化镧总量（REO）的分析方法参照GB/T 14635的规定进行。

4.2  产品中稀土杂质含量的分析方法按GB/T 18115.1的规定进行。

4.3  产品中非稀土杂质含量的分析方法按GB/T 12690的规定进行。

4.4  产品中铵含量的分析方法按HJ 536—2009的规定进行。

4.5  产品中水不溶物量的测定按GB/T 16484.16的规定进行。

4.6  产品中水分的测定按GB/T 606-2003的规定的进行。

4.7  数值修约规则按GB/T 8170的规定进行。

4.8  产品外观用目测检查。

5    检测规则

5.1  检查与验收

5.1.1  产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

5.1.2  需方可对收到的产品进行检验，如检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起1个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2   组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号的产品组成。

5.3  检验项目

每批产品应进行化学成分。

5.4  取样与制样

化学成分分析的仲裁取样件数按表2规定。无水氯化镧产品为真空包装，取样前应准备好真空包装设备，以备取样后快速二次封口。

在真空（或干燥惰性气体保护）手套箱内将产品包装打开后用插管在每件（袋）中心及周围等距离处取三点，每件（袋）取样量不少于10g，将试样混匀后，用四分法迅速缩分至试样所需数量，装入清洁干燥的真空包装袋中，快速抽真空热塑封口包装。如现场无真空包装设备，可将样品装入清洁干燥、密封性好的塑料瓶中，再将塑料袋置于干燥的塑料袋中，并将塑料袋热塑封口。样品应置于干燥器中存放。取样后的产品包装袋进行二次真空热塑封口包装。

如无真空包装设备和手套箱等取样保护设备，需方与供方可协商在供方提供的产品包装桶(箱)内附带样品，样品需是采用真空包装（外套塑料袋）或玻璃热熔封口包装，并在产品包装桶（箱）外做明显标识。取样重量按表3规定。

表2

| 件（袋）数 | 1 | 2 | 3，4 | 5~10 | 11~20 | 21~60 | 61~100 | 101~150 | >150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |

表3

| 产品重量数（kg） | 1-4 | 5~10 | 11~24 | 25~49 | 50~100 | 101~500 | >500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（克）数 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 |

5.5  检验结果判定

化学成分仲裁分析结果不合格时，则从该批中取双倍试样对不合格项目进行重复试验，如仍有任一项结果不合格，则该批产品为不合格。复检水分含量时应从未取过样品的产品包装中取样。

6  标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1  标志和包装

6.1.1每箱（桶）外注明：

- 供方名称；

- 产品名称、牌号；

- 批号；

- 净重、毛重

- 出厂日期及“防潮”标志或字样。

6.1.2包装

6.1.2.1 产品采用铝箔袋真空热塑封口包装，将真空包装袋置于单层塑料袋，封口后置于铁桶中，铁桶内壁需衬减震材料，同时用减震材料将真空包装产品分隔和固定。每箱净重一般不超过50kg。

6.1.2.2产品采用玻璃瓶热熔真空封口包装，将玻璃瓶置于独立包装筒内，并用减震材料固定，独立包装筒封口后置于铁桶或纸箱中，铁桶或纸箱内壁需衬减震材料，同时用减震材料将纸筒分隔和固定。每箱净重一般不超过20kg。

6.1.2.3如需方对产品包装有其它要求，供需双方可另行协商。

6.2  运输、贮存

运输时严防淋雨、受潮。产品需存放于干燥处，不得露天放置。

6.3  质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

a） 供方名称；

b） 产品名称和牌号；

c） 批号；

d） 净重和件数；

e） 各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

f） 本标准编号；

g） 出厂日期。