ICS XX.XXX.XX

H 65

中华人民共和国国家标准

中华人民共和国国家标准

GB/T 4138—××××

替代 GB/T 4138—2004

稀土镁硅铁合金

Rare earth ferrosiliconmagnesium alloy

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

- 前     言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准是代替GB/T 4138—2004《稀土镁硅铁合金》。

本标准与GB/T 4138—2004相比主要技术变化如下：

——增加了引用文件GB/T 13247和GB/T 24194；

——减少了轻稀土硅铁合金的稀土总量大于8%的195109和195118两个牌号；

——增加了重稀土镁硅铁合金的13个牌号和相应的化学成分考核指标；

——增加了轻稀土镁硅铁合金的杂质铝的最大限值；

——增加了三种粒度规格。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本标准主要起草单位：赣州有色冶金研究所负责起草。

本标准主要起草人：周爱国、陈冬英、温祥、杨新华、潘建忠、肖勇、杨青。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——GB/T 4138—1984、GB/T 4138—1993 、GB/T 4138—2004。

稀 土 镁 硅 铁 合 金

1范围

本标准规定了稀土镁硅铁合金的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于用作生产球化剂、蠕化剂、孕育剂使用的轻稀土镁硅铁合金和重稀土镁硅铁合金。

- 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3650  铁合金验收、包装、储运、标志和质量证明书的一般规定

GB/T 4010  铁合金化学分析用试样的采取和制备

GB/T 8170  数值修约规则

GB/T 13247  铁合金产品粒度的取样和检测方法

GB/T 16477(所有部分)  稀土硅铁合金、稀土镁硅铁合金化学分析方法

GB/T 17803  稀土产品牌号表示方法

GB/T 24194  硅铁 铝、钙、锰、铬、钛、铜、磷和镍含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

- 3 要求

- 3.1 化学成分

轻稀土镁硅铁合金产品的牌号及化学成分应符合表 1的规定，重稀土镁硅铁合金产品的牌号及化学成分应符合表2的规定。需方对产品有特殊要求，可由供需双方另行协商确定。

表1

| 产品 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RE | Ce/RE | Mg | Ca | Si | Mn | Ti | MgO | Al | Fe |
|  |  |  |  |  | 不大于 |  |  |  |  |  |
| 195101A | 0.5 ~ < 2. 0 | ≥46 | 4.5~<5 .5 | 1.5 ~ 3.0 | 45.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 余量 |
| 195101B | 0.5 ~ < 2. 0 | ≥46 | 5.5~< 6 .5 | 1.5 ~ 3.0 | 45.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 余量 |
| 195101C | 0.5 ~ < 2. 0 | ≥46 | 6.5~< 7 .5 | 1.0 ~ 2.5 | 45.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 余量 |
| 195101D | 0.5 ~ < 2. 0 | ≥46 | 7.5 ~ 8 .5 | 1.0 ~ 2.5 | 45.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 余量 |
| 195103A | 2.0 ~ < 4. 0 | ≥46 | 6.0 ~ 8 .0 | 1.0~< 2.0 | 45.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 余量 |
| 195103B | 2.0 ~ < 4. 0 | ≥46 | 6.0 ~ 8 .0 | 2.0 ~ 3.5 | 45.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 余量 |
| 195103C | 2.0 ~ < 4. 0 | ≥46 | 7.0 ~ 9 .0 | 1.0~< 2.0 | 45.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 余量 |
| 195103D | 2.0 ~ < 4. 0 | ≥46 | 7.0 ~ 9 .0 | 2.0 ~ 3.5 | 45.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 余量 |
| 195105A | 4.0 ~ < 6. 0 | ≥46 | 7.0 ~ 9 .0 | 1.0~< 2.0 | 44.0 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 余量 |
| 195105B | 4.0 ~ < 6. 0 | ≥46 | 7.0 ~ 9 .0 | 2.0 ~ 3.0 | 44.0 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 余量 |
| 195107A | 6.0 ~ < 8. 0 | ≥46 | 7.0 ~ 9 .0 | 1.0~< 2.0 | 44.0 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 余量 |
| 195107B | 6.0 ~ < 8. 0 | ≥46 | 7.0 ~ 9 .0 | 2.0 ~ 3.0 | 44.0 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 余量 |
| 195107C | 6.0 ~ < 8. 0 | ≥46 | 9.0~ 11 .0 | 1.0 ~ 3.0 | 44.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 余量 |

表2

| 产品 牌号 |  | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RE |  | Y/ RE | Mg | Ca | Si | Mn | Ti | MgO | Al | Fe |
|  |  |  |  |  |  | 不大于 |  |  |  |  |  |
| 195301A | 0.5~1.5 |  | ≥45 | 2.5~4.5 | 1~2.5 | 48 | 1 | 0.5 | 0.65 | 1.0 | 余量 |
| 195301B | 0.5~1.5 |  | ≥45 | 5.5~6.5 | 1~2.5 | 48 | 1 | 0.5 | 0.65 | 1.0 | 余量 |
| 195302A | 1.5~2.5 |  | ≥45 | 3.5~4.5 | 1~2.5 | 48 | 1 | 0.5 | 0.65 | 1.0 | 余量 |
| 195302B | 1.5~2.5 |  | ≥45 | 4.5~5.5 | 1~2.5 | 48 | 1 | 0.5 | 0.65 | 1.0 | 余量 |
| 195302C | 1.5~2.5 |  | ≥45 | 5.5~6.5 | 1~2.5 | 48 | 1 | 0.5 | 0.65 | 1.0 | 余量 |
| 195303A | 2.5~3.5 |  | ≥45 | 5.5~6.5 | 1~2.5 | 48 | 1 | 0.5 | 0.65 | 1.0 | 余量 |
| 195303B | 2.5~3.5 |  | ≥45 | 6.5~7.5 | 1~2.5 | 48 | 1 | 0.5 | 0.65 | 1.0 | 余量 |
| 195303C | 2.5~3.5 |  | ≥45 | 7.5~8.5 | 1~2.5 | 48 | 1 | 0.5 | 0.65 | 1.0 | 余量 |
| 195304 | 3.5~4.5 |  | ≥45 | 5.5~6.5 | 1~2.5 | 46 | 1 | 0.5 | 0.65 | 1.0 | 余量 |
| 195305 | 4.5~5.5 |  | ≥45 | 6~8 | 1~3 | 46 | 1 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 余量 |
| 195306 | 5.5~6.5 |  | ≥45 | 6~7 | 1~3 | 46 | 1 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 余量 |
| 195307 | 6.5~7.5 |  | ≥45 | 7~9 | 1~3 | 44 | 1 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 余量 |
| 195308 | 7.5~8.5 |  | ≥45 | 7~9 | 1~3 | 44 | 1 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 余量 |
| 个别产品用于高韧性大断面铸造，适量添加Ba(<2%)、Bi(<0.5%)、Sb(<0.5%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2 外观

3.2.1产品粒度范围为5～15mm、5～25mm、 5～30mm、8～40mm。低于下限和超过上限的都不应超过总重量5%。

3.2.2产品外观应呈块状、不粉化、断面应呈银灰色。表面及断面均不得带有夹渣物。

- 4 试验方法

4.1产品中化学成分仲裁分析方法按GB/T 16477（所有部分）规定进行。（其中钇基稀土球化剂产品中稀土总量的分析方法按GB/T 16477.1（方法1）的规定进行，即电感耦合等离子体发射光谱法。）

4.2钇基稀土球化剂产品中铝含量的分析方法按GB/T 24194 的规定进行。

4.3 产品粒度分别用 5 mm、30 mm的方孔筛检测。

4.4 数值修约按GB/T 8170的规定进行。

4.5产品的外观用目视检查。

- 5 检验规则

- 5.1 检查和验收

5.1.1 产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写产品质量证明书。

5.1.2 需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准的规定不符时，应在收到产品之日起两个月內向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

- 5.2 组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号、同一粒度范围的产品组成，每批不大于2500 kg。

- 5.3 检验项目

每批产品应进行化学成分、粒度及外观的检验

- 5.4 取样和制样

产品的化学成分取样、制样按 GB/T 4010的规定进行。

产品的粒度取样，应在一批内随机取样8袋，混匀后进行。

- 5.5 检验结果判定

5.5.1 化学成分仲裁分析结果与本标准规定不符时，则从该批产品中取双倍样品对不合格项目进行重复试验，如仍有不合格项，则判该批产品为不合格。

5.5.2 产品粒度检验与本标准规定不符时，则直接判定该批产品为不合格。

5.5.3 产品外观检验与本标准规定不符时，则直接判定该批产品为不合格。

- 6 标志、包装、运输、贮存、质量证明书

- 6.1标志、包装

6.1.1包装桶（箱）外应有不褪色标志，注明：

a)供方名称；

b)产品名称；

c)牌号、批号、净重、毛重；

d)出厂日期；

e)“防潮”等标志或字样。

6.1.2产品应采取防氧化措施密封装入铁桶中，如需方对包装有特殊要求，由供需双方协商确定。

- 6.2 运输、贮存

产品运输及贮存应符合 GB/T 3650的规定。需存放干燥处，不得露天放置。

- 6.3 质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）牌号、批号、净重、毛重、件数；

d）各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

e）本标准编号；

f）检验日期；

g）出厂日期。