前    言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准代替GB/T 4154-2006《氧化镧》。

本标准与GB/T 4154-2006相比，主要技术变化如下：

——新增牌号011055,考核全部稀土杂质和部分非稀土杂质元素；

——调整了牌号011050全部稀土杂质考核指标，将考核部分稀土杂质改为考核全部稀土杂质；同时调整了非稀土杂质二氧化硅、铅和氯的考核指标，新增非稀土杂质钠的考核指标；

——在牌号011045、牌号011040中除对铈、镨、钕、钐和钇外，增加对其他稀土杂质的考核，用“合量”表示，调整了牌号011045中非稀土杂质铅和氯的考核指标，新增非稀土杂质钠的考核指标；

——调整了牌号011020中非稀土杂质钙和氯的考核指标，新增非稀土杂质铅和钠的考核指标；

——牌号011030和011025新增非稀土杂质硫的考核指标；

——增加了对牌号011055、牌号011050、牌号011045物理性能粒度的考核指标，调整了牌号011040物理性能粒度的考核范围；

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本标准主要起草单位：江阴加华新材料资源有限公司、XXXXXXXXX、XXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXX。

本标准主要起草人：朱和萍、李兴荣、徐秋霞、谢建伟、XX、XXX、XXX、XXX。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 4154-1984；

——GB/T 4154-1993；

——GB/T 4154-2006。

氧化镧

范围

本标准规定了氧化镧的要求、试验方法、检验规则与包装、标志、运输、贮存、质量证明书。

本标准适用于萃取法或其它方法制得的，供制作金属镧、光学玻璃、陶瓷、催化剂、电子元件等用的氧化镧。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。

GB/T 8170 数值修约规则及极限数值的表示和判定

GB/T 12690 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

GB/T 14635 稀土金属及其化合物化学分析方法

GB/T 17803 稀土产品牌号表示方法

GB/T 18115.1  稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法  镧中铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定

GB/T 20170.1  稀土金属及其化合物物理性能测定方法 稀土化合物粒度分布的测定

要求

化学成分

产品按化学成分分6个牌号，化学成分应符合表1规定。需方如有特殊要求，供需双方可另行协商。

| 产品牌号 | 011055 | 011050 | 011045 | 011040 | 011030 | 011025 | 011020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化 学 成 分 ︵ 质量分数 ︶ / % | REO，不小于 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
|  | La2O3 /REO，不小于 | 99.9995 | 99.999 | 99.995 | 99.99 | 99.9 | 99.5 | 99.0 |
|  | 杂 质 含 量 ， 不 大 于 | 稀 土 杂 质 / REO | CeO2 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0015 | 合量 0.1 | 合量 0.5 | 合量 1.0 |
|  |  |  | Pr6O11 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0015 |  |  |  |
|  |  |  | Nd2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0010 |  |  |  |
|  |  |  | Sm2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0010 |  |  |  |
|  |  |  | Y2O3 | 0.00003 | 0.0001 | 0.0010 | 0.0010 |  |  |  |
|  |  |  | Eu2O3 | 0.00003 | 0.00005 | 其余 合量0.0020 | 其余 合量0.0040 | — | — | — |
|  |  |  | Gd2O3 | 0.00003 | 0.00005 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tb4O7 | 0.00003 | 0.00005 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dy2O3 | 0.00003 | 0.00005 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ho2O3 | 0.00003 | 0.00005 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Er2O3 | 0.00003 | 0.0001 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tm2O3 | 0.00003 | 0.00005 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Yb2O3 | 0.00003 | 0.00005 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Lu2O3 | 0.00003 | 0.00005 |  |  |  |  |  |

表1（续）

| 产品牌号 | 011055 | 011050 | 011045 | 011040 | 011030 | 011025 | 011020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化 学成 分 ︵ 质量分数 ︶ % | REO，不小于 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
|  | La2O3 /REO，不小于 | 99.9995 | 99.999 | 99.995 | 99.99 | 99.9 | 99.5 | 99.0 |
|  | 杂 质含 量 ， 不 大 于 | 非 稀 土 杂 质 | Fe2O3 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.010 |
|  |  |  | SiO2 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0050 | 0.0050 | 0.010 | 0.050 | 0.050 |
|  |  |  | CaO | 0.0005 | 0.0010 | 0.0050 | 0.0050 | 0.010 | 0.050 | 0.20 |
|  |  |  | CuO | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | — | — | — |
|  |  |  | NiO | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | — | — | — |
|  |  |  | PbO | 0.0002 | 0.0005 | 0.0015 | 0.0030 | — | — | 0.0050 |
|  |  |  | Cl- | 0.0050 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.20 |
|  |  |  | Na2O | 0.0005 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0010 | — | — | 0.10 |
|  |  |  | S | — | — | — | — | 0.03 | 0.05 | — |
|  | 灼减，不大于 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |

3.2  物理性能

牌号011055、牌号011050、牌号011045、牌号011040产品粒度D[V，50]为0.5μm ~80μm。需方如有特殊要求，供需双方可另行协议。

3.3  外观

3.3.1 产品为白色粉末，随纯度不同，颜色略有改变。

3.3.2 产品须洁净，无目视可见的夹杂物。

试验方法

4.1  化学成分

4.1.1稀土总量（REO）的分析方法按GB/T 14635（方法1）的规定进行。

4.1.2非稀土杂质及灼减的分析按GB/T 12690规定的部分方法进行，其中测定硅量的样品前处理方法按GB/T 12690.7标准中6.4.1和6.4.2条款执行。

4.1.3 牌号011055和牌号011050中稀土杂质的分析参照GB/T 18115.1规定的方法进行，其他牌号产品稀土杂质的分析按照GB/T 18115.1规定的方法进行。

4.2  物理性能

物理性能粒度的分析参照GB/T 20170.1规定的方法进行。

4.3  数值修约

数值修约按GB/T 8170规定的方法进行。

4.4  外观

产品外观用目测检查。

  - 检验规则

5.1  检查与验收

5.1.1  产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品进行检验，如检验结果与本标准规定不符，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁,可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2  组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

5.3  检验项目

每批产品应进行化学成分、物理性能和外观质量检验。

5.4  取样与制样

仲裁取样数量按表2规定进行。

表2

| 件（袋）数 | 1～5 | 6～49 | 50～100 | ＞100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 件（袋）数的100% | 5 | 件（袋）数的10%取整数 | 件（袋）数的平方根取正整数 |

每件（袋）取样量不少于10g，将试样充分混匀后，以四分法迅速缩分至试样所需量，装入试样袋密封。

5.5  检验结果判断

化学成分、物理性能仲裁分析结果不合格时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行重复试验，如仍有不合格项，则判该批产品为不合格。

外观检验结果与本标准不符时，则直接判定该产品为不合格品。

- 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1  标志

每桶（箱、袋）外注明：

a) 供方名称；

b) 产品名称、牌号；

c) 批号；

d) 净重、毛重；

e) 出厂日期及"防潮"标志或字样。

6.2  包装

产品分装于双层塑料袋或塑料瓶中, 每袋（瓶）净重5kg、10kg、25kg、50kg。再将袋（瓶）置于桶（箱）内，每桶（箱）净重10kg、20kg、25kg、50kg。如需方有特殊要求，则供需双方另行协商。

6.3  运输、贮存

产品运输时严防淋雨吸潮，需存放于干燥处，不得露天堆放。

6.4  质量证明书

a) 每批产品应附上质量证明书，注明：

b) 供方名称；

c) 产品名称和牌号；

d) 批号；

e) 净重和件数；

f) 各项分析检验结果及检验部门印记；

g) 标准编号；

h) 出厂日期。

# Text boxes

ICS 77.120.99

H65

中华人民共和国国家标准

GB/T 4154—201×

代替GB/T 4154-2006

氧化镧

Lanthanum oxide

（送审稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发布