XB

前  言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本标准代替XB/T 214-2006《氟化钕》。

本标准与XB/T 214-2006相比主要技术变化如下：

——修改了各个牌号的稀土总量（REO），由不小于82%调整为不小于83±1%；

——修改了各个牌号的氟（F）量，由不小于27%调整为不小于27±1%；

——增加了对水（H2O）含量的考核指标；

——增加了镍的考核指标三个牌号分别为：0.05%、0.05%、0.05%；

——修改了牌号042030、042025、042020中氧化铁量考核指标，分别由不大于0.03%、0.05%、0.1%调整为不大于0.05%、0.08%、0.15%；

——修改了产品外观，由产品为白色略带紫红色粉末改为白色略带粉红色粉末。

本标准主要起草单位：包头稀土研究院、包头瑞达稀土材料有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、赣州虔东稀土集团股份有限公司、赣州晨光稀土新材料股份有限公司。

本标准主要起草人：解萍、许涛、尹祖平、于雅樵、贾恩泽、徐志广。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——XB/T 214-1995、XB/T 214-2006。

氟  化  钕

1   范围

本标准规定了氟化钕产品的要求、试验方法、检验规则与标志、包装、运输、贮存及质量证明

书。

本标准适用于化学法（干法）方法制得的，供制作金属钕、冶金及特种钢等用的氟化钕。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本

文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170     数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12690    稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

GB/T 14635    稀土金属及其化合物化学分析方法 稀土总量的测定

GB/T 18114.10  稀土精矿化学分析方法 第10部分：水份的测定 重量法

GB/T 18115.4   稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法  钕中镧、铈、镨、钐、铕、钇、

铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定

XB/T 615-2012  稀土产品化学分析方法

- 要求

3.1化学成分

氟化钕产品化学成分应符合表1的规定。需方如对产品有特殊要求，由供需双方协商确定。

表1

| 产品 牌号 | 化学成分(质量分数) / % |
| --- | --- |
|  | REO | Nd2O3/ REO 不小于 | F | 杂质含量， 不大于 |
|  |  |  |  | 稀土杂质/REO | 非稀土杂质 |
|  |  |  |  | La2O3 | CeO2 | Pr6O11 | Sm 2O3 | Y 2O3 | 其他稀土 | Fe2O3 | SiO2 | CaO | Al2O3 | Ni | H2O |
| 042030 | 83±1 | 99.9 | 27±1 | 合量0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.5 |
| 042025 | 83±1 | 99.5 | 27±1 | 合量0.5 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |
| 042020 | 83±1 | 99.0 | 27±1 | 合量1 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.5 |

3.2  外观

3.2.1产品为白色略带粉红色粉末。

3.2.2产品应洁净，无肉眼可见的夹杂物。

4  试验方法

4.1产品中稀土氧化物总量的分析方法按GB/T 14635中的规定进行。

4.2氟含量的分析方法按XB/T615-2012中的规定进行。

4.3 产品中稀土杂质含量的分析方法按GB/T18115.4 中的规定进行。

4.4产品中非稀土杂质含量的分析方法按GB/T 12690 中的规定进行。

4.5 产品中水份的测定按GB/T18114.10 中的规定进行。

4.5 数值修约按GB/T 8170 的规定进行。

4.6 产品外观用目视检查。

- 检验规则

5.1 检查与验收

5.1.1  产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2 组批

产品应成批检验，每批应由同一牌号的产品组成。

5.3 检验项目

每批产品应进行化学成分和外观的检验。

5.4 取样与制样

5.4.1化学成分的仲裁取样件数按表2的规定进行。

表2

| 件（袋）数每批重量，kg | 1～5 | 6～49 | 50～100 | ＞100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 件（袋）数的100% | 5 | 件（袋）数的10% | 件（袋）数的平方根取正整数 |

5.4.2化学成分分析的仲裁取样方法按下述规定进行：

用插管在每件（袋）中心及周围等距离处取三点，每件（袋）取样量不少于10g，将试样混匀后，用四分法迅速缩分至试样所需数量，装入清洁的塑料（瓶）袋中并封口。

5.5 检验结果判定

化学成分仲裁分析结果与本标准规定不符时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行重复试验，如仍有任一项结果不合格，则判该批产品为不合格。

- 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1 标志、包装

6.1.1每箱（捅、袋）外应有不褪色的明显标志，注明：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 牌号、批号、净重、毛重；

- 出厂日期及“防潮”等标志或字样。

6.1.2产品装入双层塑料袋或塑料瓶中，每袋（瓶）净重2kg、5kg、10kg。再将袋（瓶）置于铁桶（木箱，纸箱或塑料箱）内，每铁桶（木箱，纸箱或塑料箱）净重为10、20、50kg。如需方对包装有特殊要求，供需双方另行协商。

6.2 运输、贮存

运输及贮存时，产品需存放干燥处，不得露天放置。

6.3 质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）牌号、批号、净重、毛重、件数；

d）各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

e）本标准编号；

f）检验日期；

g）出厂日期。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

氟化钕

Neodymiun fluoride

(送审稿)

XB/T 214—201X

代替XB/T 214—2006

中华人民共和国稀土行业标准