XB

前  言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本标准代替XB/T 212—2006《金属钆》。

本标准与XB/T 212—2006相比主要技术变化如下：

——修改了牌号084030、084025中铜量的考核指标，均由不大于0.05%调整为不大于0.03%，修改了牌号084020中铜量的考核指标，由不大于0.1%调整为不大于0.05%；

——修改了牌号084030、084025、084020中镍量的考核指标，均由不大于0.1%调整为不大于0.05%；

——修改了牌号084025、084020中碳量的考核指标，分别由不大于0.05%、0.08%调整为不大于0.03%、0.05%；

——将成分表中W+Ta+Nb+Mo+Ti调整为W（Ta、Nb、Mo、Ti)*，并注明根据坩埚材质测W、Ta、Nb、Mo、Ti其中一种。

本标准主要起草单位：包头稀土研究院、有研稀土新材料股份有限公司、赣州虔东稀土集团股份有限公司。

本标准主要起草人：解萍、许涛、于雅樵、王小青、陈国华。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——XB/T 212—1995、XB/T 212—2006。

金  属  钆

1   范围

本标准规定了金属钆的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存及质量证明书。

本标准适用于钙热还原法生产的金属钆，主要用作核反应堆的制管材料、磁致冷工作介质和磁

光记录材料以及有色金属合金添加剂等。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本

文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170  数值修约规则

GB/T 12690 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

GB/T 14635 稀土金属及其化合物化学分析方法 EDTA滴定法测定单一稀土金属及其化合物中

稀土总量

GB/T 18115.7 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法  钆中镧、铈、镨、钕、钐、铕、

铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定

- 要求

3.1化学成分

产品化学成分应符合表1的规定。需方对产品如有特殊要求，由供需双方协商解确定。

表1

| 产品 牌号 | 化学成分，% |
| --- | --- |
|  | RE 不小于 | Gd/RE 不小于 | 杂质含量， 不大于 |
|  |  |  | 稀土杂质 | 非稀土杂质 |
|  |  |  | (Sm+Eu+Tb+Dy+Y)/RE | 其他稀土 | Fe | Si | Ca | Mg | Al | Cu | Ni | W（Ta、Nb、Mo、Ti)* | C | O |
| 084040 | 99 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.05 |
| 084030 | 99 | 99.9 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.03 | 0.10 |
| 084025 | 99 | 99.5 | 0.5 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.15 | 0.03 | 0.15 |
| 084020 | 99 | 99 | 1 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.30 |
| 注：根据坩埚材质测W、Ta、Nb、Mo、Ti其中一种。 |

3.2  外观

3.2.1 产品为铸态或结晶态，新截面呈银灰色。

3.2.2 金属锭表面应洁净，无肉眼可见的夹杂物。

4  试验方法

4.1 产品中稀土(RE)总含量的分析方法按GB/T 14635.2的规定进行。

4.2 产品中稀土杂质含量的分析方法按GB/T 18115.7的规定进行。

4.3 产品中非稀土杂质含量的分析方法按GB/T 12690的规定进行。

4.4数值修约规则按GB/8170的规定进行修约。

4.5产品外观用目视检查。

5  检验规则

5.1.1 产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合标准规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准规定不符时，可在收到产品之日起二个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2 组批

产品应成批检验，每批应由同一牌号的产品组成。

5.3 检验项目

每批产品应进行化学成分和外观的检验。

5.4 取样与制样

5.4.1 化学成分分析的仲裁取样件数按表2规定。

表2

| 每批重量，kg | ≤10 | 11~50 | 51~100 | 101~200 | 201~500 | ＞500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件数，锭 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 |

5.4.2 化学成分分析的仲裁取样方法按下述规定进行：

分析氧元素含量，用锯在金属锭中间截面位置上锯切试样；分析其他杂质含量，则用直径5mm～

10mm钻头在金属锭上下面等距离处钻取试样，弃去深度0.5 mm～1.0 mm的表面钻屑，然后钻取试样。每块钻取点数应不少于三点，取样量不少于10g，并将试样立即放入带盖的磨口瓶中。

5.5 检验结果判定

化学成分仲裁分析结果与本标准规定不符时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行重

复试验，如仍有任一结果不合格，则判该批产品为不合格。

6标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1 标志、包装

6.1.1桶（箱）包装处应有明显标志，注明：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 牌号、批号、净重、毛重；

- 出厂日期及“防潮”标志或字样。

6.1.2产品装入包装袋内或铁桶中，抽真空或充入惰性气体密封包装。外包装木箱或纸箱。每桶（箱）净重5.0、10.0、30.0kg。

6.2 运输、贮存

产品需存放干燥处，不得露天放置，不得将金属锭暴露在空气中，以防氧化。运输时严防受潮。

6.3 质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）牌号、批号、净重、毛重、件数；

d）各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

e）本标准编号；

f）检验日期；

g）出厂日期。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

金 属 钆

#### Gadolinium metal

(送审稿)

XB/T 212—201X

代替XB/T 212—2006

中华人民共和国稀土行业标准