w(Mg)%=V×c×M×250×250m×V0×V1×100%

XB

ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国稀土行业标准

XB/T XXX—201×

离子型稀土原矿化学分析方法

离子相稀土总量的测定

Chemical analysis methods of Ion type rare earth ore —

Determination of total rare earth ion phase—

Methods one—Inductively coupled plasma mass spectrometry method

Methods two—Inductively coupled plasma atomic emission spectrographic method

Methods three—EDTA titrimetry method

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前    言

目前尚未查到与本标准相应的国际标准和国外先进标准。本标准是为了满足离子型稀土原矿离子相稀土总量测定而制定。

本标准由三个方法组成:

方法1  电感耦合等离子体质谱法；

方法2  电感耦合等离子体发射光谱法；

方法3  EDTA容量法。

三个方法的测定范围出现重叠时，以方法1作为仲裁方法。

本标准由全国稀土标准化技术委员会提出并归口。

本标准方法1由赣州有色冶金研究所、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、包头稀土研究院、国家钨与稀土产品质量监督检验中心起草。

本标准方法1起草人：黎英、刘鸿、施意华、邱 丽、李建亭、郝茜、陈文、刘平。

本标准方法2由赣州有色冶金研究所、赣州虔东稀土集团股份有限公司、全南县新资源稀土有限责任公司、广西地润矿业投资有限公司起草。

本标准方法2起草人：谢璐、刘鸿、温斌、姚南红、祁生平、陈燕、张鹍、何耀、李毅、韦莉。.本标准方法3由赣州有色冶金研究所、福建省长汀金龙稀土有限公司、江西南方稀土高技术股份有限公司、广西壮族自治区冶金产品质量监督检验站起草。

本标准方法3起草人：叶春生、杨峰、刘鸿、谢璐、周燕、陈绯宇、龚兴芳、黄肇敏、何小虎。

离子型稀土原矿化学分析方法

离子相稀土总量的测定

方法1 电感耦合等离子体质谱法

- 范围

本方法规定了离子型稀土原矿中离子相稀土总量的测定方法。

本方法适用于离子型稀土原矿中离子相稀土总量的测定。测定范围为：0.010～0.50%。

- 方法原理

试样经硫酸铵溶液浸取，在稀硝酸介质中，以氩等离子体为离子化源，用质谱法测定十五个稀土分量，将各个分量加和即为离子相稀土总量。测定量是以内标法进行校正。

- 试剂和材料

3.1 硝酸（1+1）（用MOS级硝酸配制）。

3.2 过氧化氢（分析纯）。

3.3 硝酸 （MOS）。

3.4 镧标准溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1 h的氧化镧（REO>99.5%，La2O3/REO>99.99%），置于100 mL中，加入10 mL硝酸（3.1），加2mL过氧化氢（3.2），低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1000μg氧化镧。

3.5 铈标准溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1 h的氧化铈（REO>99.5%，CeO2/REO>99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（3.1），加2mL过氧化氢（3.2），低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg氧化铈。

3.6 镨标准溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1 h的氧化镨（REO>99.5%，Pr6O11/REO>99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（3.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg氧化镨。

3.7 钕标准溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化钕（REO>99.5%，Nd2O3/REO>99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（3.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg氧化钕。

3.8 钐标准溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化钐（REO>99.5%，Sm2O3/REO>99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（3.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg氧化钐。

3.9 铕标准溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化铕（REO>99.5%，Eu2O3/REO>99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（3.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg氧化铕。

3.10 钆标准溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化钆（（REO>99.5%，Gd2O3/REO>99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（3.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg氧化钆。

3.11铽标准溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化铽（REO>99.5%，Tb4O7/REO>99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（3.1），加2mL过氧化氢（3.2），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg氧化铽。

3.12镝标准溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化镝（REO>99.5%，Dy2O3/REO>99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（3.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg氧化镝。

3.13钬标准溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化钬（REO>99.5%，Ho2O3/REO>99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（3.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg氧化钬。

3.14铒标准溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化铒（REO>99.5%，Er2O3/REO>99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（3.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg氧化铒。

3.15铥标准溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化铥（REO>99.5%，Tm2O3/REO>99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（3.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg氧化铥。

3.16镱标准溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化镱（REO>99.5%，Yb2O3/REO>99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（3.1），加2mL过氧化氢（3.2），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg氧化镱。

3.17镥标准溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化镥（REO>99.5%，Lu2O3/REO>99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（3.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg氧化镥。

3.18钇标准溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化钇（稀土相对纯度大于99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（3.1），加2mL过氧化氢（3.2），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg氧化钇。

3.19混合稀土标准溶液：分别移取1mL单一稀土储备液（3.4-3.18）于1000mL容量瓶中，用

1%硝酸溶液定容。此时溶液中各含各单一稀土氧化物浓度为1μg/mL。

3.20铟储存溶液：此溶液1 mL含1000 μg铟。

3.21铟内标溶液：移取1.00 mL铟储存溶液于1000 mL容量瓶中，加入100 mL硝酸（3.3），以水稀至刻度，此溶液1 mL含1μg铟。

3.22标准系列配制：按表1移取混合稀土标准溶液(3.19)和铟内标溶液（3.21），配制成工作曲线系列，加入硝酸（3.3）使溶液酸度保持在1%,该标准系列见表1。

表1

| 标准系列名称 | 混合稀土浓度/ng/mL | 铟内标浓度/ ng/mL |
| --- | --- | --- |
| 标一 | 0.0 | 10.0 |
| 标二 | 10.0 | 10.0 |
| 标三 | 20.0 | 10.0 |
| 标四 | 30.0 | 10.0 |
| 标五 | 40.0 | 10.0 |
| 标六 | 50.0 | 10.0 |

3.23硫酸铵溶液（20g/L）

3.24氩气 （>99.99%）

- 仪器

电感耦合等离子体质谱仪,分辨率不高于0.8aum。

- 试样

将试样研磨后粒度小于1mm，在干燥箱内105℃烘1h，置于干燥器内冷却至室温。

- 分析步骤

6.1  试料

称取5.0g试样（5），精确至0.0001g。

6.2  测定数量

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料（6.1）做空白试验。

6.4  分析试液的制备

将试样置于300mL锥形瓶中，移入100mL硫酸铵溶液（3.23，用100mL容量瓶稀释至刻度），摇匀，置于振荡器上振荡2h，取下，静置30min，用中速定量滤纸干过滤。移取10.00溶液于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。按表2分取溶液于100 mL容量瓶中，加入1.00 mL铟内标溶液（3.21），补加硝酸（3.3），使其酸度为1%，以水稀释至刻度，混匀，待测。

表2

| 离子相稀土总量的质量分数/% | 分取体积/mL |
| --- | --- |
| 0.010-0.020 | 10.00 |
| >0.020-0.10 | 5.00 |
| >0.10-0.50 | 1.00 |

6.5 测定

将分析试液（6.4）、空白试液（6.3）与标准系列溶液（3.22）同时进行氩等离子体质谱测定。

- 分析结果的计算与表述

按式（1）计算离子相稀土总量的质量分数：

离子相稀土总量的质量分数（%）=  cVP1P2×10−9m ×100…………………………(1)

式中：V-----定容体积，单位为毫升（mL）；

P1-----第一次分取比例；

P2-----第二次分取比例；

m-----试料的质量，单位为克（g）；

c-----单一稀土氧化物测定值，单位为纳克每毫升（ng/mL）。

- 精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表3数据采用线性内插法求得。

表3

| 稀土离子相的质量分数/% | 重复性限（r） |
| --- | --- |
| 0.028 | 0.0056 |
| 0.081 | 0.011 |
| 0.137 | 0.015 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

8.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表4所列允许差。

- 表4

| 离子相稀土总量的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.010～0.050 | 0.008 |
| >0.050～0.10 | 0.020 |
| >0.10～0.20 | 0.030 |
| >0.20～0.50 | 0.040 |

- 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

方法2 电感耦合等离子体原子发射光谱法

- 范围

本方法规定了离子型稀土原矿中离子相稀土总量的测定方法。

本方法适用于离子型稀土原矿中离子相稀土总量的测定。测定范围为0.020～0.50%。

- 方法原理

试样经硫酸铵浸泡，在硫酸铵介质中，直接以氩等离子体光源激发，进行光谱测定。

- 试剂和材料

12.1 盐酸（1+1）（优级纯）。

12.2 硝酸（1+1）（优级纯）。

12.3过氧化氢（分析纯）。

12.4 硫酸铵溶液（20g/L）。

12.5氧化镧：REO>99.5%, La2O3/REO.99.99%，经950℃灼烧1h。

12.6氧化铈：REO>99.5%，CeO2/REO>99.99%，经950℃灼烧1h。

12.7氧化镨：REO>99.5%，Pr6O11/REO>99.99%，经950℃灼烧1h。

12.8氧化钕：REO>99.5%，Nd2O3/REO>99.99%，经950℃灼烧1h。

12.9氧化钐：REO>99.5%，Sm2O3/REO>99.99%，经950℃灼烧1h。

12.10氧化铕：REO>99.5%，Eu2O3/REO>99.99%，经950℃灼烧1h。

12.11氧化钆：REO>99.5%，Gd2O3/REO>99.99%，经950℃灼烧1h。

12.12氧化铽：REO>99.5%，Tb4O7/REO>99.99%，经950℃灼烧1h。

12.13氧化镝：REO>99.5%，Dy2O3/REO>99.99%，经950℃灼烧1h。

12.14氧化钬：REO>99.5%，Ho2O3/REO>99.99%，经950℃灼烧1h。

12.15氧化铒：REO>99.5%，Er2O3/REO>99.99%，经950℃灼烧1h。

12.16氧化铥：REO>99.5%，Tm2O3/REO>99.99%，经950℃灼烧1h。

12.17氧化镱：REO>99.5%，Yb2O3/REO>99.99%，经950℃灼烧1h。

12.18氧化镥：REO>99.5%，Lu2O3/REO>99.99%，经950℃灼烧1h。

12.19氧化钇：REO>99.5%,Y2O3/REO.99.99%，经950℃灼烧1h。

12.20铈标准溶液：称取0.4000g氧化铈（12.6）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（12.2），加2mL过氧化氢（12.3），低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含2mg氧化铈。

12.21铕标准贮存溶液：称取0.300g氧化铕（12.10）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（12.2），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含3mg氧化铕。

12.22钆标准贮存溶液：称取0.4000g氧化钆（12.11）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（12.2），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含4mg氧化钆。

12.23铽标准贮存溶液：称取0.2000g氧化铽（12.12）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（12.2），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含2mg氧化铽。

12.24镝标准贮存溶液：称取0.3500g氧化镝（12.13）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（12.2），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含3.5mg氧化铽。

12.25钬标准贮存溶液：称取0.4000g氧化钬（12.14）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（12.2），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含4mg氧化钬。

12.26铒标准贮存溶液：称取0.3000g氧化铒（12.15）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（12.2），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含4mg氧化铒。

12.27铥标准贮存溶液：称取0.2000g氧化铥（12.16）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（12.2），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含2mg氧化铥。

12.28镱标准贮存溶液：称取0.3000g氧化镱（12.17）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（12.2），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含3mg氧化镱。

12.29镥标准贮存溶液：称取0.2000g氧化镥（12.18）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（12.2），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含2mg氧化镥。

12.30稀土氧化物混合标准贮存溶液：根据表5称取相应量（50mg）的单一稀土氧化物（12.5～12.19）于250mL烧杯中，加20mL盐酸（12.1）及1mL过氧化氢（12.3）加热溶解完全，冷却，分别移入3个500mL容量瓶中，按表5移取相应量（<50mg）的标准贮存溶液（12.20～12.29），合并入同序号的500mL容量瓶中，加入40mL盐酸（12.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含2mg稀土氧化物。

12.31氩气 （>99.99%）

表5

| 标准贮存 溶液序号 | 稀土氧化物质量/mg |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Y2O3 | La2O3 | CeO2 | Pr6O11 | Nd2O3 | Sm2O3 | Eu2O3 | Gd2O3 |
| 1 | 350 | 150 | 0 | 0 | 350 | 70 | 30 | 20 |
| 2 | 200 | 275 | 20 | 50 | 250 | 45 | 15 | 40 |
| 3 | 50 | 400 | 40 | 100 | 150 | 20 | 0 | 60 |
| 标准贮存 溶液序号 | 稀土氧化物质量/mg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tb4O7 | Dy2O3 | Ho2O3 | Er2O3 | Tm2O3 | Yb2O3 | Lu2O3 | - |
| 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | - |
| 2 | 10 | 35 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | - |
| 3 | 20 | 60 | 20 | 30 | 0 | 30 | 20 | - |

- 仪器

电感耦合等离子体原子发射光谱仪：倒数线色散率不大于0.26nm/mm(一级光谱)。

- 试样

将试样研磨后粒度小于1mm，在干燥箱内105℃烘1h，置于干燥器内冷却至室温。

- 分析步骤

15.1  试料

称取10.000g试样（14），精确至0.0001g。

15.2  测定数量

称取两份试料（15.1）进行平行测定，取其平均值。

15.3  分析试液的制备

将试样置于300mL锥形瓶中，移入100mL硫酸铵溶液（3.23，用100mL容量瓶稀释至刻度），摇匀，置于振荡器上振荡2h，取下，静置30min，用中速定量滤纸干过滤于洗净烘干的100 mL烧杯中。按照表6用硫酸铵溶液（12.4）稀释，混匀，待测。

表6

| 含量范围 | 0.02%-0.03% | 0.03%-0.075% | 0.08%-0.15% | 0.15%-0.30% | 0.30%-0.50% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 称样量 | 20.0000g | 10.0000g | 10.0000g | 10.0000g | 10.0000g |
| 稀释倍数 | / | / | 2 | 4 | 8 |

15.4标准溶液系列的配制

按表7分别移取对应体积量的稀土氧化物混合标准贮存溶液（12.20）于200mL容量瓶中，硫酸铵溶液（12.4）稀释至刻度，混匀。此标准溶液1mL含50μg稀土氧化物，各稀土氧化物质量浓度见表8

表7

| 标液标号 | 移取稀土氧化物混合标准贮存溶液/mL |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# |
| 1 | 5.00 | - | - |
| 2 | 2.50 | 2.50 | - |
| 3 | - | 5.00 | - |
| 4 | - | 2.50 | 2.50 |
| 5 | - | - | 5.00 |

表8

| 标液标号 | 各稀土氧化物质量浓度/（μg/mL） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Y2O3 | La2O3 | CeO2 | Pr6O11 | Nd2O3 | Sm2O3 | Eu2O3 | Gd2O3 |
| 1 | 17.5 | 7.5 | 0 | 0 | 17.5 | 3.5 | 1.5 | 1 |
| 2 | 13.75 | 10.625 | 0.5 | 1.25 | 15 | 2.875 | 1.125 | 1.5 |
| 3 | 10 | 13.75 | 1 | 2.5 | 12.5 | 2.25 | 0.75 | 2 |
| 4 | 6.25 | 16.875 | 1.5 | 3.75 | 10 | 1.625 | 0.375 | 2.5 |
| 5 | 2.5 | 20 | 2 | 5 | 7.5 | 1 | 0 | 3 |
| 标液标号 | 各稀土氧化物质量浓度/（μg/mL） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tb4O7 | Dy2O3 | Ho2O3 | Er2O3 | Tm2O3 | Yb2O3 | Lu2O3 | - |
| 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 2 | 0.25 | 1.125 | 0.25 | 0.375 | 0.75 | 0.375 | 0.25 | - |
| 3 | 0.5 | 1.75 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | - |
| 4 | 0.75 | 2.375 | 0.75 | 1.125 | 0.25 | 1.125 | 0.75 | - |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1 | - |

15.5 测定

- 15.5.1推荐分析线见表9：

表9

| 元素 | 分析线/ nm | 元素 | 分析线/ nm |
| --- | --- | --- | --- |
| La | 408.672, 379.478 | Dy | 353.170 |
| Ce | 413.765,413.380 | Ho | 341.646 |
| Pr | 422.293, 405.654 | Er | 326.478 |
| Nd | 401.225 | Tm | 313.126 |
| Sm | 443.432，428.078 | Yb | 289.138 |
| Eu | 412.970 | Lu | 261.542 |
| Tb | 332.440 | Y | 320.332,242.219 |

15.5.2将分析试液（15.3）与标准系列溶液（15.4）同时进行氩等离子体光谱测定。

- 分析结果的计算与表述

将标准系列溶液（15.4）的各稀土元素的质量浓度直接输入计算机，根据标准系列溶液（15.4）和分析试液（15.3）的强度值，由计算机计算、校正并输出分析试液（15.3）中被测稀土元素的质量浓度。

按式（2）计算离子相稀土总量的质量分数：

离子相稀土总量的质量分数（%）= cVP×10−6m×100…………………………(2)

式中：

c-----单一稀土氧化物测定值，单位为微克每毫升；

V-----定容体积，单位为毫升（mL）；

P-----稀释倍数；

m-----试料的质量，单位为克（g）。

- 精密度

17.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表10数据采用线性内插法求得。

表10

| 离子相稀土总量的质量分数/% | 重复性限（r） |
| --- | --- |
| 0.028 | 0.0056 |
| 0.082 | 0.019 |
| 0.145 | 0.034 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

17.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表11所列允许差。

- 表11

| 离子相稀土总量的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.020～0.050 | 0.008 |
| >0.050～0.10 | 0.020 |
| >0.10～0.20 | 0.035 |
| >0.20～0.50 | 0.040 |

- 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

方法3 EDTA容量法

- 范围

本方法规定了离子型稀土原矿中离子相稀土总量的测定方法。

本方法适用于离子型稀土原矿中离子相稀土总量的测定。测定范围为：0.020～0.50%。

本部分不适用于浸取后溶液中铁含量大于10μg/ml或铜含量大于5μg/ml的样品的测定。

- 方法原理

试样经硫酸铵溶液浸取，在pH5.5条件下，以二甲酚橙为指示剂，用乙二胺四乙酸二钠（EDTA）标准溶液滴定。

- 试剂和材料

21. 1硫酸铵（20g/L）。

21. 2磺基水杨酸（100g/L）。

21. 3盐酸（1+4）。

21. 4氨水（1+4）。

21. 5乙酰丙酮（100g/L）。

21. 6六次甲基四胺（200g/L）：每100mL含盐酸2.5mL。

21. 7二甲酚橙（2g/L）。1+1乙醇溶液配制。

21. 8锌标准溶液：称取0.2000g 纯锌（>99.9%）于250ml烧杯中，用20ml盐酸（21.1.3）溶解清亮，冷却，定容于200mL容量瓶中，混匀；移取10ml此溶液定容于100ml容量瓶中，混匀。此溶液1mL 含锌0.1mg。

21.9 EDTA标准溶液（0.002M）

配制：称取1.4889g经80℃烘干2h的乙二胺四乙酸二钠于250mL烧杯中以少水溶解，定容于2000mL容量瓶中，混匀，贮存于塑料瓶中。

标定：移取20.00mL锌标准溶液（21. 8）于300mL三角锥瓶中，加50mL水，用盐酸（21. 3）或氨水（21. 4）调节溶液pH值为5-5.5，加5mL六次甲基四胺（21. 6），2滴二甲酚橙（21. 7），用EDTA标准溶液（21. 9）滴定至溶液由紫红色变为亮黄色，即为终点。双人平行测定8份，所消耗的EDTA标准溶液（21. 9）体积的极差值不应超过0.10mL，取其平均值。

按式（3）计算EDTA溶液浓度：

c=m×V1V2−V3M................................(3)

式中：

c ——EDTA溶液浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

m——锌标准溶液的质量浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

V1——移取锌标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2——标定时所消耗EDTA标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V3——空白测定所消耗EDTA标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

M——锌的摩尔质量；单位为克每摩尔g/mol）

- 试样

将试样研磨后粒度小于1mm，在干燥箱内105℃烘1h，置于干燥器内冷却至室温。

- 分析步骤

23.1  试料

称取20.0g试样（22），精确至0.0001g。

23.2  测定数量

独立地进行两次测定，取其平均值。

23.3  空白试验

随同试料（23.1）做空白试验。

23.4 测定

23.4.1将试样置于300mL锥形瓶中，移入100mL硫酸铵溶液（3.23，用100mL容量瓶稀释至刻度），摇匀，置于振荡器上振荡2h，取下，静置30min，，用中速定量滤纸干过滤。

23.4.2按表12分取试液（23.4.1）于300mL烧杯中，加入40mL水，加入一小片刚果红试纸，用盐酸（21. 3）和氨水（21. 4）调至试纸呈紫红色，加入10mL乙酰丙酮（21. 5），摇匀，加入10mL磺基水杨酸（21.2），摇匀，加入20mL六次甲基四胺（21. 6），摇匀，加入4-6滴二甲酚橙（21.7），用EDTA标准溶液（21.9）滴定至溶液由紫红变为亮黄色即为终点。

- 表12

| 离子相稀土总量的质量分数/% | 分取体积/ mL |
| --- | --- |
| 0.020-0.15 | 20.00 |
| >0.15 | 10.00 |

- 分析结果的计算与表述

按式（4）计算试样中离子相稀土总量的质量分数（%）：

离子相稀土总量的质量分数（%）= cMVV1−V3×10−3mV2× 100 ………………………(4)

式中：

c ——EDTA溶液浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V ——试液的总体积，单位为毫升（mL）；

V1——测定时所消耗EDTA溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V3——空白测定所消耗EDTA标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

M——被测稀土的摩尔质量；单位为克每摩尔（g/mol）；

m——试料的质量浓度，单位为克（g）；

V2——移取试液的体积，单位为毫升（mL）。

- 精密度

25.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表13数据采用线性内插法求得。

表13

| 离子相稀土总量的质量分数/% | 重复性限（r） |
| --- | --- |
| 0.026 | 0.0026 |
| 0.077 | 0.0059 |
| 0.138 | 0.014 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

25.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表14所列允许差。

- 表14

| 离子相稀土总量的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.020～0.050 | 0.008 |
| >0.050～0.10 | 0.020 |
| >0.10～0.20 | 0.030 |
| >0.20～0.50 | 0.040 |

- 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。