行业标准《金 属 钆》编制说明

1   任务来源

1.1任务背景

原标准《金属钆》的标准号为XB/T212-2006，是全国稀土标准化技术委员会SAC/TC 229归口，包头稀土研究院负责修订的，由原国家发展和改革委员会在2006年6月13日颁布，2007年1月1日实施。该标准颁布实施后，在各稀土企业得到广泛的应用，在金属钆的生产及制备中发挥了重要作用。该标准自修订之日起至今已有七年的时间，随着金属钆应用领域的不断扩大及生产技术的不断进步，原标准中的某些条款已有不妥之处，需要进行补充修改，以满足要求并且更加规范。目前，我国采用钙热还原法生产金属钆的企业有数十家，其中生产规模较大的有包头稀土研究院、包头玺骏稀土股份有限责任公司等。包头稀土研究院生产规模为20吨/年，包头玺骏15吨/年，内蒙另外有家企业年产15吨/年。金属钆作为重稀土元素主要应用于核反应堆、保护屏幕以及钕铁硼永磁材料，尤其是近年来随着稀土金属钕价的不断飙升，给钕铁硼生产厂家带来巨大困难，致使他们面临生存压力的挑战，为此，这些厂家为了解决当前的困境，采用金属钆代替部分金属钕来生产钕铁硼永磁体。通过大量的实验研究及工艺技术难点的突破，稀土金属钆代替部分金属钕可以制备钕铁硼永磁体，而且不会影响钕铁硼永磁体的性能。

1.2任务来源

根据稀土标委《关于转发2012年稀土国家、行业标准制、修订计划的通知》{【2012】17号},《金属钆》行业标准修订计划正式下达，计划编号2012-0627T-XB ，计划完成年限为2013年，负责修订单位为包头稀土研究院。2012年7月，全国稀土标准化技术委员会在哈尔滨召开的稀土标准工作年会上进行了任务落实。

1.3起草单位情况

包头稀土研究院是一个以稀土资源的综合利用为宗旨，以稀土冶金、环境保护、新型稀土功能材料及专用设备、稀土在传统产业中的应用为研究重点的、全国最大的稀土科研开发机构，是国家242个改制院所之一。建院以来共承担国家科技攻关、“863”项目、省部级以及为企业服务的各类课题1700多项，获省部级重大科技成果和专利300多项，在稀土选矿、稀土冶金、环境保护、稀土功能材料及专用设备、稀土应用等领域的一大批成果，已在生产中得到了成功的应用，为中国稀土工业做出了重大贡献。

近几年，由包头稀土研究院承担的“钙热还原法制取金属钆”项目，通过了鉴定验收并获得包钢科技进步三等奖。成果已在包头稀土研究院实现了了产业化生产，所生产的金属钆成分和产品质量稳定性均达到国内外用户的要求，获得了良好的应用效果。目前稀土研究院在金属钆研制、生产位居全国领先行列，已建立了金属钆完整的生产工艺技术条件，同时为金属钆产品建立了较完善的工艺操作制度和分析检测制度。

2   本标准编制计划

本标准编制计划如下：

2012年08月—2012年12月：调研、查阅资料，了解国内外金属钆的生产动态及应用领域的变化，完成资料的消化吸收,编写标准初稿、编制说明。

2013年01月—2013年04月：组织相关人员对标准初稿及编制说明进行讨论，并对标准初稿进行完善。

2013年05月—2013年06月：完成并发出标准的征求意见稿，根据反馈回来的意见和建议完善标准的征求意见稿，形成预审稿。

2013年07月—2013年08月：通过开会交流，广泛征求大家意见，通过对各单位以及与会专家的意见和建议进行归纳整理，完成《金属钆》标准的送审稿。

2013年09月—2013年10月：稀标委召集专家对送审稿进行审定。

3   编制原则与标准的主要内容及工作过程

3.1 编制原则和依据

3.1.1随着科学技术的发展，为了使金属钆的应用领域不断扩大、为了使金属钆产品的质量得到更大的提高，本次修订对XB/T212-2006作了较多的修改，对标准的内容进行了补充完善，以使修订后的标准应用范围更广，含义更明确，可操作性更强，修订后的《金属钆》将更加严谨、完整。

3.1.2本次修订应符合有色金属产品标准编写规则的要求（GB/T1.1-2000、GB/T1.3、GB/T20001.4和《有色金属冶炼产品、加工产品、化学分析方法国家标准、行业标准编写示例》）。

3.1.3本次修订时，既要考虑到金属钆生产技术的先进性、生产企业的广泛性，又要考虑到标准的实用性及可操作性。

3.2 标准的主要内容及工作过程

3.2.1产品分类及论据

本标准产品分类主要以稀土总量为依据分为四个牌号，分别适用于核反应堆的制管材料、磁致冷工作介质和磁光记录材料以及有色金属合金添加剂等。这种分类是按调研时生产厂家和用户要求来划分。本标准的分类旨在为生产、使用方提出最佳建议。拟达到效率最大化。这种分类有利于技术创新，并且在使用时发现不同牌号产品的其他功能。

3.2.2技术指标的确定与论据

任务下达后，稀土院主管标准的工作人员组织相关人员成立了《金属钆》行业标准编制小组。在标准编制的过程中，按照标准的编制程序，标准编制小组成员对国内外相关标准及研究进行了调研，对生产金属钆的相关企业及其用户进行了调研，收集了大量资料，对调研结果进行充分分析之后，编制了《金属钆》行业标准草案，经过多次讨论及征求意见并且开会交流，形成了《金属钆》的预审稿。

4.  主要修改技术内容说明

包头稀土研究院为包钢磁材股份有限公司，包头韵升股份有限公司，包头神头磁材有限责任公司等长期提供金属钆。根据这些厂家应用的反应情况，金属钆中Cu、Ni、等指标提出新的要求，于是我们对技术指标修订如下：

——修改了牌号084030、084025中铜量的考核指标，均由不大于0.05%调整为不大于0.03%，修改了牌号084020中铜量的考核指标，由不大于0.1%调整为不大于0.05%；

——修改了牌号084030、084025、084020中镍量的考核指标，均由不大于0.1%调整为不大于0.05%；

——修改了牌号084025、084020中碳量的考核指标，分别由不大于0.05%、0.08%调整为不大于0.03%、0.05%；

——将成分表中W+Ta+Nb+Mo+Ti调整为W（Ta、Nb、Mo、Ti)*,并注明根据坩埚材质测W、Ta、Nb、Mo、Ti其中一种。

2013年07月16～19日，由全国稀土标准化技术委员会在山东烟台组织召开了“《钕铁硼合金化学分析方法》等35项稀土标准工作会议”。来自稀土行业的企业、科研院所、大学、检测中心等42家单位的68名代表参加了会议，与会专家意见如下：

建议补全稀土杂质项，需把15个稀土元素全部列出，将084020牌号的稀土总量由98.5改为99， 氧含量指标由0.20修订为0.30,规范性引用文件中引用标准GB/T14635.2修订为GB/T14635。

5   国家标准作为强制或推荐性国家标准的建议

此次修订的《金属钆》行业标准建议为推荐性行业标准。

6   参考的相关标准和资料

1) GB/T 15676-1995 稀土术语

2) GB/T 8054-2008 计量标准型一次抽样检验程序及表

3) GB/T 6378.4-2008 对均值的声称质量水平的评定程序

7  致谢

本标准在起草过程中得到了全国稀土标准技术委员会秘书处的指导与帮助，同时对提供过数据、信息和建议的所有单位表示感谢！

包头稀土研究院

二〇一三年十月二十八日