前    言

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本标准主要起草单位：赣州虔东稀土集团股份有限公司。

本标准主要起草人：龚斌、蔡志双、胡礼敏、刘革命、杨惠明、姚南红。

稀土复合钇锆陶瓷粉

1  范围

本标准规定了稀土复合钇锆陶瓷粉的要求、试验方法、检验规则与包装、标志、运输、贮存、质量证明书。

本标准适用于化学法制得的稀土复合钇锆陶瓷粉，供制作功能元件、齿科医学材料、陶瓷磨介等用。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 14635 稀土金属及其化合物化学分析方法    稀土总量的测定

GB/T 12690 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

GB/T 12670.1  稀土金属及其化合物物理性能测试方法  稀土化合物粒度分布的测定

GB/T 12670.2  稀土金属及其化合物物理性能测试方法  稀土化合物比表面积的测定

3  要求

3.1  化学成份

产品牌号、化学成份及物理性能应符合表１规定。如需方有特殊要求，供需双方可另行协商。

| 产品牌号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 （质量分数）/% | 水份/% | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
|  | 灼减/% | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 |
|  | Y2O3/% | 5.25±0.25 | 5.25±0.25 | 5.25±0.25 | 5.25±0.25 | 5.25±0.25 | 5.25±0.25 |
|  | ZrO2(HfO2)/% | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 |
|  | Fe2O3/% | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.002 |
|  | SiO2/% | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
|  | Al2O3/% | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
|  | Na2O/% | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
|  | TiO2/% | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 |
|  | Cl-/% | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 |
| 物理性能 | 中心粒径/μm | 0.4～0.8 | 0.6～1.0 | 0.6～1.3 | / | / | / |
|  | 松装密度/g/cm2 | / | / | / | 1.2～1.45 | 1.2～1.45 | 1.2～1.45 |
|  | 比表面积/ m2/g | 5～10 | 10～18 | ≥18 | 5～10 | 10～18 | ≥18 |
|  | 放射性/ Bq/g | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |

表1(续)

| 产品牌号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 （质量分数）/% | 水份/% | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
|  | 灼减/% | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 |
|  | Y2O3/% | 7.2±0.25 | 7.2±0.25 | 7.2±0.25 | 13.5±0.25 | 13.5±0.25 | 13.5±0.25 |
|  | ZrO2(HfO2)/% | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 |
|  | Fe2O3/% | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.002 |
|  | SiO2/% | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
|  | Al2O3/% | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
|  | Na2O/% | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
|  | TiO2/% | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 |
|  | Cl-/% | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 |
| 物理性能 | 中心粒径/μm | 0.4～0.8 | 0.6～1.0 | 0.6～1.3 | / | / | / |
|  | 松装密度/g/cm2 | / | / | / | 1.2～1.45 | 1.2～1.45 | 1.2～1.45 |
|  | 比表面积/ m2/g | 5～10 | 10～18 | ≥18 | 5～10 | 10～18 | ≥18 |
|  | 放射性/ Bq/g | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |

3.2  外观

3.2.1  产品为粉末状。

3.2.2  产品应洁净，无可见夹杂物。

4  试验方法

4.1  化学成分

4.1.1  稀土总量（REO）的分析方法参照GB/T 14635规定的方法进行。

4.1.2  非稀土杂质含量及灼减量的分析参照GB/T 12690的规定进行。

4.2  物理性能

4.2.1  中心粒径的分析方法按GB/T 12670.1的规定进行。

4.2.2  比表面积的分析方法按GB/T 12670.2的规定进行。

4.2.3  松装密度、放射性的分析方法按供需双方商定的方法进行。

4.3  数值修约

按GB/T8170的规定进行。

4.4  产品外观

用目视检查

5  检验规则

5.1  检查与验收

5.1.1  产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2  组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

5.3  检验项目

每批产品应进行化学成分、物理性能和外观检验。

5.4  取样与制样

仲裁取样数量按表2规定进行。每件（袋）插取二个点（直插和斜插各一个点），样品在专用塑料袋中混匀后装袋、封口。

| 件（袋）数 | 1～5 | 6～49 | 50～100 | ＞100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 件（袋）数的100% | 5 | 件（袋）数的10% 取整数 | 件（袋）数的平方根 取整数 |

每件（袋）数取样量不少于10g，将试样充分混匀后，以四分法迅速缩分至试样所需量，装入试样袋密封。

5.5  检验结果判断

化学成分、物理性能仲裁分析结果与本标准规定不符时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行重复试验，如仍有一项结果不合格，则判该批产品为不合格。

产品外观检验结果与本标准规定不符合时，则直接判定该批产品不合格。

6    标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1  标志

每桶（袋）外应注明：

- 供方名称；

- 产品名称、牌号；

- 批号；

- 净重、毛重；

- 出厂日期及"防潮"标志或字样。

6.2   包装

产品分装于双层塑料袋中,每袋重量由供需双方协商确定，再将袋置于塑料桶内，如需方对包装有特殊要求，供需双方另行协商。

6.3  运输、贮存

产品运输时严防雨淋受潮，不得露天堆放。

6.4 质量证明书

每批产品应附上质量证明书，注明：

- 供方名称；

- 产品名称和牌号；

- 批号；

- 净含量和件数；

- 各项分析检验结果及检验部门印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期。

# Text boxes

发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

20xx-xx-xx实施

20xx-xx-xx发布

稀土复合钇锆陶瓷粉

Rare earth composite yttrium zirconium oxide ceramic powder

（预审稿）

GB/T xxxx—xxxx

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

H 65