IICS

前    言

本标准代替GB/T 5240-2006《氧化钕》。

本标准与GB/T 5240-2006相比，主要技术变化如下：

——增加了4N5和2N5 Nd2O3的产品牌号041045、041025；

——增加了牌号041045和041040中稀土杂质全分析；

——删除了原041020牌号；

——增加了非稀土杂质Na2O的指标；

——修改了各个牌号非稀土杂质的指标。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本标准主要起草单位：宜兴新威利成稀土有限公司、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

本标准主要起草人：俞志春、邹彬、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

本标准的历次版本发布情况：

——GB/T 5240-1985、GB/T 5240-1992、GB/T 5240-2006。

氧    化    钕

范围

本标准规定了氧化钕的要求、试验方法、检验规则与包装、标志、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于萃取法或其他方法制得的，供制作磁性材料的原料、激光器材料、电容器、玻璃、陶瓷添加剂等的氧化钕。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12690 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

GB/T 14635 稀土金属及其化合物化学分析方法

GB/T 18115.4 稀土金属及其氧化物中稀土杂质分析方法

3  要求

3.1  化学成份

产品牌号及化学成份应符合表１规定。需方如有特殊要求，供需双方可另行协议。

| 产品牌号 | 041045 | 041040 | 041035 | 041030 | 041025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分（质量分数）/ % | REO,不小于 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
|  | Nd2O3/REO,不小于 | 99.995 | 99.99 | 99.95 | 99.9 | 99.5 |
|  | 杂质含量，不大于 | 稀土杂质 REO | La2O3 | 0.0005 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.01 |
|  |  |  | CeO2 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
|  |  |  | Pr6O11 | 0.002 | 0.003 | 0.03 | 0.05 | 0.20 |
|  |  |  | Sm2O3 | 0.001 | 0.003 | 0.01 | 0.02 | 0.0.03 |
|  |  |  | Eu2O3 | 0.0001 | 0.0001 | 合 量 为 0.002 | 合 量 为 0.015 | 合 量 为 0.21 |
|  |  |  | Gd2O3 | 0.0001 | 0.0001 |  |  |  |
|  |  |  | Tb4O7 | 0.0001 | 0.0001 |  |  |  |
|  |  |  | Dy2O3 | 0.0001 | 0.0001 |  |  |  |
|  |  |  | Ho2O3 | 0.0001 | 0.0001 |  |  |  |
|  |  |  | Er2O3 | 0.0001 | 0.0001 |  |  |  |
|  |  |  | Tm2O3 | 0.0001 | 0.0001 |  |  |  |
|  |  |  | Yb2O3 | 0.0001 | 0.0001 |  |  |  |
|  |  |  | Lu2O3 | 0.0001 | 0.0001 |  |  |  |
|  |  |  | Y2O3 | 0.0001 | 0.0001 |  |  |  |
|  |  | 非稀土 杂质 | Fe2O3 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0020 |
|  |  |  | SiO2 | 0.0050 | 0.0050 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
|  |  |  | CaO | 0.0010 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0050 | 0.010 |
|  |  |  | Na2O | 0.0050 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  |  |  | Al2O3 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  |  |  | Cl- | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.030 |
|  |  |  | SO42- | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| 灼减（质量分数）/ %,不大于 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

3.2  外观

3.2.1  产品为淡紫色粉末状。

3.2.2  产品须洁净，无肉眼可见夹杂物。

- 试验方法

4.1  稀土总量（REO）的分析方法按GB/T 14635的规定进行。

4.2  稀土杂质含量的分析方法GB/T 18115的规定进行。

4.3  非稀土杂质含量及灼减量的分析方法按GB/T 12690的规定进行。

4.4  硫酸根（SO42-）的分析方法由供需双方协商进行。

4.5  数值修约按GB/T 8170的规定进行。

4.6  产品外观用目视检查。

- 检验规则

5.1  检查与验收

5.1.1  产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品进行检验，如检验结果与本标准规定不符，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁,可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2  组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

5.3  检验项目

每批产品应进行化学成分和外观质量检验。

5.4  取样与制样

仲裁取样数量按表2规定进行。每件（袋）数取样量不少于10g，将试样充分混匀后，以四分法迅速缩分至试样所需量，装入试样袋密封。

| 件（袋）数 | 1～5 | 6～49 | 50～100 | ＞100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 件（袋）数的100% | 5 | 件（袋）数的10% 取整数 | 件（袋）数的平方根 取整数 |

5.5  检验结果判断

化学成分仲裁分析结果与本标准规定不符时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行重复试验，如仍有任一结果不合格，则判该批产品为不合格。

6  标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1  标志、包装

桶（箱、袋）外注明：

- 供方名称；

- 产品名称、牌号；

- 批号；

- 净含量、毛重；

- 出厂日期；

- "防潮"标志或字样。

产品分装于双层塑料袋或塑料瓶中,再将袋(瓶)置于铁桶(木箱、纸箱或塑料箱)内，也可用大集装袋包装。

6.2  运输、贮存

产品运输时严防淋雨吸潮，需存放于干燥处，不得露天堆放。

6.3  质量证明书

每批产品应附上质量证明书，注明：

- 供方名称；

- 产品名称和牌号；

- 批号；

- 净含量和件数；

- 各项分析检验结果及检验部门印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部 发布

201X-XX-XX实施

201X-XX-XX发布

氧   化   钕

Neodymium oxide

（预审稿）

GB/T 5240—201X

代替GB/T 5240-2006

GB

中华人民共和国稀土国家标准

ICS

H