前     言

本标准代替GB/T 3504-2006《氧化铕》。

本标准与GB/T 3504-2006相比，主要技术变化如下：

——修改了第1章范围部分文字说明；

——删除了原有牌号071035（纯度为99.95%）；

——修改了原有牌号071050为071050A、071050B两牌号；

——修改071050A牌号中稀土杂质及非稀土杂质含量；

——修改了071050B牌号中稀土杂质及非稀土杂质含量；

——增加了标志、包装、运输、贮存部分要求；

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229） 归口。

本标准起草单位：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司。

本标准参加单位：

本标准主要起草人：

本标准历次版本发布情况为：

——GB/T 3504—1983、GB/T 3504—1992、GB/T 3504—2006。

氧  化  铕

- 范围

本标准规定了氧化铕的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于化学法或其他方法制得的，供制作灯用稀土三基色荧光粉、其他用途荧光粉和X射线增感屏活化剂等用途的氧化铕产品。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12690.5 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 铝、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、铅的测定。

GB/T 12690.7稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 硅量的测定 钼蓝分光光度法。GB/T 12690.9稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 氯量的测定 硝酸银比浊法。

GB/T 12690.15稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 钙量的测定。

GB/T 14635.1 稀土金属及其化合物化学分析方法 草酸盐重量法测定稀土总量。

GB/T 18115.6 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 铕中镧、铈、镨、钕、钐、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定。

GB/T 20170稀土金属及其化合物物理性能测试方法 稀土化合物粒度分布的测定。

- 要求

  - 化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。需方如有特殊要求，供需双方可另行商定。

表1

| 产品牌号 | 071050A | 071050B | 071040 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分（质量分数） | REO，不小于 | 99.0 | 99．0 | 99.0 |
|  | Eu2O3/REO，不小于 | 99．999 | 99.999 | 99.99 |
|  | 杂质含量，不大于 | 稀土杂质 /REO | La2O3 | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 3 |
|  |  |  | CeO2 | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 5 |
|  |  |  | Pr6O11 | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.001 |
|  |  |  | Nd2O3 | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.001 |
|  |  |  | Sm2O3 | 0.000 2 | 0.000 2 | 0.001 |
|  |  |  | Gd2O3 | 0.000 2 | 0.000 2 | 0.001 |

表1（续）

| 产品牌号 | 071050A | 071050B | 071040 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分（质量分数） / % | 杂质含量，不大于 | 稀土杂质 REO | Tb4O7 | 0.000 05 | 0.000 05 | 合量小于0.005 |
|  |  |  | Dy2O3 | 0.000 05 | 0.000 05 |  |
|  |  |  | Ho2O3 | 0.000 05 | 0.000 05 |  |
|  |  |  | Er2O3 | 0.000 05 | 0.000 05 |  |
|  |  |  | Tm2O3 | 0.000 05 | 0.000 05 |  |
|  |  |  | Yb2O3 | 0.000 05 | 0.000 05 |  |
|  |  |  | Lu2O3 | 0.000 05 | 0.000 05 |  |
|  |  |  | Y2O3 | 0.000 05 | 0.000 05 |  |
|  |  | 非稀土杂质 | Fe2O3 | 0.000 3 | 0.000 5 | 0.000 7 |
|  |  |  | CaO | 0.000 8 | 0.000 8 | 0.001 |
|  |  |  | CuO | 0.000 1 | 0.000 1 | 0.000 5 |
|  |  |  | NiO | 0.000 1 | 0.000 1 | 0.000 5 |
|  |  |  | PbO | 0.000 1 | 0.000 3 | 0.000 5 |
|  |  |  | SiO2 | 0.001 | 0.005 | 0.005 |
|  |  |  | ZnO | 0.000 1 | 0.000 5 | 0.000 5 |
|  |  |  | Cl- | 0.005 | 0.01 | 0.01 |
| 灼减（质量分数）/%，不大于 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

  - 物理性能

产品的中心粒径（d50）为2.5μm~6.0μm。

  - 外观

    - 产品为白色略带玫瑰红色粉末。

    - 产品必须洁净，无肉眼可见的夹杂物。

- 试验方法

  - 稀土总量（REO）的分析方法按GB/T 14635的规定进行。

  - 稀土杂质的分析方法按GB/T 18115.6的规定进行。

  - 非稀土杂质及灼减的分析方法按GB/T 12690的规定进行。

  - 中心粒径的测量按GB/T 20170的规定进行。

  - 外观用目测检查。

- 检验规则

  - 检查与验收

    - 产品由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

    - 5.1.2需方应对收到的产品进行检验，如检验结果与本标准规定不符，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

  - 组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

  - 检验项目

每批产品应进行化学成分、中心粒径和外观质量检验。

  - 取样和制样

化学成分、中心粒径的仲裁取样按表2规定进行。

表2

| 每批件（袋）数 | 1 | 2 | 3~4 | 5~10 | 11~20 | 21~60 | 61~100 | 101~150 | >150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |

每件（袋）取样不少于10g，将试样混匀后，用四分法迅速缩分至试样所需数量。

  - 检验结果判定

化学成分、中心粒径仲裁结果与本标准不符时，则从该批产品中取双倍试样对不符合项目进行重复检验，如仍有任一项结果不合格，则判该批产品为不合格。

- 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

  - 标志、包装

产品分装于双层塑料袋或塑料瓶中，再将袋（瓶）置于铁桶（净重不超过50Kg）中，桶外注明：

- 供方名称；

- 产品名称、牌号；

- 批号；

- 净含量、毛重；

- 出厂日期及“防潮”标志字样。

  - 运输、贮存

产品需存放于干燥处，不得露天放置。运输时严防淋雨受潮。

  - 质量证明书

每批产品应附质量说明书，内容注明：

a) 供方名称；

b) 产品名称和牌号；

c) 批号；

d) 净含量和件数；

e) 各项分析检验结果和供方技术监督部门印记；

f) 本标准编号；

g) 出厂日期。

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会  发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

氧   化   铕

Europium oxide

（预审稿）

GB/T 3504—XXXX

代替GB/T 3504—2006

中华人民共和国国家标准

ICS  77.120.99

H 65