ICS 77.120.99

H 65

中华人民共和国国家标准

离子型稀土矿混合稀土氧化物

Mixed rare earth oxide of ion-absorpted type rare earth ore

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

GB/T××××—××××

代替GB/T 20169—2006

- 前    言

本标准代替GB/T 20169—2006《离子型稀土矿混合稀土氧化物》。

本标准与GB/T 20169—2006相比主要技术变化如下：

——将八个牌号合并成五个牌号；

——单列牌号中Y2O3REO指标；

——删除牌号中Nd2O3REO、La2O3REO指标；

——修改各牌号中Nd2O3REO指标为Nd2O3+Pr6O11REO综合指标；

——修改各牌号的中Sm2O3+Gd2O3REO合量指标；

——修改各牌号中非稀土杂质Al2O3量，由1.2%修改为1.5%；

——增加了各牌号对非稀土杂质SiO2的考核指标。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本标准主要起草单位：江西南方稀土高技术股份有限公司、等等。

本标准主要起草人：陈绯宇等（其他人员待定）

本标准所代替标准的历次版本发布情况：

——GB/T 20169—2006。

- 离子型稀土矿混合稀土氧化物

  - 范围

本标准规定了离子型稀土矿混合稀土氧化物的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于以离子吸附型稀土矿为原料，经化学法制得的离子型稀土矿混合稀土氧化物。主要用作分组稀土富集物或分离单一稀土化合物的原料。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12690.3  稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法  重量法测定稀土氧化物中水分量

GB/T 16484.12 氯化稀土、碳酸稀土化学分析方法  硫酸根量的测定

GB/T 17803  稀土产品牌号表示方法

GB/T 18882  离子型稀土矿混合稀土氧化物化学分析方法

  - 要求

    - 产品分类

离子型稀土矿混合稀土氧化物按化学成分分为五个牌号，其牌号表示方法符合GB/T 17803的规定。

    - 化学成份

产品化学成分应符合表1的规定。需方如对产品有特殊要求，可由供需双方协商确定。

| 产品 牌号 | 化 学 成 分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REO | 主要稀土氧化物 |  |  |  |  |  | 非稀土杂质 |  |  |  |
|  |  | Y2O3REO | Pr6O11+Nd2O3REO | Eu2O3REO | Tb4O7REO | Dy2O3REO | Sm2O3+Gd2O3REO | Al2O3 | SiO2 | SO42- | H2O |
|  | 不小于 | 不小于 |  |  |  |  | 不大于 | 不大于 |  |  |  |
| 191012A | 92 | 55 | 8 | / | 1.2 | 7.5 | 10 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 |
| 191012B | 92 | 45 | 10 | / | 1.0 | 6.5 | 13 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 |
| 191012C | 92 | 30 | 15 | 0.60 | 0.70 | 4.5 | 15 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 |
| 191012D | 92 | 18 | 25 | 0.80 | 0.60 | 3.5 | 13 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 |
| 191012E | 92 | 7 | 35 | 0.40 | 0.30 | 1.8 | 10 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 |

    - 外观

产品根据稀土配分不同呈淡黄色或褐黄色粉末；产品应洁净，无肉眼可见夹杂物。

  - 试验方法

    - 产品中化学成分的分析方法除水分、硫酸根和二氧化硅外按GB/T 18882的规定进行。

    - 产品中水分的分析方法按GB/T 12690.3的规定进行。

    - 产品中硫酸根、二氧化硅的分析方法由供需双方协商进行；硫酸根的分析也可参照GB/T16484.12的规定进行。

    - 产品外观用目视检查。

  - 检验规则

    - 检查和验收

      - 产品由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

      - 需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方书面提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

    - 组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号的产品组成。每批重量不超过30t。

    - 检验项目

每批产品应进行化学成分和外观的检验。

    - 取样与制样

      - 化学成分分析的仲裁取样件数按表2的规定进行。

| 每批件数 | 1 | 2～5 | 6～10 | 11～20 | 21～60 | 61～100 | 101～150 | 151～200 | 201～250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件数 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |

      - 化学成分分析的仲裁取样方法按下述规定进行：用插管从每袋中取样50g~100g。混合均匀后用四分法迅速缩分至试样所需量，立即装入清洁干燥的塑料袋（瓶）中封口。

    - 检验结果判定

化学成分分析结果与本标准规定不符时，应从该批产品中取双倍试样进行重复试验，若仍有任一结果不合格，则判该批产品为不合格。

  - 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

    - 标志、包装

      - 每件外包装袋上应有不褪色标志，其上注明：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 牌号、批号；

- 净重、毛重；

- “防潮”标志或字样。

      - 产品内包装为塑料袋，封口。外包装为编织袋，封口。每件净重40kg或50kg。

    - 运输、贮存

产品运输、贮存时防止受潮，存放于干燥处，不得露天放置。

    - 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

- 供方名称；

- 产品名称和牌号；

- 批号；

- 净重和件数；

- 分析检验结果和质量技术监督部门印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期。