国家标准《离子型稀土矿混合稀土氧化物》

送审稿编制说明

1工作简况

1.1任务背景

离子型稀土矿混合稀土氧化物是稀土行业主要源头产品之一，江西南方稀土高技术股份有限公司（下简称“南方高技术公司”）当时制定该标准时，离子型稀土在江西发现和开采的较多，主要是根据江西离子型稀土规模生产企业的稀土配分类型、生产工艺、稀土分离企业工艺要求及当时市场对计价元素要求等因素制定的。经过近十年的发展变化，全国多地发现的离子型稀土种类增多，市场对混合稀土氧化物的要求也有所变化；原标准已不能完全适应新的要求，需进行必要的修订。因此南方高技术公司向稀标委提出修订申请。

1.2任务来源

根据稀土标委[2011] 26号文、[2012] 12号文，同意对原标准进行修订，并由南方高技术公司负责起草。在2012年7月哈尔滨稀土工作会议上落实了《离子型稀土矿混合稀土氧化物》国标修订的工作任务，确定了该标准修订时间安排，完成时间为2014年。

1.3起草单位简介

江西南方稀土高技术股份有限公司是由赣州有色冶金研究所为主发起人，联合湖南稀土金属材料研究所，赣州南方稀土矿冶有限责任公司，北京中科三环高技术股份有限公司，中国有色金属工业技术开发交流中心，中国稀土开发公司和中国有色金属进口江西公司共同发起设立的股份有限公司，是国家重点高技术企业。公司拥有稀土原料开采、稀土分离、稀土金属冶炼、稀土金属材料加工应用的完整生产体系。单位首先发现并命名了南方离子吸附型稀土矿，发明了南方离子型矿的开采工艺；公司所承担的多个稀土科研课题列入了国家“八五”攻关项目，其中《离子型稀土原地浸矿新工艺研究》被评为国家重大科技成果和十大国际领先重大科技成果。是国内最早研发稀土金属冶炼万安级电解炉的单位，是国内目前唯一一家实现了2．5万安级电解槽工业化生产的单位，为国家节能减排作出了贡献。

1.4主要工作过程

1.4.1根据任务落实会议要求，确立了《离子型稀土矿混合稀土氧化物》标准修订应遵循的基本原则，制定了完成修订任务的方案和计划，及时开展了相关工作。

（1）收集了江西、福建、广东、广西、湖南等地新增离子型稀土矿的配分类型；

（2）走访相关生产企业（矿山开采企业），了解收集企业近十年来产品种类，规格及相关意见；

（3）走访相关用户企业（稀土分离企业），了解收集企业近十年来对混合氧化稀土有哪些新的要求和意见；

（4）根据分析方法更新情况，调整了新的仲裁分析方法；

（5）综合调研情况，编写征求意见稿发送或电话通知或面对面交流计22家相关企业。其中书面反馈意见计10家，口头或电话反馈意见计6家。还有6家暂无反馈意见。综合各家反馈意见，形成预审稿。

1.4.2预审稿于2013年7月在烟台稀土会议上进行了预审，会后根据预审会上各位专家、学者提出的修改意见进行了综合，并作了进一步调研，形成本次会议的《送审稿》。

2标准编制原则和主要内容

2.1本标准编制的原则

（1）本标准根据GB/T1.1-2009的有关规定进行编写；

（2）充分考虑产品生产企业，产品使用企业及市场需求的原则；

（3）本标准编制过程中遵循了“合理性”、“实用性”的原则。

2.2本标准的主要内容和论据

（1）本标准产品分类主要以稀土配分量为依据，划分五个牌号，基本适用全国各地不同的离子型稀土矿类型。这种分类在调研时，考虑了各方和市场的要求，为生产、使用、贸易方提供最佳建议。

（2）技术指标的确定

本标准的修订是在原标准的基础上，根据目前实际情况，结合供、需双方和贸易对产品指标意见，将原八个牌号调整为五个牌号，增加了非稀土二氧化硅的指标，对各牌号的一些化学成分也作了相应调整。使本标准更具代表性、经济合理性和可操作性。

3 主要修订内容

3.1将原八个牌号调整为五个牌号，分别为191012A、191012B、191012C、191012D、191012E，见预审稿表1；理由：原牌号中含一个轻稀土牌号、三个中稀土牌号、四个重稀土牌号。A：其中三个中稀土牌号仅Eu2O3REO互相有点区别，其它化学成份都一致，完全可以不分这么细，现合并成两个牌号就能满足目前市场要求。B：其中四个重稀土牌号之间主要区别在于Y2O3REO含量不同，过去Y2O3REO为主要计价指标，Tb4O7REO、Dy2O3REO为参考计价指标。现在反过来，主要以Tb4O7REO和Dy2O3REO为计价指标，所以并为二个牌号就可基本满足目前市场要求。

3.2增加非稀土杂质SiO2的指标；理由：稀土总量量是稀土产品中的一个重要指标，除Al2O3、SO42-外，SiO2同样是影响稀土总量的一个重要因素，而SiO2和Al2O3往往是共存的，也应进行控制。

3.3将原Y2O3指标全部单列；理由：原牌号中，重稀土和轻稀土Y2O3REO为单列指标，而中稀土为Y2O3REO、Nd2O3REO的合量指标。从目前市场和过去运作执行情况来看，这种含量指标没多大的实际意义。所以将Y2O3REO、Nd2O3REO的合量指标去掉，调整为Y2O3REO单列。

3.4增加Nd2O3和Pr6O11的合量指标，去掉轻稀土中Nd2O3REO单列指标；理由：原牌号中只有一个轻稀土牌号对Nd2O3REO作了要求，中稀土三个牌号对Y2O3REO和Nd2O3REO作合量要求，重稀土四个牌号对Nd2O3REO没作要求，这样比较乱，在实际操作中没什么意义。而目前市场对Pr6O11+Nd2O3REO比较看重，在稀土分离产品和稀土金属产品中，镨钕氧化物、镨钕金属占有较大的比重，所以应增加Pr6O11+Nd2O3REO的合量指标。

3.5去掉原La2O3的单列指标；理由：原牌号中的轻、中稀土对La2O3REO作了限止要求，作出限止的原因是这个成份含量高了。而使Y2O3REO含量降低，而过去Y2O3REO是个比较重要的指标，目前这种情况不存在了，而且La又不是有害成份，稀土厂家现在对这个成分却没有什么限止要求了，所以可以去掉。

3.6将各牌号的Al2O3指标由不大于1.2%调整为不大于1.5%。理由：目前大多数离子型稀土矿生产工艺都由原草酸沉淀改为碳铵沉淀，降低生产成本，但带来的不足是产品中Al2O3含量会更高些，这是生产工艺决定的。过去Al2O3高了会使分离企业的有机相乳化，目前分离企业工艺的改进，此问题基本解决，只要Al2O3不是太高，稀土总量能满足92%，Al2O3不超过1.5%，分离企业是可以接受的。

3.7将原轻稀土牌号中的Eu2O3REO由不小于0.5%调整为不小于0.4%。理由：现在许多离子型轻稀土矿中Eu2O3REO配分只有零点四几，调整后使着个牌号包含面更广，更具有代表性，且又不影响生产和使用方。

3.8将组批中每批重量不超过10t，调整不超过30t。理由：目前政府对稀土矿山进行了整合，将一些零散小型矿山整合在一起，统归稀土矿业（集团）公司管理。规模变大，这样在销售中，每组批的量就会超过10t。

3.9在预审稿中增加Sm2O3+Gd2O3REO的限止指标。理由：烟台会议有代表提出需加入限止Sm2O3的指标，以防止掺假。考虑到如要掺假也是掺Sm-Gd富集物来提高稀土总量和降低非稀土杂质，不可能单独参Sm，所以加入这个限止指标。

4 与国外产品对比情况

目前国外暂时还没公开报导发现有类似的离子型稀土矿产品，暂无法进行对比。

5 本标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议本标准继续作为推荐性标准。

6 预期效果

本标准的建立将为生产、使用、贸易三方提供最基本的技术依据，有利于生产、使用方能合理调整生产工艺，高效低耗地生产或使用本产品。

7 致谢

本标准在修订过程中得到稀标委秘书外的指导和帮助，得到国内许多相关企业的大力支持，他们提供了大量数据、信息和建议，在此表示感谢。

江西南方稀土高技术股份有限公司

2013年10月16日