YS/T XXX.1-201X

201X－XX－XX 发布                              201X－XX－XX实施

# 前    言

YS/T XXX-201X《硅粉化学分析法硼、磷含量的测定》分为2个部分：

——第1部分：硼的测定 姜黄素分光光度法。

——第2部分：磷的测定 铋磷钼蓝分光光度法。

本部分为第1部分。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本部分负责起草单位：乐山乐电天威硅业科技有限责任公司。

本部分参加起草单位：四川新光硅业科技有限责任公司。

本部分主要起草人：宛艳辉 张新 李强 姚淑 周顺维 梁红 奥西平

# 硅粉化学分析法 硼、磷含量的测定

# 第1部分：硼含量的测定

# 姜黄素分光光度法

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

范围

本部分规定了硅粉中硼含量的测定方法。

本部分适用于硅粉中硼含量的测定。测定范围：0.00010％～0.01000％。

规范性引用文件

GB/T 14849.1～14849.5  工业硅化学分析方法。

GB/T 6682  分析试验室用水规格和试验方法。

YS/T 724-2009  硅粉。

方法提要

硅粉试样经硝酸、氢氟酸溶解，在无水条件下，硼与姜黄素显色形成络合物，在分光光度计波长550nm处测量其吸光度，并计算出硼含量。

试剂和材料

本标准中，除特殊规定外，试剂均使用优级纯和实验用水需符合GB/T 6682中二级水的规格。

4.1硼酸（高纯试剂）。

4.2氢氟酸(ρ=1.12g/cm3)。

4.3盐酸（ρ=1.18g/cm3）。

4.4硝酸（ρ=1.41g/cm3）。

4.5硝酸（1+1）。

4.6盐酸（1+1）。

4.7盐酸（1+5）。

4.8无水乙醇。

4.9硫-磷混合酸：将5mL浓硫酸(ρ=1.84g/cm3)慢慢加入到2mL水中，冷却后加入3mL磷酸(ρ    =0.98g/cm3)。

4.10显色剂：称取1.25g草酸和0.25g姜黄素，溶解于50mL无水乙醇中，再加入2mL盐酸（1+1），混匀。（当天配置）。

4.11 硼标准贮存溶液：（0.1mg/mL）:称取0.5719g硼酸（高纯）溶于水中，温热溶解，冷却后转移到1000mlPE容量瓶中，用水稀释至刻度，贮存于塑料瓶中（室温下有效期为一个月）。

4.12硼标准溶液：（1.0ug/mL）：移取硼标准贮存溶液（4.11）10.00mL于1000mLPE容量瓶中，用水定容至刻度，贮存于塑料瓶中（室温下有效期为一个月）。

仪器和设备

聚四氟乙烯烧杯、石英坩埚、分光光度计、分析天平。

试样

试样粒度通过0.149mm筛孔直径。

分析步骤

7.1 试料

称取0.1g~0.5g试样，精确至0.0001g。

7.2 空白试验

随同试料做空白试验。

7.3 测定

7.3.1 将试料置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入4滴硫-磷混合酸，再加入硝酸（1+1）8.0mL，慢慢滴加氢氟酸至样品基本溶解。

7.3.2将其放到温度为200℃的电加热板上加热，进一步溶解，并将溶液浓缩至2～3滴左右，取下，稍冷后加入盐酸（1+1）1.0mL，再将其放到电加热板上加热，继续浓缩至2～3滴左右，取下，稍冷后加入纯水1.0mL，再将其放到电加热板上加热，继续浓缩至2～3滴左右，取下，冷却。

7.3.3将7.3.2处理后的样品倒入石英坩埚中，加入1.5mL盐酸（1+5）清洗聚四氟乙烯烧杯，并将洗液倒入石英坩埚中，再加入1.0mL纯水清洗聚四氟乙烯烧杯，并将洗液倒入石英坩埚中，再用1.0mL无水乙醇清洗聚四氟乙烯烧杯，并将洗液倒入石英坩埚中，最后再用1.0mL无水乙醇清洗聚四氟乙烯烧杯，并将洗液倒入石英坩埚中。

7.3.4于转移后的样品（7.3.3）中加入显色剂4.0mL，将其放在55℃的恒温水浴锅中加热蒸发至干。然后再将其放在45℃的烘箱中恒温15min，取出。

7.3.5用无水乙醇将7.3.4中显色完全后的样品溶解，并转移至50mL容量瓶中，定容。

7.3.6用2cm吸收皿，以无水乙醇作参比，于550nm处进行光度测量。扣除空白，在工作曲线上查得硼含量。

7.4工作曲线绘制

7.4.1 分别移取0.00、0.50、1.00、2.00、3.00mL硼标准溶液，于5个100mL石英坩埚中，加入4滴硫-磷混合酸、1.5mL盐酸（1+5）、2.0mL无水乙醇和4.0mL显色剂。

7.4.2将其放在55℃的恒温水浴锅中加热蒸发至干。再将其放在45℃的烘箱中恒温15min，取出。

7.4.3用无水乙醇将7.4.2中显色完全后的样品溶解，并转移至50mL容量瓶中，定容。

7.4.4用2cm吸收皿，以无水乙醇作参比，于550nm处进行光度测量。扣除工作曲线的零点，以硼含量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

分析结果的计算

硼含量以硼的质量分数计，数值以 % 表示，按公式（1）计算：

…………………………………………………（1）

式中：

─—工作曲线上查得的硼含量，单位为微克（μg）；

─—试料的质量，单位为克（g）；

计算结果表示到小数点后5位。

精密度

9.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（ｒ），超过重复性限（ｒ）的情况不超过5%，重复性限（ｒ）按以下表1数据采用线性内插法求得：

表1

| /% | 0.00049 | 0.00173 | 0.00462 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｒ/% | 0.000120 | 0.000258 | 0.000414 |

注：重复性（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。

9.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表2

| 硼的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.00050～0.00010 | 0.00015 |
| >0.00100～0.00300 | 0.00030 |
| >0.00300～0.00800 | 0.00050 |

试验报告

─—试样；

─—分析结果及其表示；

─—检测人员；

─—试验日期。

# Text boxes

YS

ICS 29.045

H 17

硅粉化学分析法 硼、磷含量的测定

第一部分：硼的测定

姜黄素分光光度法

Determination of boron and phosphorus concentration in silicon powder by chemical analysis

Part 1: Curcumin method for spectrophotometric determination of boron in silicon powder

（送审稿）

发布