中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T ××—201×

高纯三氧化二镓杂质含量的测定

电感耦合等离子体质谱法

Determination of impurities of high purity gallium oxide

Inductively coupled plasma-mass spectrum method

（审定稿）

××××-××-××发布

- ××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- ICS 77.120.99

- H12

- 前      言

本标准按GB/T1.1-2009的规定编写。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：东方电气集团峨嵋半导体材料研究所、南京中锗科技股份有限公司、广东先导稀材股份有限公司

本标准主要起草人：

高纯三氧化二镓杂质含量的测定

电感耦合等离子体质谱法

- 范围

本方法规定了6N高纯三氧化二镓中杂质元素的测定方法。

本标准适用于高纯三氧化二镓中钠、镁、钙、钛、钒、铬、锰、铁、镍、钴、铜、锌、锡、铅、铟含量的测定。

测定范围：各元素测定范围见表1。

- 表1 各元素测定范围

| 元素 | ×10-4,测定范围(w/%) |
| --- | --- |
| Na | 0.01~0.40 |
| Mg | 0.01 ~0.40 |
| Ca | 0.01 ~0.40 |
| Cr | 0.01 ~0.40 |
| Mn | 0.01 ~0.40 |
| Fe | 0.01 ~0.40 |
| Co | 0.01 ~0.40 |
| Ni | 0.01 ~0.40 |
| Cu | 0.01 ~0.40 |
| Zn | 0.01 ~0.40 |
| Sn | 0.01 ~0.40 |
| In | 0.01 ~0.40 |
| Pb | 0.01 ~0.40 |
| Ti | 0.01 ~0.40 |
| V | 0.01 ~0.40 |

- 方法原理

试料经混酸溶解，制备成待测溶液后用电感耦合等离子体质谱仪进行测定，获得待测元素质量数信号。以杂质元素质量数的信号强度为纵坐标，杂质元素浓度为横坐标绘制标准加入法工作曲线，进而计算测得样品中待测元素的质量分数。

- 试剂和材料

除非另有说明，在分析中所使用的水均为去离子水，电阻率≥18.0MΩ.cm-1。

3.1  硝酸， Optima级（总杂质含量≤1ng/mL）。

3.2  盐酸，超纯盐酸（总杂质含量≤10ng/mL）。

3.3  标准贮存液：

3.3.1 多元素混合标准：由含待测元素钠、镁、钙、铬、锰、铁、镍、钴、铜、锌、铅、铟组成的混合标准液，浓度1000ug/mL。

- 3.3.2 Ti标准溶液(1000μg/mL)由国家标准物质研究中心提供，体积分数为2%HNO3介质。

3.3.3 V标准溶液(1000μg/mL)由国家标准物质研究中心提供，体积分数为2%HNO3介质。

3.3.4 Sn标准溶液(1000μg/mL)由国家标准物质研究中心提供，体积分数为2%HNO3介质。

3.4 混合标准液 ：分别移取0.01mL的混合标准液（3.3.1）、Ti标准溶液(3.3.2)、V标准溶液

（3.3.3）、Sn标准溶液（3.3.4）于100mL的容量瓶，稀释至刻度，此时混合标准液含各待测杂质元素的浓度为0.1ug/mL。

- 仪器

4.1电感耦合等离子体质谱仪（安捷伦公司生产的7500cs）：质量分辨率优于（0.8±0.1）amu。

4.2推荐采用表2所列测量元素的同位素质量数

表2同位素质量数的选定

| 元素 | 测定同位素的质量数 | 元素 | 测定同位素的质量数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钠 镁 钙 铬 锰 铅 钛 钒 | 23 24 44 52 55 208 47 51 | 铁 钴 镍 铜 锌 锡 铟 | 56 59 58 63 64 118 115 |

- 分析步骤

5.1 试料

称取0.1g试料（精确至0.1mg）于50mL烧杯中。

5.2 测定次数

平行进行两次测定，取其平均值。

5.3 样品的消解

将试料（5.1）于干燥的坩埚中，依次加入1.0mL去离子水，1.0mL硝酸（3.1），1.0mL盐酸（3.2）混匀后置于110℃的电热板上加热消解，待反应完全以后取下坩埚冷却，将溶液转移至50mL的容量瓶，用水定容至50mL，混匀待测。

5.4 工作曲线的绘制

5.4.1按（5.3）步骤称取高纯三氧化二镓样品制备成校准溶液，在电感耦合等离子体质谱仪上按照标准加入法设置进行信号采集，该校准液对应编号为S1。

5.4.2完成检测的S1校准溶液中加入25uL标准溶液（3.4），用水定容至50mL.在电感耦合等离子体质谱仪上按照标准加入法设置进行信号采集，对应的校准溶液编号为S2。

5.4.3完成检测的S2校准溶液中加入25uL标准溶液（3.4），用水定容至50mL.在电感耦合等离子体质谱仪上按照标准加入法设置进行信号采集，对应的校准溶液编号为S3。

5.4.4完成检测的S3校准溶液中加入50uL标准溶液（3.4），用水定容至50mL.在电感耦合等离子体质谱仪上按照标准加入法设置进行信号采集，对应的校准溶液编号为S4。

5.4.5完成检测的S4校准溶液中加入100uL标准溶液（3.4），用水定容至50mL.在电感耦合等离子体质谱仪上按照标准加入法设置进行信号采集，对应的校准溶液编号为S5。

5.4.6完成检测的S4校准溶液中加入100uL标准溶液（3.4），用水定容至50mL.在电感耦合等离子体质谱仪上按照标准加入法设置进行信号采集，对应的校准溶液编号为S6。按照表3填写记录。

表3：标准曲线配制记录表

| 编号 | 加入标准溶液 | 加入水补足 | 校准溶液编号 | 浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0uL | 50mL | S1 | 0ng/mL |
| S1 | 25uL | 50mL | S2 | 0.05ng/mL |
| S2 | 25uL | 50mL | S3 | 0.10ng/mL |
| S3 | 50uL | 50mL | S4 | 0.20ng/mL |
| S4 | 100uL | 50mL | S5 | 0.40ng/mL |
| S5 | 200uL | 50mL | S6 | 0.8ng/mL |

5.4.7以S1，S2,S3,S4,S5校准溶液对应的信号强度为纵坐标，浓度为横坐标，绘制标准加入法校准曲线，要求相关系数r＞0.999。使用该校准曲线对样品溶液进行检测标定，按样品实际质量和溶液实际重量带入仪器软件计算后，得到样品被测杂质元素固体含量。

5.5空白溶液的配制

在坩埚中依次加入1.0mL去离子水，1.0mL硝酸（3.1），1.0mL盐酸（3.2）混匀后置于110℃的电热板上与样品溶液同步加热消解，待消解完全以后取下坩埚冷却，将溶液转移至50mL的容量瓶，用水定容至50mL，混匀待测。

5.6空白标准曲线的绘制

5.6.1按（5.5）步骤制备成空白校准液，在电感耦合等离子体质谱仪上按照标准加入法设置进行信号采集，该空白校准液对应编号为blank1。

5.6.2完成检测的blank1空白校准液中加入25uL标准溶液（3.4），用水定容至50mL，在电感耦合等离子体质谱仪上按照标准加入法设置进行信号采集，该空白校准液对应编号为blank2。

5.6.3完成检测的blank2空白校准液中加入25uL标准溶液（3.4），用水定容至50mL，在电感耦合等离子体质谱仪上按照标准加入法设置进行信号采集，该空白校准液对应编号为blank3。

5.6.4完成检测的blank3空白校准液中加入50uL标准溶液（3.4），用水定容至50mL，在电感耦合等离子体质谱仪上按照标准加入法设置进行信号采集，该空白校准液对应编号为blank4。

5.6.5完成检测的blank4空白校准液中加入100uL标准溶液（3.4），用水定容至50mL，在电感耦合等离子体质谱仪上按照标准加入法设置进行信号采集，该空白校准液对应编号为blank5。

5.6.6完成检测的blank5空白校准液中加入200uL标准溶液（3.4），用水定容至50mL，在电感耦合等离子体质谱仪上按照标准加入法设置进行信号采集，该空白校准液对应编号为blank6。按表4填写记录。

表4空白标准曲线溶液配制记录

| 编号 | 加入标准溶液 | 加入水补足 | 校准溶液编号 | 浓度约 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0uL | 50mL | blank1 | 0ng/mL |
| blank1 | 25uL | 50mL | blank2 | 0.05ng/mL |
| blank2 | 25uL | 50mL | blank3 | 0.10ng/mL |
| blank3 | 50uL | 50mL | blank4 | 0.20ng/mL |
| blank4 | 100uL | 50mL | blank5 | 0.40ng/mL |
| blank5 | 200uL | 50mL | blank6 | 0.80ng/mL |

5.6.7以blank1，blank2，blank3，blank4，blank5，blank6，空白校准溶液对应的信号强度为纵坐标，浓度为横坐标，绘制标准加入法校准曲线，要求相关系数r＞0.999。使用该校准曲线对空白溶液进行检测标定，得到空白中被测杂质元素固体含量。

- 分析结果的计算

按式（1）计算被测元素的质量分数，结果以%表示：

式（1）

式中：

ρ1—自工作曲线上查得空白试料溶液的各杂质元素的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

ρ2—自工作曲线上查得试料中各杂质元素的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V—试料溶液的体积，单位为毫升（mL）。

m0—试料的质量，单位为克（g）。

- 精密度

7.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表5据采用线性内插法求得。

表5 重复性限

| 元素 | 质量分数 w/ ×10-4% | 重复性限 r/×10-4 % | 元素 | 质量分数 w/× 10-4% | 重复性限 r/×10-4 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钠 | 0.01~0.05 | 0.02 | 铅 | 0.01~0.05 | 0.02 |
|  | 0.05~0.10 | 0.03 |  | 0.05~0.10 | 0.03 |
|  | 0.10~0.40 | 0.05 |  | 0.10~0.40 | 0.05 |
| 镁 | 0.01~0.05 | 0.02 | 钛 | 0.01~0.05 | 0.02 |
|  | 0.05~0.10 | 0.03 |  | 0.05~0.10 | 0.03 |
|  | 0.10~0.40 | 0.05 |  | 0.10~0.40 | 0.05 |
| 钙 | 0.01~0.05 | 0.02 | 锡 | 0.01~0.05 | 0.02 |
|  | 0.05~0.10 | 0.03 |  | 0.05~0.10 | 0.03 |
|  | 0.10~0.40 | 0.05 |  | 0.10~0.40 | 0.05 |
| 铬 | 0.01~0.05 | 0.02 | 铁 | 0.01~0.05 | 0.02 |
|  | 0.05~0.10 | 0.03 |  | 0.05~0.10 | 0.03 |
|  | 0.10~0.40 | 0.05 |  | 0.10~0.40 | 0.05 |
| 锰 | 0.01~0.05 | 0.02 | 钴 | 0.01~0.05 | 0.02 |
|  | 0.05~0.10 | 0.03 |  | 0.05~0.10 | 0.03 |
|  | 0.10~0.40 | 0.05 |  | 0.10~0.40 | 0.05 |
| 镍 | 0.01~0.05 | 0.02 | 铟 | 0.01~0.05 | 0.02 |
|  | 0.05~0.10 | 0.03 |  | 0.05~0.10 | 0.03 |
|  | 0.10~0.40 | 0.05 |  | 0.10~0.40 | 0.05 |
| 铜 | 0.01~0.05 | 0.02 | 钒 | 0.01~0.05 | 0.02 |
|  | 0.05~0.10 | 0.03 |  | 0.05~0.10 | 0.03 |
|  | 0.10~0.40 | 0.05 |  | 0.10~0.40 | 0.05 |
| 锌 | 0.01~0.05 | 0.03 |  |  |  |
|  | 0.05~0.10 | 0.04 |  |  |  |
|  | 0.10~0.40 | 0.06 |  |  |  |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |  |  |  |

7.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表6所列允许差。

表6允许差

| 元素 | 质量分数 w/ 10×-4% | 允许差 R/ 10×-4% | 元素 | 质量分数 w/ % | 允许差 R/ 10×-4% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钠 | 0.010~0.050 | 0.010 | 铅 | 0.010~0.050 | 0.010 |
|  | 0.050~0.100 | 0.050 |  | 0.050~0.100 | 0.020 |
|  | 0.100~0.400 | 0.080 |  | 0.100~0.400 | 0.030 |
| 镁 | 0.010~0.050 | 0.010 | 钛 | 0.010~0.050 | 0.020 |
|  | 0.050~0.100 | 0.020 |  | 0.050~0.100 | 0.050 |
|  | 0.100~0.400 | 0.050 |  | 0.100~0.400 | 0.080 |
| 钙 | 0.010~0.050 | 0.050 | 锡 | 0.010~0.050 | 0.010 |
|  | 0.050~0.100 | 0.080 |  | 0.050~0.100 | 0.020 |
|  | 0.100~0.400 | 0.060 |  | 0.100~0.400 | 0.050 |
| 铬 | 0.010~0.050 | 0.010 | 铁 | 0.010~0.050 | 0.020 |
|  | 0.050~0.100 | 0.020 |  | 0.050~0.100 | 0.030 |
|  | 0.100~0.400 | 0.050 |  | 0.100~0.400 | 0.080 |
| 锰 | 0.010~0.050 | 0.010 | 钴 | 0.010~0.050 | 0.050 |
|  | 0.050~0.100 | 0.020 |  | 0.050~0.100 | 0.030 |
|  | 0.100~0.400 | 0.030 |  | 0.100~0.400 | 0.060 |
| 镍 | 0.010~0.050 | 0.020 | 铟 | 0.010~0.050 | 0.030 |
|  | 0.050~0.100 | 0.030 |  | 0.050~0.100 | 0.050 |
|  | 0.100~0.400 | 0.050 |  | 0.100~0.400 | 0.060 |
| 铜 | 0.010~0.050 | 0.020 | 钒 | 0.010~0.050 | 0.030 |
|  | 0.050~0.100 | 0.030 |  | 0.050~0.100 | 0.020 |
|  | 0.100~0.400 | 0.050 |  | 0.100~0.400 | 0.050 |
| 锌 | 0.010~0.050 | 0.010 |  |  |  |
|  | 0.050~0.100 | 0.030 |  |  |  |
|  | 0.100~0.400 | 0.050 |  |  |  |

- 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

—————————————