Q

ICS 77.040

H 17

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T×××.1- ××××

羧乙基锗倍半氧化物(Ge-132)化学分析方法

第1部分：二氧化锗含量的测定 苯芴酮分光光度法

Chemical analysis methods for carboxyethl-germanium sesquioxide（Ge-132）—

Part1:   Determination of germanium dioxide—Benzfluorenone spectrophotometric method

（讨论稿 2013年4月）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部   发 布

- 前    言

- 本标准由全国有色金属标准化技术委员会(TC 243)归口并负责解释；

- 本标准主要起草单位：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司；

- 本标准参加起草单位： ；

- 本标准主要起草人：×××、×××。

羧乙基锗倍半氧化物(Ge-132)化学分析方法

第1部分：二氧化锗含量的测定 苯芴酮分光光度法

  - 范围

- 本标准规定了羧乙基锗倍半氧化物(Ge-132)中二氧化锗含量的测定方法。

- 本标准适用于羧乙基锗倍半氧化物(Ge-132)中二氧化锗含量的测定。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法（neq ISO 3696：1987）

  - 方法提要

试料经6mol.L-1盐酸溶解后，进行蒸馏，使锗以四氯化锗的形式逸出，用水吸收，从而与有机锗分离，然后在盐酸浓度1.2~1.4mol.L-1的条件下用苯芴酮显色并在505nm进行吸光度测定。

  - 试剂

- 本标准除另有规定外，所用试剂的纯度应在分析纯以上，实验用水为按GB/T 6682的规定制备。

    - 盐酸：c(HCl)=7.5mol.L-1；

    - 盐酸：c(HCl)=0.1 mol.L-1；

    - 盐酸（p=1.19g.cm-3）；

    - 无水乙醇；

    - 氢氧化钠，c(NaOH)=0.1mol.L-1；

    - 0.5% CTMAB溶液：取溴化十六烷基三甲基铵(CTMAB)5.0g加热溶于1000mL水中；

    - 0.05%苯芴醇溶液：取苯芴酮0.50g于500mL烧杯中，加入盐酸（3.3）5mL和无水乙醇(3.4)400mL，微热溶解，冷却后转移至1000mL的容量瓶中，用乙醇稀释到刻度，摇匀；

    - 100ug.mL-1锗标准溶液：

    - 称取高纯二氧化锗0.1441g于300mL烧杯中，加入氢氧化钠(3.5)1mL和水50mL，微热溶解。再用盐酸(3.2)中和并过量1mL。然后用水稀释到1000mL容量瓶中，该溶液浓度为100ug.mL-1。

    - 取上述溶液，用水稀释成2ug.mL-1的锗标准溶液。

  - 仪器

    - 分析天平

- 精确到0.1mg。

    - 紫外可见分光光度计

722型或752型。

  - 试料

- 样品经制备后全部过0.075mm（200目）筛，并于105℃烘干并测定水分。

  - 分析步骤

    - 标准曲线制作

- 取含0、1、2、4、6、8ug锗的标准溶液，分别注入25mL容量瓶中，加入盐酸（4.1）5mL，溴化十六烷基三甲基铵（4.6）2.5mL，摇匀。再加入苯芴酮（4.7）2.5mL，用水稀释至刻度，摇匀。在室温下放置10分钟，然后将显色溶液移入比色皿中，以标准空白溶液作参比，在分光光度计上用波长505nm测量吸光度，以吸光度为纵坐标，锗量为横坐标，绘制标准曲线。

      - 锗蒸馏分离

- 称取0.1-0.2g试料，加入20mL盐酸（4.1），在50mL容量瓶中加入约25mL水，用蒸馏管连接蒸馏瓶和容量瓶。用电炉加热蒸馏瓶，保持0.5～1.0mL.min-1的蒸馏速度。当溜出液达15-17mL时，停止蒸馏，分开蒸馏管、蒸馏瓶、容量瓶。用少量水洗涤蒸馏管及其尾端，洗液并入容量瓶中。

      - 吸光度测定

- 待冷至室温后，用水稀释至刻度，摇匀，移取10mL试液于25mL比色管中，加入盐酸（4.1）2.0mL，以下操作同7.1，显色后测定吸光度，试料溶液的吸光度值减去空白试验的吸光度值，后从相应标准曲线上查得锗量。

      - 空白试验

- 按试料处理方式进行，只是不加入试料，一批样做一空白。

      - 测定次数

- 独立地进行2次测定，取其平均值。

  - 分析结果的计算

- 试料中二氧化锗的含量，按下式计算：

m1 V

GeO2ad =

0.6941 mV1

式中：GeO2ad — 二氧化锗含量，mg.kg-1；

V —　由m (g)试料所制备的试液体积，mL；

V1—　从V(mL)试液中分取的体积，mL；

m —　试料质量，g；

m1 —　从标准曲线上查得V1（mL）试液对应的锗量。

计算结果按数字修约规则取3位有效数字，结果以干基报出（Gead）。

  - 精密度

    - 重复性限

- 在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r）, 超过重复性限（r）的情况应不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内标法求得。

- 表1 重复性限

| 锗含量 /mg.kg-1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 重复性限（r）/% |  |  |

    - 允许差

重复测定结果的差值应不大于表1所列的允许差。

表１ 允许差                      mg.kg-1

| Ge | 绝对差 |
| --- | --- |
| ＜50 | 10 |
| 50-100 | 25 |
| 100-300 | 40 |

    - 质量保证和控制

- 每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。