ICS ××.×××

×××

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—20××

灯用稀土三基色荧光粉试验方法
荧光粉二次特性的测定

Test methods of rare earth three-band phosphors for fluorescent lamps
Determination of phosphor application character

（初稿）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

- 前    言

本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

本标准由国家发展和改革委员会稀土办公室提出。

本标准由全国稀土标准化技术委员会(SAC/TC299)归口。

本标准起草单位：厦门通士达新材料有限公司。

本标准主要起草人：

灯用稀土三基色荧光粉试验方法

荧光粉二次特性的测定

1  范围

本标准规定了灯用稀土三基色荧光粉二次特性的测定方法。

本标准适用于节能灯用稀土三基色荧光粉二次特性的测定。

2   规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T5838-86   荧光粉名词术语

GB/T14633  灯用稀土三基色荧光粉

GB/T14634.1~6  灯用稀土三基色荧光粉试验方法

GB/T17263   普通照明用自镇流荧光灯 性能要求

3  术语和定义

GB/T 14633确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

标准荧光粉  standard phosphors

按指定牌号及一定要求制得的、并经过性能标定的、用于产品性能相对测量用的荧光粉。

注：本标准采用相对应的灯用稀土三基色荧光粉二次特性国家标准样品为标准荧光粉。

3.2

标准灯  standard lamp

按一定要求制得的，并经过坐标及光通量标定的、用于光谱分析系统测定标用的标准灯。（参照GB/T17263相关规定。）

3.3

二次特性   determination of phosphor application character

荧光粉应用于节能灯产品后，其应用性能及光、色参数的特性。

- 方法原理

将待测粉和标准粉在相同的灯管制作工艺下制成灯管样品，利用节能灯工作原理，通过可见-近红外光谱分析系统分别检测待测粉和标准粉灯管样品的光度特性、颜色特性、维持率及色漂移等性能，在初始颜色特性偏差允许范围内，通过分析待测粉和标准粉其它性能的差异值,来判定其二次特性的优劣。

- 5   仪器与装置

- 节能灯制作设备，可见-近红外光谱分析系统、灯管老练寿命架

6   测试环境

粉浆配制: 温度25±3℃，相对湿度≤80%

样管制作：按需方成熟的灯管制作工艺的制作环境要求。

样灯光电参数测试：光度和电气特性的一般测量条件及检测设备要求参照GB/T 17263   普通照明用自镇流荧光灯 性能要求中的附录 A 。

7   操作步骤

7.1 涂敷性能评价

7.1.1粉浆配制

将待测粉按需方成熟的配粉工艺配制成粉浆，并用300目尼龙网过滤待用，重点观察粉浆是否团聚、过滤是否顺畅以及筛上物残留物等。

7.1.2粉管制作

将上述的粉浆，采用与标准粉相同的上粉方式，并根据所需涂层质量进行粉管制作，经上粉机台烘干后，即为粉管样品，样品数量10个。

7.1.3 涂敷性能检验

将上述粉管样品在台灯下观察粉层是否黑点、粉尘缺陷、脱粉等外观缺陷。

7.2光色性能评价

7.2.1灯管制作

按需方成熟的灯管制作工艺，完成10个样品灯管制作。

7.2.1.1不同粉耗的灯管制作（标准粉和待测粉）

将7.1.3检验合格的粉浆，根据需方涂层质量及粉耗要求各10只，在粉耗控制中心值、上限值和下限值或按(0.4~0.7mg/cm2)参考粉耗控制值做相应的调整，采用相同的上粉方式，同时在生产线上按T3U型生产工艺完成灯管样品制作。T3U型规格功率范围可为10-25W,常用为T3-3U-20W规格，亦可根据供需双方协商的灯管规格。

按7.3要求对上述制作的不同粉耗灯管进行测试，并从中选取光色性能和涂覆性能最优的一组灯管。

7.3	测试

7.3.1样灯老炼

将上述的样品灯管使用标准电感整流器老炼到100h,1000h亦可根据供需双方商定寿命时间。

7.3.2电感镇流器及老炼电压选择

见附表1：

7.3.3样灯测试

初始光通量、光效和光通维持率的测量参照 GB/T17263   普通照明用自镇流荧光灯 性能要求中的附录D

8   测试结果的表述

8.1涂敷性能判定

粉浆易团聚，过滤困难不允许。密集黑点、1mm黑点不允许，＜1mm每平方厘米允许 1个。亦可按供需双方商定要求。

8.2光色性能判定

|  | 最优粉耗（g） | 色品坐标 |  | 初始光通（lm） | 初始光效（lm/W） | 1000h维持率（%） | 1000h色漂移 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  | △X | △Y |
| 待测粉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准粉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| △ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单色粉判定标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混合粉判定标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.3 △的计算方法

8.3.1混合粉及红绿单色粉灯的光通量偏差值（△Φc）按公式（1）计算，蓝粉单色粉灯的光通量偏差值（△Φc）按公式（2）计算：

△Φc=(Φe-Φb)/ Φb  …………………………………（1）

△Φc=(Φe/yc-Φb/yb)/ Φb/yb   ………………………（2）

式中：

△Φc——光通量偏差值

Φe——待测样品的光通量的平均值

Φb——标准样品的光通量的平均值

yc ——待测样品的色品坐标y的平均值

yb ——标准样品的色品坐标y的平均值

8.3.2混合粉及红绿单色粉灯的光效偏差值（△ηc）按公式（3）计算，蓝粉单色粉灯的光效偏差值（△ηc）按公式（4）计算：

△ηc=(ηe-ηb)/ ηb ……………………………………（3）

△ηc=(ηe/yc-ηb/yb)/ ηb/yb …………………………（4）

式中：

△ηc——光效偏差值

ηe——待测样品的光效的平均值

ηb——标准样品的光效的平均值

yc ——待测样品的色品坐标y的平均值

yb ——标准样品的色品坐标y的平均值

8.3.3光通维持率偏差值按公式（5）计算：

△Lc= (Le-Lb )/ Lb ………………………………… （5）

式中：

△Lc——光通维持率偏差值

Le——待测样品某点燃时间的光通维持率的平均值

Lb——标准样品某点燃时间的光通维持率的平均值

8.3.4 色坐标偏差值按公式（6，7）计算：

△Xc= (Xe-Xb ) ……………………………………（6）

△Yc= (Ye-Yb ) ……………………………………（7）

Xe  ——待测样品的色品坐标X的平均值

Xb——标准样品的色品坐标X的平均值

yc ——待测样品的色品坐标y的平均值

yb ——标准样品的色品坐标y的平均值

- 精密度

  - 重复性

9.2 允许差

_________________________________

附表一

| T3-U11W | 11W电感镇流器 | 220V |
| --- | --- | --- |
| T3-U13W | 13W电感镇流器 | 220V |
| T3-U15 W | 15W电感镇流器 | 220V |
| T3-U18 W | 20W电感镇流器 | 220V |
| T3-U20 W | 20W电感镇流器 | 220V |

附页1：

| 基准镇流器的使用 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灯类型 | 测试灯管规格 | 外接基准镇流器规格 | 校准电流 | 测试电压/频率 |
| CFL | T3-U11W | 11 | 155 | 220/50 |
| CFL | T3-U13W | 13 | 165 | 220/50 |
| CFL | T3-U15W | 15 | 180 | 220/50 |
| CFL | T3-U18W | 18 | 220 | 220/50 |
| CFL | T3-U20W | 20 | 227 | 220/50 |