ICS 77.120.99

H65

中华人民共和国国家标准

GB/T 17803—XXXX

代替 GB/T 17803-1999

稀土产品牌号表示方法

Designation system for rare earth products

(预审稿)

20xx─xx─xx发布

20xx─xx─xx实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会  发布

发布

- 前    言

本标准目前尚无对应的国际标准。本标准是在原GB/T 17803-1999基础上，结合当前国内稀土冶炼企业的实际产品情况而修订的。

本标准与原GB/T 17803-1999相比，作了以下修订：

----增加了新产品牌号表示方法；

----调整了已修订标准的年号等。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本标准负责起草单位：江阴加华新材料资源有限公司、内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所、XXXXXXXXXXXXXX。

本标准参加起草单位：XXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXX。

本标准主要起草人：谢建伟、史卫东、肖睿、王静、XXX、XX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXXX、XXX、XXXX。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 17803-1999。

稀土产品牌号表示方法

1 范围

本标准规定了稀土产品数据号牌表示方法。

本标准适用于稀土矿、稀土元素和钍元素的冶炼、加工及其他稀土产品的六位数阿拉伯数字（以下简称数字）牌号表示方法。

2 定义

本标准采用下列定义。

2.1 产品牌号 product designation

产品名称（品种、级别或规格）的代号。

2.2 数字牌号 numberical designation

以规定位数并赋予一定含义的阿拉伯数字组表示的产品牌号。

3 产品分类

稀土产品数字牌号分三个层次，每个层次均为用两位数字表示。第一层次表示稀土产品的大类，其分类方法见4.2；第二层次（除00大类产品外）表示稀土产品的次类，其方法见4.3；第三层次不表示产品分类，仅表示某一产品的级别（规格）,当不能明确标识某一产品的级别（规格）时，则采用顺序号代替，当产品的级别（规格）相同，仅有个别指标不同时，则在后面依次加大写字母A、B、C、D……表示，以示区别。

4 稀土产品数字牌号表示方法

4.1  稀土产品数字牌号表示方法采用六位阿拉伯数字组表示，故又称稀土产品六位数字牌号表示方法。其中第1、2位数字表示稀土产品分类的第一层次产品，即某一大类产品；第3、4位数字表示某一大类产品的第二层次的产品分类，即某一次类产品（除00大类产品外）；第5、6位数字表示某一产品的级别（规格）。稀土产品六位数字牌号表示方法如下：

××     ××      ××

第二层次     表示某一次类的产品

第一层次     表示某一大类的产品

第三层次     表示某一产品的级别（规格）

4.2第二层次（大类）产品的分类方法及其他第1、2位数字代号规定如下。

00 稀土矿

01 镧

02 铈

03 镨

04 钕

05 钷

06 钐

07 铕

08 钆

09 铽

10 镝

11 钬

12 铒

13 铥

14 镱

15 镥

16 钪

17 钇

18 钍

19 混合稀土

20稀土发光材料

21稀土催化剂

22稀土添加剂

23稀土大磁致伸缩材料

24稀土发热材料

25稀土颜料

26稀土磁性材料

27稀土贮氢材料

28稀土抛光材料

29稀土磁光材料

30稀土激光材料

31稀土超磁致伸缩材

32稀土超导材料

33稀土磁致冷材料

34稀土催化及逐级材料

35稀土发热材料

36稀土阴极发射材料

37稀土巨磁电阻材料

38稀土庞磁电阻材料

39稀土磁电子材料

40稀土吸波材料

41光谱转换材料

42稀土钢

43稀土铸铁

44稀土玻璃

45稀土陶瓷

46闪烁晶体

47稀土农用产品

48稀土助剂

49稀土紫外线屏蔽剂

50稀土固化剂

51稀土PVC热稳定剂

52 稀土合金

53～99 备用

4.3 第二层次（次类）产品的分类方法及其第3、4数字代号规定如下。

4.3.1 第一层次中00大类（稀土矿产品与富集物）的产品，其中类产品的分类及其他数字代号规定为：

00离子吸附型稀土矿

01氟碳铈矿精矿

02独居石精矿

03氟碳铈矿一独居石混合精矿

04氟碳铈镧矿精矿

05磷钇矿精矿

06褐钇铌矿精矿

07高稀土铁矿石

08高钇混合稀土氧化物

09富铕混合稀土氧化物

10钐铕钆富集物

11重稀土氧化物富集物

12 富渣

13～20备用

4.3.2 第一层次中01～19大类的产品，其中类产品的分类及其他数字代号规定为：

00～04 富集物

05～09 氢氧化物

10～14 氧化物

15～19 氯化物

20～24 氟化物

25硫化物

26硼化物

27氢化物

28溴化物

29碘化物

30～31硝酸盐

32～33碳酸盐

34～35硫酸盐

36～37醋酸盐

38～39草酸盐

40~60 金属冶炼产品

61～99 备用

4.3.3第一层次中20大类（稀土发光材料）的产品，其次类产品的分类方法及其第3、4位数代号规定为：

00 灯用稀土三基色荧光粉

01 灯用稀土紫外发射荧光粉

02 灯用稀土磷酸盐绿色荧光粉

03 白光LED灯用稀土黄色荧光粉

04 LED用稀土硅酸盐荧光粉

05 LED用稀土氮化物红色荧光粉

06 稀土长余辉荧光粉

07单色荧光粉

08红色荧光粉（红粉）

09绿色荧光粉（绿粉）

10蓝色荧光粉（蓝粉）

11混合粉

12节能灯用荧光粉

13冷阴极荧光灯（CCFL）用荧光粉

14蓝光LED灯用荧光粉

15近紫外LED灯用荧光粉

16彩色电视荧光粉

17等离子体平板显示器用荧光粉

18高压汞灯荧光粉

19紫外灯用荧光粉

20特殊功能灯用荧光粉

21~30备用

4.3.4第一层次中21大类（稀土催化剂）的产品，其次类产品的分类方法及其第3、4位数代号规定为：

00石油裂化催化剂

01机动车尾气净化催化剂

02催化燃烧催化剂

03合成橡胶催化剂

04光催化剂

05燃料电池催化剂

06~10备用

4.3.5第一层次中22大类（稀土添加剂）的产品，其次类产品的分类方法及其第3、4位数代号规定为：

00~10备用

4.3.6第一层次中23大类（稀土大磁致伸缩材料）的产品，其次类产品的分类方法及其第3、4位数代号规定为：

00~10备用

4.3.7第一层次中24大类（稀土发热材料）的产品，其次类产品的分类方法及其第3、4位数代号规定为：

00铬酸镧陶瓷

01铬酸镧发热元件

02~10备用

4.3.8第一层次中25大类（稀土颜料）的产品，其次类产品的分类方法及其第3、4位数代号规定为：

00~10备用

4.3.9第一层次中26大类（稀土磁性材料）的产品，其次类产品的分类方法及其第3、4位数代号规定为：

00稀土永磁体

01烧结稀土永磁体

02钐钴1:5型烧结磁体

03钐钴2:17型烧结磁体

04 2:17型Sm-Fe-N永磁体

05 1:12型稀土Fe系永磁材料

06烧结钕铁硼磁体

07粘结稀土磁体

08快淬磁粉

09各向同性磁粉

10各向异性磁粉

11热压稀土永磁体

12热压Nd-Fe-B磁体

13热压各向异性永磁体

14热压各向同性永磁体

15粘结钐钴永磁体

16粘结钕铁硼永磁体

17高性能Nd-Fe-B永磁体

18超高性能Nd-Fe-B永磁体

19速凝铸片

20稀土永磁铸片

21氢破碎磁粉

22单合金粉

23双合金粉

24基相合金粉

25液相合金粉

26粘结Sm-Fe-N永磁体

27耐高温稀土永磁体

28高强韧性稀土永磁体

29抗冲击稀土永磁体

30高耐蚀稀土永磁体

31高电阻率稀土永磁体

32长寿命稀土永磁体

33可循环利用稀土永磁体

34~99备用

4.3.10第一层次中27大类（稀土贮氢材料）的产品，其次类产品的分类方法及其第3、4位数代号规定为：

00贮（储）氢合金

01稀土贮（储）氢合金

02 LaNi5型（或AB5型）贮（储）氢合金

03 La-Mg-Ni系贮（储）氢合金

04 非化学计量比贮（储）氢合金

05 金属氢化物

06~20备用

4.3.11第一层次中28大类（稀土抛光粉）的产品，其次类产品的分类方法及其第3、4位数代号规定为：

00~10备用

4.3.12第一层次中29大类（稀土磁光材料）的产品，其次类产品的分类方法及其第3、4位数代号规定为：

00~10备用

4.3.13第一层次中30大类（稀土激光材料）的产品，其次类产品的分类方法及其第3、4位数代号规定为：

00稀土石榴石体系

01掺Nd的铝酸钇体系

02氟化锂钇（YLF）激光材料

03稀土玻璃激光材料

04化学计量激光材料

05稀土上转换激光材料

06稀土光纤激光材料

07~10备用

4.3.14第一层次中31大类（稀土超磁致伸缩材料）的产品，其次类产品的分类方法及其第3、4位数代号规定为：

00~10备用

4.3.15第一层次中32大类（稀土超导材料）的产品，其次类产品的分类方法及其第3、4位数代号规定为：

00 YBCO薄膜

01稀土铜氧化物超导体

02钇钡铜氧薄膜

03~10备用

4.3.16第一层次中33大类（稀土磁致冷材料）的产品，其次类产品的分类方法及其第3、4位数代号规定为：

00~10备用

4.3.17第一层次中34大类（稀土阴极发射材料）的产品，其次类产品的分类方法及其第3、4位数代号规定为：

00六硼化镧

01镧钨阴极发射材料

02钪钨阴极发射材料

03镧钼阴极发射材料

04~10备用

4.3.18第一层次中35大类（稀土巨磁材料）的产品，其次类产品的分类方法及其第3、4位数代号规定为：

00~10备用

4.3.19第一层次中36大类（稀土庞磁材料）的产品，其次类产品的分类方法及其第3、4位数代号规定为：

00庞磁电阻锰氧化物

01~10备用

4.3.20第一层次中37大类（稀土磁电子材料）的产品，其次类产品的分类方法及其第3、4位数代号规定为：

00~10备用

4.3.21第一层次中38大类（稀土吸波材料）的产品，其次类产品的分类方法及其第3、4位数代号规定为：

00 平面型稀土过渡族金属间化合物

01 稀土铁氮电磁波吸波材料

02 稀土掺杂铁氧体

03 稀土掺杂磁性合金粉

04~10备用

4.3.22第一层次中39大类（光谱转换材料）的产品，其次类产品的分类方法及其第3、4位数代号规定为：

00~10备用

4.3.23第一层次中40大类（稀土钢）的产品，其次类产品的分类方法及其第3、4位数代号规定为：

00 稀土处理钢

01稀土微合金化钢

02高强稀土耐候钢

03高强稀土耐磨稀土重轨钢

04稀土低合金钢及稀土合金钢

05混合稀土金属包芯线

06~10备用

4.3.24第一层次中41大类（稀土铸铁）的产品，其次类产品的分类方法及其第3、4位数代号规定为：

00稀土灰铸铁

01稀土蠕墨铸铁

02稀土镁球墨铸铁

03中磷稀土耐磨铸铁

04稀土系球墨可锻铸铁

05~10备用

4.3.25第一层次中42大类（稀土玻璃）的产品，其次类产品的分类方法及其第3、4位数代号规定为：

00稀土着色感光玻璃

01光敏微晶玻璃

02光致变色玻璃

03稀土旋光玻璃

04稀土有色玻璃

05稀土红外玻璃

06稀土防辐射及耐辐射玻璃

07~10备用

4.3.26第一层次中43大类（稀土陶瓷）的产品，其次类产品的分类方法及其第3、4位数代号规定为：

00镨黄

01镨绿

02钕紫

03钕红

04~10备用

4.3.27第一层次中44大类（闪烁晶体）的产品，其次类产品的分类方法及其第3、4位数代号规定为：

00 碘化钠

01氟化钡

02锗酸铋

03~10备用

4.3.28第一层次中45大类（稀土农用产品）的产品，其次类产品的分类方法及其第3、4位数代号规定为：

00稀土有机络合物饲料添加剂

01农用硝酸稀土

02农用氯化稀土

03含稀土复混肥

04含稀土微肥

05含稀土饲料添加剂

06含稀土有机肥

07含稀土无机肥

08无机肥中含有可溶性稀土化合物

09~15备用

4.3.29第一层次中46大类（稀土助剂）的产品，其次类产品的分类方法及其第3、4位数代号规定为：

00~05备用

4.3.30第一层次中47大类（稀土紫外线屏蔽剂）的产品，其次类产品的分类方法及其第3、4位数代号规定为：

00~05备用

4.3.31第一层次中48大类（稀土固化剂）的产品，其次类产品的分类方法及其第3、4位数代号规定为：

00~05备用

4.3.32第一层次中49大类（稀土PVC热稳定剂）的产品，其次类产品的分类方法及其第3、4位数代号规定为：

00~05备用

4.3.33第一层次中50大类（稀土合金）的产品，其次类产品的分类方法及其第3、4位数代号规定为：

00硅基稀土复合铁合金

01高铝稀土硅铁合金

02含碱土金属稀土硅铁合金

03铈组稀土硅铁合金

04钇组稀土硅铁合金

05稀土球化剂

06稀土蠕化剂

07稀土孕育剂

08铝基稀土中间合金

09镁基稀土中间合金

10镧镁合金

11铈镁合金

12钕镁合金

13钆镁合金

14钇镁合金

15镧镍合金

16钕铁合金

17镝铁合金

18铝稀土中间合金

19铝钪中间合金

20打火石

21~50备用。

4.4  第三层次表示某一产品的级别（规格），其第5、6位数字代号分别按4.4.1和4.4.2规定的两种方法表示。

4.4.1 以稀土（单一或总）百分含量表示。

4.4.1.1 稀土（单一或总）百分含量等于或大于90%的产品，用其百分含量中“9”的个数及紧靠“9”的第一位尾数组成的两位数字表示。如“9”后无尾数或尾数为“0”时，即用百分含量中“9”的个数及后加一个“0”组成的两位数字表示。

特殊情况，如主要稀土（单一或总）百分含量要求相同，但其他成分（包括杂质）百分含量要求不同的产品，可在相同的第5、6位数字代号后面依次加大写字母A、B、C、D……表示，以示区别这些不同的产品。

例1） 见表1。

表1

| 序号 | 产品类别 | 产品规格 （稀土相对纯度） | 数字牌号结构 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一层次 | 第二层次 | 第三层次 |
| 1 | 氧化镧 | 99.999% | 01 | 10 | 50 |
|  |  | 99.99% | 01 | 10 | 40 |
|  |  | 99.9% | 01 | 10 | 30 |
|  |  | 98% | 01 | 10 | 18 |
| 2 | 氧化铈 | 99.99% | 02 | 10 | 40A |
|  |  |  | 02 | 10 | 40B |
|  |  | 99.9% | 02 | 10 | 30 |
|  |  | 98% | 02 | 10 | 18 |
| 3 | 金属镨 | 99.9% | 03 | 42 | 30 |
|  |  | 99.5% | 03 | 42 | 25 |
|  |  | 99.0% | 03 | 42 | 20A |
|  |  |  | 03 | 42 | 20B |

4.4.1.2  稀土（单一或总）百分含量小于90%的产品，直接用其百分含量的前两位数字表示。百分含量只有一位数字时，即在前面加“0”补足两位数字表示。

特殊情况，同4.4.1.1规定。

例2） 见表2。

表2

| 序号 | 产品类别 | 产品规格 （稀土总量） | 数字牌号结构 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一层次 | 第二层次 | 第三层次 |
| 1 | 氟碳铈矿-独居石混合精矿 | 55% | 00 | 03 | 55 |
|  |  | 50% | 00 | 03 | 50 |
|  |  | 35% | 00 | 03 | 35A |
|  |  |  | 00 | 03 | 35B |
| 2 | 稀土镁硅铁合金 | 0.5%~＜2% | 50 | 00 | 01A |
|  |  |  | 50 | 00 | 01B |
|  |  | 2.0~＜4.0% | 50 | 00 | 03 |
|  |  | 17%~20% | 50 | 00 | 18 |

4.4.2 以顺序号表示。

凡第三层次不能以4.4.1规定的方法表示的产品，如以性能、颗粒大小、尺寸规格等表示的或化学成分带小数点的产品，一律用两位数字的顺序号，从00～99依次对产品级别（规格）进行排序表示。当某一产品只有一个级别（规格）时，其第5、6位数字代号一律用“00”表示。特殊情况，如产品的主要技术要求相同，但其他要求不同时，也采用4.4.1的方式，在第5、6数字代号后面依次加大写字母A、B、C、D……表示，以示区别这些不同的产品。

例3） 见表3。

表3

| 序号 | 灯粉类别 | 产品类型 （无统一特性） | 数字牌号结构 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一层次 | 第二层次 | 第三层次 |
| 1 | 灯用稀土三基色荧光粉 | 红色荧光粉 | 20 | 00 | 01 |
|  |  | 蓝色荧光粉 | 20 | 00 | 02A |
|  |  |  | 20 | 00 | 02B |
|  |  | 绿色荧光粉 | 20 | 00 | 03 |
| 2 | 灯用稀土紫外发射荧光粉 | 铝酸盐 | 20 | 01 | 01A |
|  |  |  | 20 | 01 | 01B |
|  |  | 磷酸盐 | 20 | 01 | 02A |
|  |  |  | 20 | 01 | 02B |
|  |  | 硼酸盐 | 20 | 01 | 03 |
| 3 | 灯用稀土磷酸盐绿色荧光粉 | 绿色 | 20 | 02 | 01 |
| 4 | 白光LED灯用稀土黄色荧光粉 | -- | 20 | 03 | 01 |
| 5 | LED用稀土硅酸盐荧光粉 | 绿色 | 20 | 04 | 01 |
|  |  | 黄绿色 | 20 | 04 | 02 |
|  |  | 黄色 | 20 | 04 | 03 |
|  |  | 橙色 | 20 | 04 | 04 |
| 6 | LED用稀土氮化物红色荧光粉 | -- | 20 | 05 | 01A |
|  |  |  | 20 | 05 | 01B |
|  |  |  | 20 | 05 | 01C |
|  |  |  | 20 | 05 | 01D |
|  |  |  | 20 | 05 | 0E |
|  |  |  | 20 | 05 | 01F |
|  |  |  | 20 | 05 | 01G |
| 7 | 稀土长余辉荧光粉 | 稀土铝酸盐 | 20 | 06 | 01A |
|  |  |  | 20 | 06 | 01B |
|  |  |  | 20 | 06 | 01C |
|  |  |  | 20 | 06 | 01D |
|  |  |  | 20 | 06 | 01E |
|  |  | 硅酸盐 | 20 | 06 | 02 |
|  |  | 硫氧化物 | 20 | 06 | 03 |