ICS

中华人民共和国国家标准

GB/T 4148—××××

代替GB/T 4148-2003

混合氯化稀土

Rare earth chloride with hexahydrate

（送审稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

- 前    言

本标准是代替GB/T 4148-2003《混合氯化稀土》。

本标准与GB/T 4148-2003相比，主要技术变化如下：

——取消了原字符牌号；

——修改了通用混合氯化稀土191545A牌号的稀土元素技术指标；

——删除了原标准中用于电解用途的牌号(191545D,19154E)；

——删除了原标准中液体混合氯化稀土产品牌号（191516），新增加191526A，191526B，191525C 3个液体产品牌号，并把固体的混合氯化稀土与液体的混合氯化稀土化学成分分别用表1和表2表示；

——修改了混合氯化稀土191545C牌号稀土中CeO2量，增加了Pr6O11量的考核指标；

——调整了各牌号中的非稀土杂质考核指标；

——修改了液体混合氯化稀土191526牌号中La2O3/REO及CeO2/REO表示方法，由原先百分含量表示法改为浓度g/L表示法，并修改了REO浓度考核指标；

——增加了Al2O3的考核指标。

本标准由全国稀土标准化技术委员会(SAC/TC 229)归口。

本标准主要起草单位：宜兴新威利成稀土有限公司、包钢稀土高科技有限公司。

本标准主要起草人：俞志春、邹彬、等等。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 4148-1984、GB/T 4148-1993 、GB/T 4148-2003。

混合氯化稀土

  - 范围

本标准规定了混合氯化稀土的要求、试验方法、检验规则与标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于以稀土矿为原料，经化学法和萃取法制得的混合氯化稀土。供作单一稀土化合物、石油裂化催化剂、抛光粉原料及各种分组稀土富集物的原料，也可用于化工、轻纺、农业等领域。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12690 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

GB/T 16484 氯化稀土、碳酸稀土化学分析方法

  - 要求

  - 化学成份

3.1.1  固体混合氯化稀土产品化学成份应符合表１规定。需方如有特殊要求，供需双方可另行协商。

表1

| 产品牌号 |  |  | 191545A | 191545B | 191545C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化 学 成 分 \ 质 量 分 数( ％) | REO 不小于 |  | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
|  | 不小于 主要稀土组分/REO | La2O3 | — | 23.0 |  |
|  |  | CeO2 | 45.0 | 45.0 | 60.0 |
|  |  | Pr6O11 | — | — | 2.0 |
|  |  | Nd2O3 | — | — | — |
|  |  | Eu2O3 | 0.10 | — | — |
|  |  | Sm2O3 | 合量2.0 | 0.05 | 0.05 |
|  | 不大于 稀土组分/REO | Gd2O3 |  | — | — |
|  |  | Tb4O7 |  |  |  |
|  |  | Dy2O3 |  |  |  |
|  |  | Ho2O3 |  |  |  |
|  |  | Er2O3 |  |  |  |
|  |  | Tm2O3 |  |  |  |
|  |  | Yb2O3 |  |  |  |
|  |  | Lu2O3 |  |  |  |
|  |  | Y2O3 |  |  |  |

表1（续）

| 产品牌号 |  |  | 191545A | 191545B | 191545C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化 学 成 分 \ 质 量 分 数( ％) | REO 不小于 |  | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
|  | 非稀土杂质 不大于 | Fe2O3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  | BaO | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
|  |  | CaO | 合量3.0 | 合量2.5 | 合量3.0 |
|  |  | MgO |  |  |  |
|  |  | ZnO | 0.05 | — | — |
|  |  | Na2O | 0.50 | 0.50 | — |
|  |  | Al2O3 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
|  |  | ThO2 | 0.03 | 0.03 | — |
|  |  | SO42- | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
|  |  | PO43- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 水不溶物 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
|  |  | NH4Cl | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

3.1.2  液体混合氯化稀土产品化学成份应符合表2规定。需方如有特殊要求，供需双方可另行协商。

表2

| 产品牌号 |  |  | 191526A | 191526B | 191526C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化 学 成 分 \ 质 量 分 数(g/L) | REO 不小于 |  | 260 | 260 | 260 |
|  | 不小于 主要稀土组分 | La2O3 | — | 60.0 | — |
|  |  | CeO2 | 120.0 | 120.0 | 150.0 |
|  |  | Pr6O11 | — | — | 5.20 |
|  |  | Nd2O3 | — | — | — |
|  |  | Eu2O3 | 0.26 | — | — |
|  |  | Sm2O3 | 合量6.0 | 0.15 | 0.15 |
|  | 不大于 稀土组分 | Gd2O3 |  | — | — |
|  |  | Tb4O7 |  |  |  |
|  |  | Dy2O3 |  |  |  |
|  |  | Ho2O3 |  |  |  |
|  |  | Er2O3 |  |  |  |
|  |  | Tm2O3 |  |  |  |
|  |  | Yb2O3 |  |  |  |
|  |  | Lu2O3 |  |  |  |
|  |  | Y2O3 |  |  |  |
|  | 非稀土杂质 不大于 | Fe2O3 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
|  |  | BaO | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
|  |  | CaO | 合量6.0 | 合量6.0 | 合量6.0 |
|  |  | MgO |  |  |  |
|  |  | ZnO | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
|  |  | Na2O | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
|  |  | Al2O3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|  |  | Th2O3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|  |  | SO42- | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
|  |  | PO43- | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
|  |  | NH4Cl | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| PH值 |  |  | 1.5～3.0 | 1.5～3.0 | 1.5～3.0 |

  - 外观

- 3.2.1  固体产品为微红色或白色结晶体，块径应小于10cm，产品应洁净，无肉眼可见夹杂物。

3.2.2  液体产品为透明棕黄色液体，清亮洁净，无肉眼可见夹杂物及沉淀物。

  - 总α放射性比活度

3.3.1  固体产品的总α放射性比活度不大于1×104Bq/kg。

3.3.2  液体产品的总α放射性比活度不大于0.36×104Bq/L。

  - 试验方法

  - 化学成分（除Fe2O3和ZnO之外）仲裁分析按GB/T 16484规定的方法进行。

  - 铁、锌量的仲裁分析参照GB/T 12690.6/12690.5规定的方法进行。

  - pH值的检验按常用精密试纸使用说明进行。

  - 外观用目测检验，其中块径用尺子测量。

  - 产品总α放射性比活度的检验参照GB/T16141规定的方法进行。

  - 数值修约按GB/T 8170规定的方法进行。

  - 检验规则

  - 检查与验收

5.1.1  产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品进行检验，如检验结果与本标准规定不符，固体产品应在收到产品之日起2个月内、液体产品应在收到产品之日起7日内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁,可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2  组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

5.3  检验项目

5.3.1  固体产品每批应进行化学成分和外观质量检验。

5.3.2  液体产品每批应进行化学成分和外观质量检验。

5.3.3  总α放射性比活度根据用户要求提供检验数据。

5.4  取样与制样

5.4.1  固体产品化学成分的仲裁取样按表3规定进行。每件（袋）数取样量不少于100g，将试样充分破碎混匀后，以四分法迅速缩分至试样所需数量。

表3

| 件（袋）数 | 1～5 | 6～49 | 50～100 | ＞100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 件（袋）数的100% | 5 | 件（袋）数的10% 取整数 | 件（袋）数的平方根 取整数 |

    - 液体产品化学成分的仲裁取样按表4规定进行。

表4

| 体积/桶(m3) | ＜10 | 10～40 | ＞40 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取样量 | 100 mL/桶(m3) | 100 mL/2桶(m3) | 100 mL/5桶(m3) |

将液体混合氯化稀土充分混匀，供需双方共同在供方取样，每次用取样瓶取试样100mL，转入混样瓶中形成批样，将批样混合均匀，迅速分取四份试样。

5.5  检验结果判断

化学成分仲裁分析结果与本标准规定不符时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行重复试验，如仍有任一结果不符合，则该批产品为不合格，若外观不合格,则直接判定为不合格。

6  标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1  标志、包装

6.1.1 每件产品外包装上应注明：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 牌号；

- 批号、重量。

6.1.2 固体产品用双层塑料袋包装，经热压或绳扎封口后放入铁桶或塑料编织袋中，每桶(袋)净重50㎏。液体产品装入定量体积的密封容器内。

6.2  运输、贮存

固体产品须存放在干燥处，不得露天放置。运输时严防淋雨、受潮。

6.3  质量证明书

每批产品应附上质量证明书，注明：

- 供方名称；

- 产品名称和牌号；

- 批号；

- 净含量和件数；

- 各项分析检验结果及检验部门印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期。