ICS XX.XXX.XX

H 65

中华人民共和国国家标准

GB/T 4137—××××

替代GB/T 4137—2004

稀土硅铁合金

Rare earth ferrosilicon alloy

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

前    言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本标准代替GB/T 4137—2004《稀土硅铁合金》。

本标准与 GB/T 4137—2004相比主要技术变化如下：

——增加了重稀土硅铁合金的六个牌号和相应的化学成分考核指标。

本标准主要起草单位：赣州有色冶金研究所。

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 4137—1984、GB/T 4137—1993 、GB/T 4137—2004。

稀 土 硅 铁 合 金

- 1  范围

本标准规定了稀土硅铁合金的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于在钢、铁中作添加剂、合金剂的轻稀土硅铁合金和重稀土硅铁合金。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3650  铁合金验收、包装、储运、标志和质量证明书的一般规定

GB/T 4010  铁合金化学分析用试样的采取和制备

GB/T 16477(所有部分)  稀土硅铁合金、稀土镁硅铁合金化学分析方法

- 3  要求

- 3. 1 化学成分

轻稀土硅铁合金产品的牌号及化学成分应符合表 1的规定，重稀土硅铁合金产品的牌号及化学成分应符合表2的规定。需方如对产品有特殊要求，供需双方可另行协商确定。

表 1

| 产品牌号 | 化学成分/% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RE | Ce/RE | Si | Mn | Ca | Ti | Fe |
|  |  |  | 不大于 |  |  |  |  |
| 195023 | 21.0 ~ < 24. 0 | ≥46 | 44.0 | 2.5 | 5.0 | 2.0 | 余量 |
| 195026 | 24.0 ~ < 27. 0 | ≥46 | 43.0 | 2.5 | 5.0 | 2.0 | 余量 |
| 195029 | 27.0 ~ < 30. 0 | ≥46 | 42.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 余量 |
| 195032 | 30.0 ~ < 33. 0 | ≥46 | 40.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 余量 |
| 195035 | 33.0 ~ < 36. 0 | ≥46 | 39.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 余量 |
| 195038 | 36.0 ~ < 39. 0 | ≥46 | 38.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 余量 |
| 195041 | 39.0 ~ < 42. 0 | ≥46 | 37.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 余量 |

表 2

| 产品牌号 | 化学成分/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RE | Y/ RE | Si | Ca | Fe |
| 195213 | 10~15 | ≥45 | 45~50 | 6~10 | 余量 |
| 195218 | 15~20 | ≥45 | 45~50 | 6~10 | 余量 |
| 195223 | 20~25 | ≥45 | 43~48 | 6~10 | 余量 |
| 195228 | 25~30 | ≥45 | 43~48 | 6~10 | 余量 |
| 195233 | 30~35 | ≥45 | 40~45 | 6~10 | 余量 |
| 195238 | 35~40 | ≥45 | 40~45 | 6~10 | 余量 |

- 3.2 外观

3.2.1 产品粒度范围为0～5 mm、>5 mm～50 mm、>50 mm～150 mm。小于下限和大于上限的各不超过总重量的5%。

3.2.2 产品外观应呈块状，不粉化，断面应呈银灰色。表面及断面均不得带有夹渣物。

- 4 试验方法

4.1 产品中化学成分仲裁分析方法按 GB/T 16477的规定进行。

4.2 产品粒度分别用 5 mm、50 mm、150 mm的方孔筛检测。

4.3 产品外观用目视检查。

- 5 检验规则

- 5.1 检查和验收

5.1.1 产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写产品质量证明书。

5.1.2 需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准的规定不符时，应在收到产品之日起两个月內向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样

- 5.2 组批

产品应按批提交验收，每批应由同一牌号、同一粒度范围的产品组成。每批不大于2500 kg.

- 5.3 检验项目

每批产品应进行化学成分、粒度及外观的检验。

- 5. 4 取样和制样

产品的化学成分取样、制样按GB/T 4010的规定进行。

产品的粒度取样，应在一批内随机取样 8袋，混匀后进行

- 5.5 检验 结果判定

5.5.1 化学成分仲裁分析结果与本标准规定不符时，则从该批产品中取双倍样锭对不合格项目进行重复试验，如仍有任一项结果不合格，则判该批产品为不合格。

5.5.2 产品外观检验与本标准规定不符时，则直接判定该批产品为不合格。

- 6  标志，包装，运输，贮存

- 6.1标志、包装

6.1.1包装桶（箱）外应有不褪色标志，注明：

a)供方名称；

b)产品名称；

c)牌号、批号、净重、毛重；

d)出厂日期；

e)“防潮”等标志或字样。

6.1.2产品应采取防氧化措施密封装入铁桶中，如需方对包装有特殊要求，由供需双方协商确定。

- 6.2 运输、贮存

产品运输及贮存应符合 GB/T 3650的规定。需存放干燥处，不得露天放置。

- 6.3 质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）牌号、批号、净重、毛重、件数；

d）各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

e）本标准编号；

f）检验日期；

g）出厂日期。