ICS 77.120.99

H 65

XB

中华人民共和国稀土行业标准

XB/T XXX—201X

钬  铁  合  金

Holmium ferroalloy
（预审稿）

201X-XX-XX发布

201X-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前  言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本标准主要起草单位：赣州晨光稀土新材料股份有限公司、国家钨与稀土产品质量监督检验中心。

本标准主要起草人：黄平、李雅民、陈燕、赖心兰、刘烈忠、等等。

钬铁合金

  - 范围

本标准规定了钬铁合金的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于电解法、熔配法生产的钬铁合金，主要用于制备钕铁硼等高性能稀土永磁材料及稀土超磁致伸缩材料等方面。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12690 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

GB/T 17803  稀土产品牌号表示方法

GB/T 18115.10稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钬中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、铒、铥、镱、镥和钇量的测定 电感耦合等离子体光谱法（方法1）

- GB/T 26416.1 镝铁合金化学分析方法镝铁合金化学分析方法 第1部分：稀土总量的测定 重量法的规定进行。

GB/T 26416.4 镝铁合金化学分析方法 第4部分：铁量的测定 重铬酸钾容量法

  - 要求

3.1  化学成份

钬铁合金的化学成分应符合表1的规定。如需方对产品有特殊要求，供需双方可另行协商确定。

表1

| 产品牌号 |  |  |  | 115080 | 115083 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分（质量分数）/% | RE |  |  | 80±1 | 83±1 |
|  | Fe |  |  | 余量 | 余量 |
|  | Ho/RE，不小于 |  |  | 99.5 | 99.5 |
|  | 杂质含量， 不大于 | 稀土杂质/RE | Gd/RE | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | Tb/RE | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | Dy/RE | 0.2 | 0.2 |
|  |  |  | Er/RE | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | Y/RE | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | 其它稀土杂质合量/RE | 0.1 | 0.1 |

续表1

| 产品牌号 |  |  |  | 115080 | 115083 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分（质量分数）/% | 杂质含量， 不大于 | 非稀土杂质 | Ca | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | Mg | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | Al | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | Si | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | Mn | 0.03 | 0.03 |
|  |  |  | Ni | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | Ti | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | C | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | O | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | Cl- | 0.01 | 0.01 |

- 3.2  外观

3.2.1  产品为铸态合金，不规则块状，产品表面及其断口均呈银灰色金属光泽。

3.2.2  产品应清洁，无目视可见的夹杂物和氧化脱落粉末。

- 试验方法

- 4.1  产品中稀土总量（RE）的分析方法参照GB/T 26416.1 镝铁合金化学分析方法 第1部分：稀土总量的测定 重量法的规定进行。

4.2  产品中铁含量的分析方法参照GB/T 26416.4 镝铁合金化学分析方法 第4部分： 重铬酸钾容量法的规定进行。

4.3 产品中稀土纯度含量的分析方法参照GB/T 18115.10稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钬中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、铒、铥、镱、镥和钇量的测定 电感耦合等离子体光谱法（方法1）的规定进行。

4.4  产品中除铁之外的非稀土杂质含量的分析方法参照GB/T 12690稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法的规定进行。

4.5  数值修约按GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定的规定进行。

4.6  产品外观用目视检查。

- 检验规则

5.1  检查与验收

5.1.1  产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品进行检验，如检验结果与本标准规定不符，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁,可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2  检验项目

每批产品应进行化学成分和外观质量检验。

5.3  取样与制样

5.3.1化学成分分析的仲裁取样件数按表2的规定进行。

表2

| 每批重量/kg | ≤10 | ＞10~50 | ＞50~100 | ＞100~200 | ＞200~500 | ＞500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件数/块 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 |

5.3.2 化学成分分析的仲裁取样方法按下述规定进行：

5.3.2.1 取样时，首先将试样打磨干净。分析氧含量，从合金锭上截取试样,取样量不少于10g；5.3.2.2 分析其他元素含量时，有下列两种方式可供选择：

5.3.2.2.1 仲裁取样：在惰性气体保护装置里，用直径5mm～10mm的钻头在合金锭上下两面等距离处钻取3点，弃去距锭块表面0.5 mm～1.0 mm的钻屑，然后钻取试样，取样量不少于20g，将所得试样迅速混匀缩分至所需数量，并将试样立即放入塑料袋中真空密封保存。

5.3.2.2.1 常规取样：用直径5 mm～10 mm的钻头在合金锭上下两面等距离处各钻取3点，弃去距锭块表面0.5mm～1.0mm的钻屑，然后以<50 r／rain的钻速钻取试样，取样量不少于10g，将所得试样迅速混匀缩分至所需数量，并将试样立即放入塑料袋中真空密封保存。

5.3.3 断口制样：任取一块合金，用压力试验机打断口。

5.4检验结果判断

化学成分仲裁分析结果与本标准规定不符时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行复验，如仍有任一项结果不合格，则判该批产品为不合格。

外观检验结果与本标准不符时，应直接判该批产品为不合格。

- 6  标志、包装、运输、贮存、质量证明书

6.1  标志、包装

产品应采取防氧化措施密封装入铁桶或木箱中，如需方对包装有特殊要求，由双方协商确定。包装桶（箱）外应有不褪色标志，注明：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）牌号、批号、净重、毛重；

d）出厂日期及“防潮”等标志或字样。

6.2  运输、贮存

产品运输时严防受潮，需存放于干燥处，不得露天放置。

6.3  质量证明书

每批产品应附上质量证明书，注明：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 批号、牌号、净重、毛重、件数；

- 各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

- 本标准编号；

f）检验日期；

g）出厂日期。