行业标准《钕镁合金化学分析方法》

——编制说明

一、任务来源

根据全国稀土标准化委员会稀土标委 [2012]15号文件的要求，湖南稀土金属材料研究院承担了《钕镁合金化学分析方法》行业标准的起草任务，《钕镁合金化学分析方法》共包括2个方法：《钕镁合金化学分析方法 铝、铜、铁、镍和硅量的测定》、《 钕镁合金化学分析方法　镧、铈、镨、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定》，按照时间要求，完成了相应方法的研究报告、一验报告、编制说明以及意见征求稿。行业标准计划编号、起草单位、验证单位见表1。

表1

| 序号 | 行业标准计划编号 | 标准项目名称 | 起草单位 | 第一验单位 | 第二验单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2012-0629T-XB | 钕镁合金化学分析方法第1 部分： 铝、铜、铁、镍和硅量的测定； | 湖南稀土金属材料研究院 | 包头稀土研究院 | 北京有色金属研究总院 中国科学院长春应用化学研究所 |
| 2 | 2012-0630T-XB | 钕镁合金化学分析方法第２部分： 镧、铈、镨、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定； | 湖南稀土金属材料研究院 | 包头稀土研究院 | 国家钨与稀土产品质量监督检验中心 国家稀土产品质量监督检验中心 |

二、编制原则与依据

2.1根据目前钕镁合金的生产、应用和贸易要求确定分析方法及测量范围。

2.2根据任务落实会议纪要，确定每一方法检测的各要素。

2.3根据不同方法以及测定元素的不同，最终确定每一方法的允许差。

三、编制过程

《钕镁合金化学分析方法》的制定是随着《钕镁合金》国家产品标准的制定而制定的。在任务落实会上广泛地征求了与会专家和代表的意见，确定了制订方案；确定了标准起草原则、主要内容框架、任务分工和工作进度安排等。

在任务落实会议结束后湖南稀土研究院又组织了相关专家，对标准制订过程中可能遇到的问题和对任务落实会议上所征求与会专家和代表的意见进行了充分的讨论，为下一步《钕镁合金化学分析方法》国家标准制订工作打下了良好基础。

3.1国内外标准的收集

目前尚未发现国内外与本标准一致的检测标准，湖南稀土金属材料研究院在编制过程中收集了大量的相关资料与标准，主要参考了《钆镁合金化学分析方法—非稀土杂质的测定》、《钆镁合金化学分析方法—稀土杂质的测定》等，为该系列标准的编制做了必要的准备工作。

3.2标准制定过程

3.2.1 2012年2月，填写标准草案；

3.2.2 2012年7月，召开标准任务落实会；

3.2.3 2012年8月至11月，收集国内外相关标准及技术资料，准备样品，进行探索性实验。

3.2.4 2013年2月15日前，完成方法试验报告和第一次草案的编写工作。并将草案的电子版本发送至稀土标委会秘书处进行初审。

3.2.5 2013年3月15日前，进行方法的验证试验和初审稿征求意见工作。

3.2.6 2013年6月15日-7月5日前，在研究报告及验证报告的基础上，提出标准预审稿，标准编制说明等，并将研究报告、验证报告、标准预审稿、标准编制说明等（电子版本）发送至稀土标委会秘书处。

3.2.7 2013年7月15日，参加全国稀土标准技术委员会有关《钕镁合金化学分析方法》的预审会。

3.3方法的条件实验与标准编制

按照测量元素的不同采用不同的基体校正方法，根据测量元素的不同选择相应的最佳测量谱线，排除其他元素的干扰，通过各种条件实验完成了精密度与准确度的数据统计，最终确定测定方法。

3.4验证实验与数据分析

根据钕镁合金中不同元素的不同分析方法，分析每一方法的起草单位与第一验证单位及第二验证单位的实验数据，将数据汇总到数据汇总表中（具体数据见数据汇总表），通过数据分析，表明每一方法都是准确可靠。

3.5反馈意见分析

在本标准起草和编制过程中，起草单位同国内多家稀土生产、应用企业进行了紧密合作，在验证单位的大力配合下对方法进行了验证，将存在的问题进行及时沟通改进，顺利完成了方法的实验报告，形成了预审稿。

四、标准的主要技术内容说明

4.1《钕镁合金化学分析方法第1 部分： 铝、铜、铁、镍和硅量的测定》

4.1.1 测量范围

采用电感耦合等离子体发射光谱法测定钕镁合金属中铝、铜、铁、镍和硅含量，测定范围见表2。

表2

| 元素 | 测定范围/% | 元素 | 测定范围/% |
| --- | --- | --- | --- |
| Al | 0.0050～0.20 | Ni | 0.0050～0.20 |
| Cu | 0.0050～0.20 | Si | 0.010～0.20 |
| Fe | 0.0050～0.20 |  |  |

4.1.2 测定原理

试料用硝酸溶解后，进行氩等离子光谱法测定；采用准基体匹配法校正基体影响。

4.1.3 条件实验

4.1.3．1 基体影响的校正实验

4.1.3．2谱线的选择实验

4.1.3．3 酸度影响实验

4.1.3．4回收率实验

4.1.3．5 基体配分波动试验

4.1.3．6 方法测定范围的实验

4.1.3．7精密度试验

4.2《钕镁合金化学分析方法第２部分：　镧、铈、镨、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定；》

4.2.1 测量范围

采用电感耦合等离子体发射光谱法测定钕镁合金属中镧、铈、镨、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇的含量，测定范围见表3。

表3

| - 元素 | - 质量分数 / % | - 元素 | - 质量分数 / % |
| --- | --- | --- | --- |
| - 镧 | - 0.0050～0.50 | - 镝 | 0.010～0.50 |
| - 铈 | 0.0050～0.50 | - 钬 | 0.010～0.50 |
| - 镨 | 0.0050～0.50 | - 铒 | 0.010～0.50 |
| - 钐 | 0.0050～0.50 | - 铥 | 0.0050～0.50 |
| - 铕 | 0.0050～0.50 | - 镱 | 0.0050～0.50 |
| - 钆 | - 0.010～0.50 | - 镥 | 0.0050～0.50 |
| - 铽 | 0.010～0.50 | - 钇 | - 0.010～0.50 |

4.2.2 测定原理

试料用盐酸溶解后，进行氩等离子光谱法测定；采用准基体匹配法校正基体影响。

4.2.3 条件实验

4.2.3．1基体影响的校正试验。

4.2.3．2谱线的选择试验。

4.2.3．3 基体浓度对测定结果的影响试验。

4.2.3．4 样品均匀性试验。

4.2.3．5 方法测定下限试验。

4.2.3．6 准确度试验。

4.2.3．7 精密度试验。

五、国内外相关标准的对比分析及评价

本标准由起草单位对国际、国内标准进行了广泛的查阅和调研，目前，国内外尚未见到有关钕镁合金中各元素检测的标准分析方法，本标准填补了国内空白，并且是首次制定，该标准分析方法具有分析速度快、操作简单、方法容易掌握等特点。

六、与现行法规、标准的关系

本标准完全满足现行国家法律法规，可适用于《钕镁合金》产品中元素的测定，其测定范围合理，准确度和精密度完全满足《钕镁合金》产品标准的技术要求，具有快速准确的特点。标准文本内容表述合理，格式规范。

湖南稀土金属材料研究院

二○一三年六月二十一日