XB

XB/T XXXXX.1—201X

前    言

XB/T XXXX-201X《钕铁硼合金化学分析方法》共分7个部分：

第一部分：XB/T XXXX.1-201X 钕铁硼合金化学分析方法 稀土总量的测定；

第二部分：XB/T XXXX.2-201X 钕铁硼合金化学分析方法 稀土配分量的测定；

第三部分：XB/T XXXX.3-201X 钕铁硼合金化学分析方法 硼、铝、铜、钴、镁、硅、钙、钒、铬、锰、镍、锌和镓量的测定；

第四部分：XB/T XXXX.4-201X 钕铁硼合金化学分析方法 铁量的测定；

第五部分：XB/T XXXX.5-201X 钕铁硼合金化学分析方法 锆、铌、钼、钨、钛量的测定；

第六部分：XB/T XXXX.6-201X 钕铁硼合金化学分析方法 碳量的测定；

第七部分：XB/T XXXX.7-201X 钕铁硼合金化学分析方法 氧、氮量的测定；

本部分为第1部分。

本部分为首次制定。

本部分由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC229）归口。

本部分由北京有色金属研究总院、赣州虔东稀土集团股份有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由北京有色金属研究总院起草。

本部分由包头稀土研究院、湖南稀土金属材料研究院、赣州虔东稀土集团股份有限公司、北京中科三环高技术股份有限公司、江西金世纪新材料股份有限公司参加起草。

本部分主要起草人：刘兵、刘鹏宇。

本部分参加起草人：高立红、曾清、高励珍、范会涛、刘荣丽、姚南红、陈婕、朱霓、俞建苑、田莉、兰涛、杜潇、吴红、田荣花。

钕铁硼合金化学分析方法

稀土总量的测定

草酸盐重量法

1　范围

本部分规定了钕铁硼合金中稀土总量的测定。

本部分适用于钕铁硼合金中稀土总量的测定，测定范围19.00%～35.00%。

2　方法原理

试样经酸分解后，用氢氟酸沉淀稀土，以分离大量铁及微量镁等杂质；以盐酸溶解稀土，在pH1.8~2.0的条件下，用草酸沉淀稀土，以分离残留的铁杂质。于950℃将草酸稀土灼烧成稀土氧化物，至恒重。

3　试剂和材料

3.1 氢氟酸 (40%)。

3.2 硝酸 (ρ1.42g/mL)。

3.3 高氯酸(ρ1.67g/mL)。

3.4 过氧化氢(30%)。

3.5 盐酸溶液 (1+1)。

3.6 氢氟酸洗液(2+98)。

3.7 草酸溶液 (100g/L)。

3.8 氨水溶液(1+1)。

3.9 甲酚红溶液 (2g/L)：2g甲酚红溶于1L乙醇(1+1)中。

3.10 草酸洗液 (20g/L)。

3.11.精密pH试纸(0.5~5.0)。

4  仪器设备

4.1 分析天平  感量0.1mg。

4.2 高温炉  温度>1000℃。

4.3 干燥箱。

4.4 铂坩锅。

5.  试样

样品破碎后，需防止氧化；取样后立即称量。

6.  分析步骤

6.1　试料

称取2.00g钕铁硼试样，精确至0.0001g。

6.2　测定次数

称取两份试料进行平行测定，取其平均值。

6.3 测定

6.3.1 试料的溶解

将试料（6.1）置于300mL的烧杯中，加入30mL盐酸(3.5),加入1mL过氧化氢(3.4),低温加热至试样完全溶解后，取下，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

6.3.2 沉淀分离

移取25mL试液(6.3.1)于300mL聚四氟烧杯中，加入少许纸浆，加入热水至约100mL，加入20mL氢氟酸(3.1)。在90℃～100℃水浴中保温25min，取下，冷却至室温，用定量慢速滤纸过滤。用氢氟酸洗液(3.6) 洗涤烧杯2～3次，用小块滤纸擦净烧杯，将沉淀全部转移至滤纸上，再洗涤沉淀5~6次。

将沉淀连同滤纸移入300mL玻璃烧杯中，加入40mL硝酸(3.2)，8mL高氯酸(3.3),加热至沉淀完全溶解并冒烟至近干。取下，稍冷，加入5mL盐酸(3.4),5滴过氧化氢(3.5),加热使盐类完全溶解，吹洗杯壁。

加入100mL沸水，加入50mL近沸的草酸溶液(3.7)，用氨水（3.8）、HCl（3.5）和精密pH试纸（3.11）调节pH为2.0；或加4～6滴甲酚红溶液（3.9），用氨水（3.8）调至溶液呈桔黄色（pH1.8～2.0）。加热煮沸，或于80℃～90℃保温40min，冷却至室温，放置2h。

用慢速定量滤纸过滤，用草酸洗液（3.10）洗涤烧杯2～3次，用小块滤纸擦净烧杯，将沉淀全部转移至滤纸上，洗涤沉淀8～10次。

6.3.3 灼烧、恒重

将沉淀连同滤纸放入于950℃灼烧至质量恒定的铂坩埚（4.4）中，低温加热，将滤纸灰化。

将灰化后的铂坩锅和沉淀于950℃高温炉（4.2）中灼烧1h。将铂坩锅及烧成的氧化稀土置于干燥箱（4.3）中，冷却至室温，称其质量。

重复灼烧和称重的操作，直至坩锅连同烧成物的质量恒定。

7  分析结果的计算

按式（1）计算总稀土的质量分数：

…………………（1）

式中：—铂坩埚及烧成物的质量，单位为克（g）；

—铂坩埚的质量，单位为克（g）；

—试料的质量，单位为克（g）；

—分取试液体积，单位为毫升（mL）；

—原试液总体积，单位为毫升（mL）；

k ——混合稀土金属与其氧化物的换算系数，按式（2）计算：

………………………………（2）

式中： ——单一稀土金属与其氧化物的换算系数；

——相应的单一稀土氧化物在混合稀土氧化物中的质量分数。

8　精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按表1数据采用线性内插法求得：

表1

| 质量分数/% | 重复性限r/% |
| --- | --- |
| 19.47 | 0.25 |
| 29.55 | 0.25 |
| 31.71 | 0.25 |
| 34.77 | 0.14 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |

8.2 允许差

实验室间分析结果的差值应不大于表2所列的允许差：

表2

| 质量分数/% | 允许差，% |
| --- | --- |
| 19.00～35.00 | 0.35 |

9质量保证与控制

每周用自制的控制标样(如有国家级或行业级标样时，应首先使用)校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

———————————————

# Text boxes

ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国国家标准

钕铁硼合金化学分析方法

第1部分：稀土总量的测定

重量法

Chemical analysis methods for neodymium iron boron—

Part 1: Determination of total rare earth content—Gravimetry

（送审稿）

中华人民共和国工业和信息化部 发布

201×-××-××实施

201×-××-××发布