ICS

H

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX—XXXX

代替YS／T 13-2007

光纤用四氯化锗红外透过率的测定方法

High Pure Germanium tetrachloride

（讨论稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家发展与改革委员会 发布

YS

- 前    言

- 本标准按照GB/T1.1-2009 的规则起草。

- 本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（SAC/TC 203）提出并归口。

- 本标准起草单位：

- 本标准主要起草人：

- 本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

光纤用四氯化锗红外透过率的测定方法

  - 范围

本标准规定了光纤用四氯化锗红外透过率的测定方法。

本标准适用于光纤用四氯化锗红外透过率的测定测定。测定范围为       %。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3723 工业用化学产品采样安全通则

GB/ 6680 液体化工产品采样通则

- 方法原理

GeCl4中含氢杂质对4000 m-1～1000Cm-1波数范围内吸收峰的透过率产生影响，透过率的高低与杂质的含量成反比，通过测量其透过率间接地表征光纤用 GeCl4 的质量。

- 4    测量范围

4000cm-1～1000cm-1。

- 仪器、装置

- 5.1   红外光谱仪

傅立叶变换红外光谱仪，分辨率不大于4cm-1,透过率精度优于0.1%。

  - 吸收池

池体: 耐腐蚀，不污染产品，壁厚2 mm～4mm，外径24 mm～26mm,长度100 mm±0.1mm。具有两个进出口，外径为6 mm ～8mm，与池体垂直焊接。

窗口：抛光锗片，厚度2mm, 锗片和池体之间的连接应保证密封。

- 测量要求

  - 取样和测量环境相对湿度RH≤45%，温度T=25℃±2℃。

  - 样品吸收池、管道和所有用具在使用前应进行洁净和干燥处理。

- 测量步骤

    - 仪器准备

按GB/T6040-2002进行。

    - 取样：

- 通过洁净的管道使样品流入吸收池中。

    - 测量

      - 采集背景光谱。

      - 将样品吸收池置于红外光谱仪样品仓中，其位置应保证光路从GeCl4液体中平行穿过。

      - 调整仪器，采集4000 cm-1～1000 cm-1波数范围内的样品光谱。

      - 在样品光谱扣除背景光谱，调整样品光谱的基线至100%。

7.1.3.5  测定样品光谱图中吸收峰的透过率。

- 7.1.3.6  绘制4000 cm-1～1000 cm-1波数范围内的样品光谱图。

- 7.2测量结果的处理

T=II0×100%    …………………………（1 ）

式中：

T—样品在分析波数处的透过率，单位为百分比（%）；

I0 –入射光线的辐射能；

I—样品在分析波数处的最大吸收峰处为透过样品的辐射能。

- 允许差

- 一次取样不同实验室之间的测量误差绝对值不大于5%。