铲平

ICS 77.150.99

H 63

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T××× —××××

溅射用钽靶材

Tantalum sputtering targets

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

YS

- 前  言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准起草单位：宁夏东方钽业股份有限公司。

本标准参与起草单位：宁波江丰电子材料股份有限公司、有研亿金新材料有限公司。

本标准主要起草人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

溅射用钽靶材

- 1   范围

本标准规定了用以制备薄膜的溅射用钽靶材的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

本标准适用于以真空电子束熔炼的高纯钽锭为原料，通过塑性加工、热处理、机械加工、焊接等方法制造的溅射用钽靶材（以下简称钽靶材）。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1804一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 4340.1金属材料维氏硬度试验第1部分：试验方法

GB/T 6394金属平均晶粒度测定方法

GB/T 8170数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8651  金属板材超声波检测方法

GB/T 15076.8钽铌化学分析方法碳量和硫量的测定

GB/T 15076.13  钽铌化学分析方法  钽中氮量的测定

GB/T 15076.14  钽铌化学分析方法  氧量的测定

GB/T 15076.15钽铌化学分析方法氢量的测定

GB/T 20967-2007无损检测目视检测总则

YS/T 837溅射靶材-背板结合质量超声波检验方法

YS/T899高纯钽化学分析方法痕量杂质元素的测定辉光放电质谱法

- 3  要求

- 3.1  产品分类

钽靶材按纯度分为：3N5（99.95%）、4N（99.99%）、4N5（99.995%）三个级别。

- 3.2  化学成分

钽靶材的化学成分应符合表1的规定。

表 1  钽靶级别和对应的杂质元素

| 级别 元素 |  | 3N5（99.95%） | 4N（99.99%） | 4N5（99.995%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非气体杂质含量/wt（10-4）%,不大于 | Al | 10 | 5 | 0.5 |
|  | Ca | 5 | 2 | 0.5 |
|  | Co | 10 | 1 | 0.5 |
|  | Cr | 10 | 10 | 0.5 |
|  | Cu | 10 | 3 | 0.5 |
|  | Fe | 50 | 3 | 0.5 |
|  | K | 1 | 0.5 | 0.5 |
|  | Li | 1 | 0.1 | 0.1 |
|  | Mg | 10 | 1 | 0.5 |
|  | Mn | 10 | 1 | 0.5 |
|  | Mo | 50 | 10 | 10 |
|  | Na | 1 | 0.5 | 0.4 |
|  | Nb | 300 | 100 | 30 |
|  | Ni | 20 | 2 | 0.5 |
|  | Si | 20 | 10 | 0.5 |
|  | Sn | 5 | 2 | 0.5 |
|  | Th | 1 | 0.01 | 0.005 |
|  | Ti | 5 | 2 | 1 |
|  | U | 1 | 0.01 | 0.001 |
|  | B | 2 | 2 | 1 |
|  | V | 5 | 5 | 1 |
|  | W | 300 | 75 | 20 |
|  | Zn | 5 | 2 | 2 |
|  | Zr | 10 | 10 | 10 |
| 气体杂质含量/wt（10-4）%,不大于 | C | 50 | 50 | 30 |
|  | O | 100 | 80 | 50 |
|  | N | 50 | 20 | 20 |
|  | H | 10 | 15 | 10 |
|  | S | 20 | 30 | 5 |
| 杂质总含量/wt（10-4）%，不大于（不包括C、N、H、O） |  | 500 | 100 | 50 |
| Ta含量/wt%，不小于 |  | 99.95 | 99.99 | 99.995 |

注1：Ta含量为100%减去要求杂质总含量的余量（不含C、N、H、O）。

- 3.3  尺寸及允许偏差

- 3.3.1 钽靶材（焊接前）

- 3.3.1.1 直径及厚度允许偏差应符合表2的规定

表 2几何尺寸及允许偏差单位，毫米

| 直径 | 允许偏差 | 厚度 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤250 | ±0.20 | ≤8 | ±0.20 |
| ＞250～400 | ±0.25 | 8～15 | ±0.25 |
| ≥400～500 | ±0.30 | ≥15～25 | ±0.30 |

注：如需方对尺寸有其他特殊要求的，由供需双方协商，并在订货单（或合同）中注明。

- 3.3.1.2 平面度

- 平面度要求应符合表3的规定。

表3钽靶平面度要求单位，毫米

| 直径 | 平面度 |
| --- | --- |
| ≤250 | ≤20.20 |
| ＞250～400 | ≤20.35 |
| ≥400～500 | ≤20.50 |

- 3.3.1.3 表面粗糙度

表面粗糙度Ra≤1.6微米。

- 3.3.2钽靶材尺寸及允许偏差

钽靶材尺寸及结构一般根据需方提供图纸确定，经供需双方协商确定并在订货单（或合同）中注明。如果需方图纸未提供允许偏差，则钽靶材尺寸允许偏差应符合GB/T 1804要求。

- 3.4内部质量及性能

- 3.4.1内部质量

钽靶材（焊接前）内部不应有分层、疏松、夹杂、气孔等缺陷，由供方生产工艺保证。需方有特殊要求时按GB/T 8651执行。

- 3.4.2晶粒尺寸

晶粒尺寸应符合表4规定。

表 4钽靶晶粒尺寸要求单位，微米

| 级别 | 晶粒尺寸要求 |
| --- | --- |
| 3N5 | ≤150 |
| 4N | ≤100 |
| 4N5 | ≤100 |

注：如需方对晶粒尺寸有其他特殊要求的，由供需双方协商，并在订货单（或合同）中注明。

- 3.4.3硬度

硬度应满足60HV～110HV。

- 3.5焊接质量

钽靶材的焊接方法分为钎焊和扩散焊。焊接质量应符合表5的规定。

表 5焊接质量要求

| 焊接方式 | 焊接结合率，不小于 | 单个未焊合间隙面积占总面积比例，不大于 |
| --- | --- | --- |
| 钎焊 | 95% | 2.5% |
| 扩散焊 | 98% | 1% |

- 3.6外观质量

钽靶材表面应清洁光亮，无指痕、油污和锈蚀，无颗粒附加物和其它沾污，无凹坑、划伤、裂纹、凸起等缺陷。

- 4  试验方法

- 4.1  化学成分分析方法

4.1.1非气体元素按照YS/T899规定的方法进行检验。

4.1.2气体元素C按照GB/T 15076.8规定的方法进行检验。

4.1.3气体元素N按照GB/T 15076.13规定的方法进行检验。

4.1.4气体元素O按照GB/T 15076.14规定的方法进行检验。

4.1.5气体元素H按照GB/T 15076.15规定的方法进行检验。

4.1.6化学成分分析方法，有特殊要求的，其分析方法由供需双方协商确定。

- 4.2  尺寸检测方法

4.2.1产品表面粗糙度采用相应精度的粗糙仪检测。

4.2.2产品外形尺寸及其允许偏差应用相应精度的量具进行检测。

- 4.3  内部质量检验

4.3.1内部质量按照GB/T 8651执行。

4.3.2晶粒尺寸按照GB/T 6394执行。

4.3.3硬度按照GB/T 4340.1执行。

- 4.4焊接质量检验

焊接质量按照YS/T 837执行。

- 4.5外观质量检验

外观质量采用目视检验，按照GB/T 20967-2007第5章执行。

- 5   检验规则

- 5.1  检查和验收

- 5.1.1产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准或订货单（或合同）的规定，并出具质量证明书。

- 5.1.2需方应对收到的产品按本标准的规定进行复验，如检验结果与本标准或订货单（或合同）的规定不符时，应在收到产品之日起30天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

- 5.2  组批

产品应成批提交验收。每批应由同一级别、熔炼炉号、热处理炉号、状态、规格的产品组成。

- 5.3  检验项目及取样规定

5.3.1  产品出厂前应进行全面检测。检验项目及取样应符合表6的规定

- 表6钽靶检测项目、取样及数量

| 检验项目 | 取样位置 | 取样数量 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 铸锭端部 | 1个/炉 | 3.2 | 4.1 |
| 几何尺寸 | 任意 | 逐件 | 3.3.1.1 | 4.2.2 |
|  | 任意 | 逐件 | 3.3.2 | 4.2.2 |
| 平面度 | 任意 | 逐件 | 3.3.1.2 | 4.2.2 |
| 表面粗糙度 | 任意 | 逐件 | 3.3.1.3 | 4.2.1 |
| 内部质量 | 任意 | 逐件 | 3.4.1 | 4.3.1 |
| 晶粒尺寸 | 5.3.2 | 逐件 | 3.4.2 | 4.3.2 |
| 硬度 | 5.3.2 | 逐件 | 3.4.3 | 4.3.3 |
| 焊接质量 | 任意 | 逐件 | 3.5 | 4.4 |
| 外观质量 | 任意 | 逐件 | 3.6 | 4.5 |

- 5.3.2 晶粒尺寸和硬度测定取样

样品

样品

焊接前在靶材边缘位置进行取样，取样示意图如图1所示。

图1  钽靶材取样示意图

- 5.4  检验结果判定

- 5.4.1  化学成分检验结果不合格，应从该批产品中取双倍数量的试样对该不合格项进行重复检验。若重复检验仍有检验结果不合格，判该批不合格。

5.4.2 几何尺寸检验不合格时，判该件产品不合格。

5.4.3 平面度检验不合格时，判该件产品不合格。

5.4.4 表面粗糙度检验不合格时，判该件产品不合格。

5.4.5内部质量检验不合格时，判该件产品不合格。

5.4.6晶粒尺寸检验结果不合格，应从该批产品中取双倍数量的试样对该不合格项进行重复检验。若重复检验仍有检验结果不合格，判该批不合格。

5.4.7硬度检验结果不合格，应从该批产品中取双倍数量的试样对该不合格项进行重复检验。若重复检验仍有检验结果不合格，判该批不合格。

5.4.8焊接质量检验不合格时，判该件产品不合格。

5.4.9外观质量检验不合格时，判该件产品不合格。

- 6  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

- 6.1  标志

- 6.1.1在检验合格的钽靶材上，将公司标志、级别及生产批号刻在产品指定位置。

- 6.1.2在每个外包装上贴上纸质标贴，内容包括：

- 供方厂名厂址；

- 公司标志；

- 产品名称；

- 级别；

- 客户名称；

- 订单编号；

- 物料编号；

- 生产批号；

- 生产日期；

- 出厂日期；

- 其它要求内容。

- 6.2包装

6.2.1  钽靶材的清洗、干燥及内包装应在万千级或以上洁净间内进行。靶材经过全面清洗，真空干燥后每片单独真空包装，真空袋封口要平整，无真空泄露。

6.2.2  外包装采用纸质、木质或专用盒包装。包装盒内应有防碰撞措施。将质量证明书用塑封袋装好后粘贴于包装盒内。

6.2.3  包装产品应保存于清洁的环境中。

- 6.3运输与贮存

- 运输及贮存过程中，应注意防震、防潮、防压、防止二次污染。

- 6.4质量证明书

每批产品应附有产品质量证明书，其上注明：

a) 供方名称、地址、电话、传真；

b) 产品名称；

c) 级别；

d) 客户名称；

e) 订单编号；

f) 物料编号；

g)生产批号

h)检测结果和供方质检验部门印记；

i)出厂日期。

- 7  订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）内容应包括下列内容：

a) 产品名称；

b) 级别；

c)化学成分、物理性能、表面质量等特殊要求；

d) 规格；

e) 重量；

f)其它需要协商或增加标准以外要求的内容。

___________________