行业标准《灯引线支架用铜带》

（送审稿）编制说明

一、 工作概况：

随着社会的进步、市场的发展，节能越来越重要。LED照明因节能、环保和长寿命的优点，越来越广泛地被应用于电脑、电视、手机、汽车灯等领域，随着低碳经济的推动，LED灯将取代白炽灯和荧光灯而进入普通照明领域。LED在使用时必须具备抗震耐冲压、光效应、省电节能和寿命长、可靠性高等特点，因此要求LED用材料，必须具备该硬度、高抗拉强度、良好的导电导热性和分光性能。其中LED支架主要起连接电路、反射、焊接等作用。

LED灯的快速发展也给我们开拓了一个新的市场空间---LED灯用铜带。为规范LED灯用铜带的生产和引导市场，需要制定LED灯用铜带专用标准。该标准的制订不仅可起到规范市场、引导市场的作用，而且可填补标准空白。按该标准组织生产的产品投入使用后，替代了进口，填补了国内空白，同时大大降低电气化铁路的建设成本，对推动我国的高速铁路建设有着重要的意义。

根据国标委综合[2012]92号和有色标委[2013]19号《关于转发2013年第一批有色金属国家、行业标准制（修）订项目计划的通知》的形式下达了标准制定任务，其中序号17（项目编号“2013-0312T-YS”）《 灯引线支架用铜带》行业标准由中铝洛阳铜业有限公司、安徽精诚铜业股份有限公司、菏泽广源铜带股份有限公司、安徽鑫科新材料股份有限公司、宁波兴业盛泰集团有限公司负责起草。

标准制订计划任务正式下达后，立即成立了标准起草小组，并落实起草任务，确定标准的主要起草人，拟定该标准的工作计划。具体分工为：中铝洛阳铜业有限公司总负责、市场和同行业信息收集及执笔；安徽精诚铜业股份有限公司、菏泽广源铜带股份有限公司、安徽鑫科新材料股份有限公司、宁波兴业盛泰集团有限公司负责补充市场信息和标准数据的验证。各企业分工明确，紧密合作，将共同完成标准的制定工作。

经过标准编制组及有关人员的共同努力，通过对国内外现状及发展趋势的分析，并结合国内的实际情况，根据市场需求和客户的特殊要求，经过广泛征求意见形成了本标准讨论稿。

2014年6月由标委会组织在广西省防城港市召开了标准讨论会，根据标准讨论会会议精神和各专家提出的修改意见，对讨论稿进行了补充和完善，最终形成了标准送审稿。

二、编制原则和主要技术指标确定

1、编制原则

本标准为首次制订。

经查询目前国内外尚无等引线支架用铜带专用技术标准。

本标准各项技术指标的确定主要依据市场的需求和材料的实际生产和使用情况进行制定。

2、主要技术指标确定

2.1、牌号、状态的确定

牌号：T2、TFe0.1、TFe2.5、H66、H65

状态：软化退火（O60）、1/2硬（H02）、硬（H04）、特硬（H06)、弹硬（H08)

2.2、 尺寸及允许偏差的确定

带材宽×厚为：50～620毫米×0.11～1.5毫米。

带材尺寸允许偏差见标准送审稿。

2.3、力学性能的确定

根据用户使用要求和实际生产进行确定。带材力学性能应符合表6的规定。合同未注明时，只做硬度试验。用户有要求并在合同中注明时，TFe0.1、TFe2.5还进行室温拉伸检验，拉伸结果仅供参考。

表1    带材的力学性能

| 牌号 | 状态 | 硬度试验 | 拉伸试验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 维氏硬度HV | 抗拉强度Rm/MPa | 伸长率A11.3/ % |
| T2 | H02 | 80～100 | — | — |
|  | H04 | 100～120 | — | — |
| TFe0.1 | H02 | 100～125 | 340～420 | ≥5.0 |
|  | H04 | 120～145 | 350～430 | ≥4.0 |
| TFe2.5 | O60 | 90～110 | 300～380 | ≥20.0 |
|  | H02 | 110～135 | 360～440 | ≥5.0 |
|  | H04 | 120～145 | 410～490 | ≥4.0 |
|  | H08 | 140～160 | 480～550 | ≥2.0 |
| H66 H65 | H01 | 80～100 | — | — |
|  | H02 | 100～130 | — | — |
|  | H04 | 140～160 | — | — |
|  | H06 | 150～170 | — | — |

2.4、电性能

在室温20℃条件下，电导率不小于应符合表2规定

表2   电性能

| 合金牌号 | 导电率，不小于，%IACS |
| --- | --- |
| TFe0.1 | 85 |
| TFe2.5 | 60 |

2.5、粗糙度

需方有要求时，应在合同中注明。带材表面粗糙度应符合表3的规定。

表3   粗糙度                     单位为微米

| 牌号 | 表面粗糙度Ra | 表面粗糙度Rmax |
| --- | --- | --- |
| T2 | 0.20 | 2.0 |
| TFe0.1 | 0.15 | 1.5 |
| TFe2.5 | 0.13 | 1.2 |
| H66 H65 | 0.20 | 2.0 |

2.6 表面质量的规定

带材的表面应光滑、清洁，不允许有无划伤、起皮、黑点等影响使用的缺陷。

- 三、产品应用前景

铜带以其良好的导电性、导热性、反射性、焊接性和表面质量成为LED支架的首选材料。主要表现在：（1）使用铜支架比铁支架LED的光效高。（2）铜支架比铁、铝支架具有更好的导热性能，从而使得LED产生的热量能够通过铜支架传至封装外部，从而解决了其散热问题；（3）铜材以其良好的导电性能称为LED支架的首选材料。

随着社会的进步、市场的发展，节能越来越重要。LED照明因节能、环保和长寿命的优点，越来越广泛地被应用于电脑、电视、手机、汽车灯等领域，随着低碳经济的推动，LED灯将取代白炽灯和荧光灯而进入普通照明领域。LED灯的快速发展为铜带开拓了新的使用方向和发展空间，LED灯用铜带将有巨大的发展潜力和广阔应用前景。

《灯引线支架用铜带》行业标准编制组

2014.09.30