- 《服饰金属附件用铜合金带材》行业标准

送审稿编制说明

1、  工作简况

  - 任务来源

随着我国服装纺织行业长期稳定的发展，国内对服饰用铜合金带材的需求量也越来越大。目前我国还没有服饰行业用铜合金带材的专用标准。现有的GB/T 2059-2008《铜及铜合金带材》范围比较宽泛，专业性不强。所以2013年全国有色金属标准化技术委员会在广泛征求意见的基础上，以工信厅科[2013]102号文件下达本标准《服饰金属附件用铜合金带材》行业标准的起草任务，计划号为2013-0321T-YS，由安徽鑫科新材料股份有限公司、宁波兴业盛泰集团有限公司、山西春雷铜材有限责任公司负责共同起草标准草案，以便提交于２０１4年６月在广西防城港召开的全国有色金属标准化会议上进行讨论。

本标准为首次制订。

  - 主要工作内容

接到任务后，安徽鑫科新材料股份有限公司即成立了标准编制小组，主要由技术中心、工程研究中心、技术发展部、工艺品质部等技术人员组成。首先，确立了该标准起草应遵循的基本原则；其次，收集整理了本企业和同行企业生产的服饰带产品的技术标准，并在贸易公司的配合下，对服饰用铜合金带材市场进行了全面的调研，了解了市场不同客户的需求以及产品未来的发展趋势，掌握了国内目前生产厂商的生产水平和现状；再次，根据对收集的大量数据的分析，确定了产品主要技术内容、技术指标取值范围和仲裁分析方法。接下来，编制小组开始了本标准的起草工作，经过多次与业内厂商和客户讨论及征求意见，于2014年5月形成了本标准征求意见稿。

编制小组的形成及分工情况？

进行了什么工作和会议？，于2014年9月形成了本标准送审稿。

2、编制原则、主要技术指标确定依据

2.1本标准编制原则

（一）满足市场需要原则；

（二）科学先进原则；

（三）经济合理原则。

2.2标准范围

本标准适用于服饰金属附件用铜合金带材，标准中规定了相关技术及订货时的具体要求，体现了最大自由度原则与适用性原则。

本标准化学成分参考GB/T5231—2012《加工铜及铜合金牌号和化学成分》，主要技术要求参考GB/T 2059-2008《铜及铜合金带材》和GB/T 17793-2010《加

工铜及铜合金板带材外形尺寸及允许偏差》，结合我国行业发展现状及客户实际需求，对部分指标进行了修改和完善，针对服饰产品的特点，增加部分控制指标。

2.3牌号、状态和规格

本标准根据我国目前服饰市场需要，选取了国家标准中的H62、H65、H68三个牌号，相应地增加了T27600、T27000、T26300三个代号。

依据GB/T29094-2012《铜及铜合金状态表示方法》，选择软化退火（O60）、

硬（H04）、3/4硬（H03）、1/2硬（H02）、1/4硬（H01）、特硬（H06），共6种状态。产品规格为：厚度0.1~2.0mm，宽度20~305mm。

2.4化学成分

服饰行业产品对化学成分要求极严，起草小组成员参考GB/T5231—2012《加工铜及铜合金牌号和化学成分》，结合服饰行业产品特点，严控Pb、Fe指标，同时增加了Sn、Ni、P、Al含量控制指标。

2.5外形尺寸及允许偏差

GB/T 17793-2010《加工铜及铜合金板带材外形尺寸及允许偏差》中的厚度和宽度公差范围比较宽，而服饰行业产品对此要求很高，为此，标准起草人员制定了严于国标的厚度及宽度偏差范围。

2.6 力学性能

力学性能指标参考GB/T 2059-2008《铜及铜合金带材》，其中H62牌号中增加H01、H03状态，同时H62、H65、H68三个牌号部分力学性能指标严于国标。

2.7 带材侧边弯曲度和晶粒度

带材侧边弯曲度符合GB/T17793的规定，带材晶粒度要求符合GB/T 2059的规定。

2.8 杯突值

因客户要求，本标准增加了杯突值技术参数。

3、标准水平分析

| 牌号 | 本标准 YS/T×××—×××× | 国标 GB/T5231—2012 | 标准水平 对比结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| H62 | Cu 60.5～63.5 Fe ≤0.10 Pb ≤0.03 Sn ≤0.1 Al ≤0.02 Ni ≤0.1 P ≤0.005 Zn 余量 | Cu 60.5～63.5 Fe ≤0.15 Pb ≤0.08 Sn 无 Al 无 Ni 无 P 无 Zn 余量 | 优于国标 |
| H65 | Cu 63.5～67.0 Fe ≤0.07 Pb ≤0.03 Sn ≤0.1 Al ≤0.02 Ni ≤0.1 P ≤0.005 Zn 余量 | Cu 63.0～68.5 Fe ≤0.07 Pb ≤0.09 Sn 无 Al 无 Ni 无 P 无 Zn 余量 |  |
| H68 | Cu 67.0～69.0 Fe ≤0.07 Pb ≤0.02 Sn ≤0.1 Al ≤0.02 Ni ≤0.1 P ≤0.005 Zn 余量 | Cu 67.0～70.0 Fe ≤0.10 Pb ≤0.03 Sn 无 Al 无 Ni 无 P 无 Zn 余量 |  |

表1                     化学成分比较

表2             带材厚度允许偏差比较          单位：毫米

| 厚度 | 本标准厚度偏差 YS/T×××—×××× | 国标厚度偏差（高级） GB/T 17793-2010 | 标准水平 对比结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.10~0.20 | ±0.008 | ±0.010 | 优于国标 |
| ＞0.20~0.35 | ±0.010 | ±0.015 |  |
| ＞0.35~0.80 | ±0.012 | ±0.025 |  |
| ＞0.80~1.50 | ±0.02 | ±0.03 |  |
| ＞1.50~2.00 | ±0.025 | ±0.04 |  |

表3         带材宽度允许偏差比较           单位：毫米

| 厚度 | 本标准宽度偏差 YS/T×××—×××× |  |  |  | 国标宽度偏差（高级） GB/T 17793-2010 |  | 标准水平 对比结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ＞ 20~50 | ＞50~100 | ＞100~200 | ＞200~305 | ≤200 | ＞200~305 |  |
| 0.1~0.6 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.3 | 优于国标 |
| ＞ 0.6~1.2 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.30 | ±0.3 | ±0.4 |  |
| ＞ 1.2~2.0 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.30 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.5 |  |

表4           带材新增杯突值参数表                   单位：毫米

| 厚度 | 牌号 | O60 | H04 | H03 | H02 | H01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.10～0.19 | H62 | ≥8.0 | 2.0~5.0 | 3.5~5.5 | 4.0~6.5 | 5.0~6.5 |
|  | H65 | ≥8.0 | 2.5~5.5 | — | 5.0~7.5 | 5.0~7.5 |
|  | H68 | ≥8.0 | 3.0~6.0 | — | 5.5~8.0 | 5.0~7.5 |
| 0.19～0.29 | H62 | ≥8.0 | 3.0~6.0 | 4.5~6.5 | 5.0~7.5 | 6.0~7.5 |
|  | H65 | ≥8.5 | 3.5~6.5 | — | 6.0~8.5 | 6.0~8.5 |
|  | H68 | ≥9.0 | 4.0~7.0 | — | 6.5~9.0 | 6.0~8.5 |
| 0.29～0.40 | H62 | ≥8.5 | 5.0~7.0 | 6.0~8.0 | 7.0~9.5 | 7.0~8.5 |
|  | H65 | ≥9.0 | 5.5~7.5 | — | 7.5~9.5 | 7.5~9.5 |
|  | H68 | ≥9.5 | 6.0~8.0 | — | 8.0~10.0 | 7.5~9.5 |
| 0.40～0.60 | H62 | ≥9.5 | — | — | — | — |
|  | H65 | ≥10.0 | — | — | — | — |
|  | H68 | ≥10.5 | — | — | — | — |
| 0.60～1.00 | H62 | ≥10.0 | — | — | — | — |
|  | H65 | ≥10.5 | — | — | — | — |
|  | H68 | ≥11.5 | — | — | — | — |

从各项指标对比可以看出，本标准主要技术指标优于GB/T5231—2012《加工铜及铜合金牌号和化学成分》， GB/T 2059-2008《铜及铜合金带材》和GB/T 17793-2010《加工铜及铜合金板带材外形尺寸及允许偏差》相关规定。

本标准水平国内先进。

安徽鑫科新材料股份有限公司

《服饰金属附件用铜合金带材》标准起草小组

2014年9月