前    言

本标准依据GB/T 1.1-2009给出的规则起草制定。

本标准代替GB/T 18376.3-2001《硬质合金牌号 第3部分：耐磨零件用硬质合金牌号》。

本标准与GB/T 18376.3-2001相比，主要变化如下：

修改了耐磨零件用硬质合金牌号的表示规则；

提高了耐磨零件用硬质合金普通级的金相组织结构要求；

删去了试验方法、检验规则及检验结果的判定等内容，使内容与标准更相符；

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准负责起草单位：株洲硬质合金集团有限公司、自贡硬质合金有限责任公司。

本标准主要起草人：刘铁梅、梁鸿、赵声志、曹万里、代普。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 18376.3-2001。

硬质合金牌号
第3部分：耐磨零件用硬质合金牌号

范围

本标准规定了耐磨零件用硬质合金牌号的牌号表示规则、使用分类、分组、基本性能要求以及作业推荐条件等。

本标准适用于耐磨零件用硬质合金。

  - 要求

  - 耐磨零件用硬质合金牌号表示规则

耐磨零件用硬质合金牌号由特征代号、分类代号、分组号（用10、20、30……等两位数字组表示，必要时，可在两个组别号之间插入一个中间补充组号，用15、25、35……等表示）、细分代号（需要时使用，字符不超过3位，第一位为大写的英文字母，后面可跟阿拉伯数字1～99）组成，表示如下：

L   X   XX   X

细分代号，用英文字母表示，需要时使用；

分组号,见表2；

分类代号，见表1，需要时使用；

特征代号，表示耐磨零件用硬质合金。

1：分类为金属线、棒、管拉制用硬质合金、分组号为30的硬质合金牌号，标记为：LS30。

2：分类为冲压模具用硬质合金、分组号为20、细分代号为A8的硬质合金牌号，标记为：LT20A8。

2.2  耐磨零件用硬质合金牌号的分类代号

耐磨零件用硬质合金牌号分类代号见表1。

| 耐磨零件用硬质合金牌号分类 | 分类代号 |
| --- | --- |
| 金属线、棒、管拉制用硬质合金 | S |
| 冲压模具用硬质合金 | T |
| 高温高压构件用硬质合金 | Q |
| 线材轧制辊环用硬质合金 | V |

2.3  耐磨零件用硬质合金牌号的基本化学成分及力学性能

耐磨零件用硬质合金牌号的基本化学成分及力学性能要求见表2。

| 特征代号 | 分类 | 分组号 | 基本成分 | 力学性能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Co（Ni、Co+ Ni） | WC | 其他 | 洛氏硬度 HRA，不小于 | 维氏硬度 HV，不小于 | 抗弯强度 MPa，不小于 |
| L | S | 10 | 3～6 | 余量 | 微量 | 90.0 | 1550 | 1300 |
|  |  | 20 | 5～9 | 余量 | 微量 | 89.0 | 1400 | 1600 |
|  |  | 30 | 7～12 | 余量 | 微量 | 88.0 | 1200 | 1800 |
|  |  | 40 | 11～17 | 余量 | 微量 | 87.0 | 1100 | 2000 |
|  | T | 10 | 13～18 | 余量 | 微量 | 85.0 | 950 | 2000 |
|  |  | 20 | 17～25 | 余量 | 微量 | 82.5 | 850 | 2100 |
|  |  | 30 | 23～30 | 余量 | 微量 | 79.0 | 650 | 2200 |

表2（续）

| 特征代号 | 分类 | 分组号 | 基本成分 | 力学性能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Co（Ni、Co+ Ni） | WC | 其他 | 洛氏硬度 HRA，不小于 | 维氏硬度 HV，不小于 | 抗弯强度 MPa，不小于 |
| L | Q | 10 | 5～7 | 余量 | 微量 | 89.0 | 1300 | 1300 |
|  |  | 20 | 6～9 | 余量 | 微量 | 88.0 | 1200 | 1800 |
|  |  | 30 | 8～15 | 余量 | 微量 | 86.5 | 1200 | 2000 |
|  | V | 10 | 14～18 | 余量 | 微量 | 85.0 | 950 | 2100 |
|  |  | 20 | 17～22 | 余量 | 微量 | 82.5 | 850 | 2200 |
|  |  | 30 | 20～26 | 余量 | 微量 | 81.0 | 750 | 2250 |
|  |  | 40 | 25～30 | 余量 | 微量 | 79.0 | 650 | 2300 |
| 注：洛氏硬度和维氏硬度中任选一项。 |

2.4  耐磨零件用硬质合金的金相组织结构要求

孔隙度、非化合碳及宏观孔洞分档和质量等级应符合表3规定。

| 等级 | 孔隙度 不大于 | 非化合碳 不大于 | 宏观孔洞分档 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ＞25μm～75μm | ＞75μm～125μm | ＞125μm～175μm | ＞175μm～225μm | ＞225μm |
| 普通级 | A04B02 | C02 | ≤5个 | ≤2个 | ≤1个 | ≤1个 | 不允许 |
| 较高级 | A02B02 | C02 | ≤3个 | ≤1个 | ≤1个 | ≤1个 | 不允许 |
| 注1：采用光学显微镜（100X）检查试样全视场。 注2：宏观孔洞测量范围为2㎝2内。判定时，允许以等个数的小孔洞替代其后的大孔洞。 |

  - 作业条件推荐

耐磨零件用硬质合金作业条件推荐如表4所示。

| 分类分组代号 | 作业条件推荐 |
| --- | --- |
| LS | 10 | 适用于金属线材直径小于6mm的拉制用模具、密封环等。 |
|  | 20 | 适用于金属线材直径小于20mm，管材直径小于10mm的拉制用模具、密封环等。 |
|  | 30 | 适用于金属线材直径小于50mm，管材直径小于35mm的拉制用模具。 |
|  | 40 | 适用于大应力、大压缩力的拉制用模具。 |
| LT | 10 | M9以下小规格标准紧固件冲压用模具。 |
|  | 20 | M12以下中、小规格标准紧固件冲压用模具。 |
|  | 30 | M20以下大、中规格标准紧固件、钢球冲压用模具。 |
| LQ | 10 | 人工合成金刚石用顶锤。 |
|  | 20 | 人工合成金刚石用顶锤。 |
|  | 30 | 人工合成金刚石用顶锤、压缸。 |
| LV | 10 | 适用于高速线材高水平轧制精轧机组用辊环。 |
|  | 20 | 适用于高速线材较高水平轧制精轧机组用辊环。 |
|  | 30 | 适用于高速线材一般水平轧制精轧机组用辊环。 |
|  | 40 | 适用于高速线材预精轧机组用辊环。 |

# Text boxes

ICS  77.160

H  70

中华人民共和国国家标准

GB/T 18376.3—2014

代替 GB/T 18376.3—2001

硬质合金牌号
第3部分：耐磨零件用硬质合金牌号

Grades of cemented carbide

Part 3:grades of cemented carbide for wear parts

（送审稿）

（2014-7-28）

××××-××-××发布

××××-××-××实施