《硬质合金牌号  第3部分：耐磨零件用硬质合金牌号》国家标准

（讨论稿）编制说明

一、工作简况

1.1 任务来源

根据国家标准委《关于下达2012年第一批国家标准制修订计划的通知》（国标委综合[2012]50号）要求，确定了国家标准《硬质合金牌号  第3部分：耐磨零件用硬质合金牌号》GB/T 18376.3—2001由株洲硬质合金集团有限公司负责修订，计划编号为：20121173-T-610，要求2014年度完成“三稿三审”程序，提交报批稿。

1.2 产品概况

硬质合金是由粉末冶金方法生产的、由难熔金属化合物和粘结金属组成的一种复合材料。它具有硬度高、耐磨、强度和韧性较好、耐热、耐腐蚀等一系列优良性能，特别是它的高硬度和耐磨性，即使在500℃的温度下也基本保持不变，在1000℃时仍有很高的硬度和耐磨性，很高的抗压强度，较低的热膨胀系数，良好的化学稳定性。因此，其应用领域非常广泛，在耐磨零件用硬质合金制品方面，其使用得到了极大的开发。

本标准适用于耐磨零件用硬质合金。

1.3  起草单位情况及主要工作过程

1.3.1 起草单位情况

株洲硬质合金集团有限公司是国家“一五”期间建设的156项重点工程之一。主要生产金属切削工具、矿山及油田钻探采掘工具、硬质材料、钨钼制品、钽铌制品、稀有金属粉末制品等六大系列产品。硬质合金号称“工业的牙齿”，广泛应用于冶金、机械、地质、煤炭、石油、化工、电子、轻纺及国防军工等领域，是一个基础性产业，关系到国民经济发展的质量和水平。公司目前下设1个产品专业事业部、13个生产厂、5家控股子公司，是国内最大的硬质合金生产、科研、经营和出口基地，被湖南省认定为“十大标志性工程”企业。 
　　公司拥有较强的技术创新能力。拥有国家级硬质合金重点实验室、国家级技术中心、分析测试中心和具有国际先进水平的研发中心。“十五”计划以来，累计投资20亿元，重点建设了以金属切削工具为主的钻石工业园、以钨冶炼为主的郴州钨制品有限公司和以印刷电路板微钻为主的深圳金洲科技园，同时组织实施了钨钼、钽铌和硬质合金老系统等10多项技术改造，多项生产技术达到或接近当代世界先进水平。技术创新投入达到销售收入的4%，新产品对销售收入的贡献率达到25%以上。 
　　公司拥有健全的营销网络。前移营销平台，着力构建以点带面、点面结合、多层次、多渠道的立体营销网络，产品国内市场占有率30%左右，并销往世界70多个国家和地区。“钻石牌”商标1999年被国家工商行政管理局认定为中国驰名商标，并相继在英国、丹麦、韩国、澳大利亚、以色列、加拿大等47个国家与地区注册。“钻石牌”硬质合金于2007年被国家技术监督局评为“中国名牌”产品。 
　　公司形成了较为完整的企业文化。秉承“世界工具，财富利器”的经营理念，持守“精诚创造价值”的核心价值观，坚持 “以心为本”的管理理念，遵从“精以敬业，诚以待人”的行为基准，大力弘扬“追求过硬，进取无限”的企业精神，始终把“重科技，严管理，质量第一，钻石牌产品全力满足顾客需求”作为质量方针，追求“打造国际知名品牌，跻身世界硬质合金强势企业”的目标。不断发展和丰富的企业文化，形成了推动企业前进的强大合力。

1.3.2 主要工作过程

《硬质合金牌号  第3部分：耐磨零件用硬质合金牌号》GB/T 18376.3—2001发布至今已有十多年，随着世界经济一体化进程大幅提升，硬质材料、耐磨零件应用等领域发展越来越快，其对硬质合金的需求越来越多，要求也越来越高。为适应国民经济的发展要求，促进硬质合金行业的技术进步性。及时修订《硬质合金牌号 第3部分：耐磨零件用硬质合金牌号》国家标准是十分必要。

株洲硬质合金集团有限公司根据生产实际及当前市场情况组织公司生产、质控、营销等部门骨干、技术人员对此标准进行了重新审查及论证，作为本标准修订的依据。

2014年7月25日～2014年7月27日，全国有色金属标准化技术委员会组织的标准会议在内蒙古呼和浩特召开，来自中国有色金属工业标准计量质量研究所、自贡硬质合金有限责任公司、株洲硬质合金集团有限公司等13家单位的27位专家对本标准讨论稿进行了讨论，与会专家一致同意按照修改意见修改后形成标准提交送审，修改意见如下：

1）前言增加起草规则描述，修改提出单位为“全国有色金属标准化技术委员会”；

2）范围章节将“牌号表示规则”放在“使用分类”之前，同时在要求之后增加“作业推荐条件”；

3）2.1条增加示例2，补充细分代号示例；

4）表2基本成分栏删除Mo粘接相组成；

二、标准编制原则和确定标准主要内容的论据

2.1  编制原则

1） 标准的格式严格按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》以及《有色金属冶炼产品国家标准、行业标准编写示例》的规定进行。

2） 修订后的标准充分反映了当前国内各生产企业的技术水平，便于生产，宜于应用。

3） 参照国外先进标准，有利于与国际先进水平接轨，对国内生产企业及相关行业的技术进步将产生积极的推动作用。

2.2  修订内容

根据目前生产水平状况及市场需求、用户使用的需要对原标准进行了牌号表示规则、金相组织结构要求、试验方法、检验规则及检验结果的判定等方面内容的修订，修订稿与原标准的主要差别见表1。

表1

| 序号 | 内容 | 原标准 | 修订稿 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 牌号表示规则：YL20.1。 | 牌号表示规则：LS30。 |
| 2 | 2.4 | 有耐磨零件用硬质合金普通级的金相组织结构要求。 | 提高了耐磨零件用硬质合金普通级的金相组织结构要求，详见表2。 |
| 3 | 5、6 | 有试验方法、检验规则及检验结果的判定的内容。 | 删去了试验方法、检验规则及检验结果的判定等内容，使内容与标准更相符。 |

2.2.1  牌号表示规则的修改

根据市场及生产的实际情况，对牌号表示规则进行了修改。

新修订的耐磨零件用硬质合金牌号由特征代号、分类代号、分组号（用10、20、30……等两位数字组表示，必要时，可在两个组别号之间插入一个中间补充组号，用15、25、35……等表示）、细分代号（需要时使用，字符不超过3位，第一位为大写的英文字母，后面可跟阿拉伯数字1～99）组成，表示如下：

L   X   XX   X

细分代号，用英文字母表示，需要时使用；

分组号,见表2；

分类代号，见表1，需要时使用；

特征代号，表示耐磨零件用硬质合金。

示例：分类为金属线、棒、管拉制用硬质合金、分组为30的硬质合金牌号，标记为：LS30。

2.2.2  金相组织结构要求的调整

原标准制定于2001年，距今已有10多年，随着世界经济一体化进程大幅提升，硬质材料、耐磨零件等领域发展越来越快，其对硬质合金的需求越来越多，要求也越来越高。为适应国民经济的发展要求，促进硬质合金行业的技术进步性，提高金相组织结构要求势在必行。

- a)  在“金相组织结构要求”中，本标准将原来的“普通级孔隙度A04B04，提高到A04B02，非化合碳不大于C04提高到C02”, ，使标准更加符合市场的要求；

- b)  在“金相组织结构要求”中，提高了宏观孔洞的要求，普通级宏观孔洞总个数由原来的不超过12个，改为不超过9个，使标准更加符合当前的生产实际情况。

- c)  在“金相组织结构要求”中，规定了“采用100X光学显微镜检查试样全视场”和“宏观孔洞测量范围为2㎝2内”，使表述更加规范、具体，内容表达更加准确。

金相组织结构要求的具体调整内容详见表2。

表2

| 等级 | 孔隙度 不大于 | 非化合碳 不大于 | 宏观孔洞分档 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ＞25μm～75μm | ＞75μm～125μm | ＞125μm～175μm | ＞175μm～225μm | ＞225μm |
| 普通级 | A04B02 | C02 | ≤5个 | ≤2个 | ≤1个 | ≤1个 | 不允许 |
| 较高级 | A02B02 | C02 | ≤3个 | ≤1个 | ≤1个 | ≤1个 | 不允许 |
| 注1：采用光学显微镜（100X）检查试样全视场。 注2：宏观孔洞测量范围为2㎝2内。判定时，允许以等个数的小孔洞替代其后的大孔洞。 |

2.2.3  取消试验方法、检验规则及检验结果的判定的内容

原标准有试验方法、检验规则及检验结果的判定相关要求，因为该标准不是产品标准，删去这些内容，使标准与实际更相符。

三、标准水平分析

3.1  采用国际标准和国外先进标准的程度

目前没有检索到相应的国际标准和国外先进标准，本标准主要依据我国标准件行业用户的使用要求确定。

3.2  国际和国外同类标准水平的对比分析

由于没有检索到相应的国际标准和国外先进标准，暂时无法对比分析。

3.3  与现有标准及制订中的标准协调配套情况

本标准与现有制订中的标准无交叉重复。

  - 涉及国内外专利及处置情况

经查，本标准没有涉及国内外专利。

四、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

暂无。

六、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议继续作为推荐性国家标准。

七、贯彻标准的要求和措施建议

暂无贯彻标准的要求和措施建议。

八、废止现行有关标准的建议

本标准发布后替代GB/T 18376.3-2001《硬质合金牌号 第3部分：耐磨零件用硬质合金牌号》。

九、其他应予说明的事项

暂无其他应予说明的事项。

十、预期效果

本标准充分考虑了我国硬质合金企业生产体系状况以及发展的要求。

标准发布执行后，能解决原标准与当前市场不适应的问题，将引导硬质合金行业的规范发展，能够促进硬质合金企业的有序竞争，对行业的发展有着重要的指导作用。

在本标准实施后，可以积极向生产厂家及国内外用户推荐采用本标准。

《硬质合金牌号  第3部分：耐磨零件用硬质合金牌号》国家标准编制小组

二〇一四年七月二十八日

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：硬质合金牌号 第3部分：耐磨零件用硬质合金牌号       承办人：刘铁梅 共1 页  第1 页

标准项目负责起草单位：株洲硬质合金集团有限公司      电 话：0731-28260169  2014年07月28日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前言 | 前言增加起草规则描述，修改提出单位为“全国有色金属标准化技术委员会”。 | 中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 采纳 |  |
| 2 | 正文 | 范围章节将“牌号表示规则”放在“使用分类”之前，同时在要求之后增加“作业推荐条件”。 | 中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 采纳 |  |
| 3 | 正文 | 2.1条增加示例2，补充细分代号示例2。 | 自贡硬质合金有限责任公司 | 采纳 |  |
| 4 | 正文 | 表2基本成分栏删除Mo粘接相组成。 | 西安瑞福莱钨钼有限公司宝鸡分公司 | 采纳 |  |
| 5 | 正文 | 无意见 | 钢铁研究总院 | —— |  |
| 6 | 正文 | 无意见 | 苏州先端稀有金属有限公司 | —— |  |
| 7 | 正文 | 无意见 | 广州有色金属研究院 | —— |  |
| 8 | 正文 | 无意见 | 西安宝德粉末冶金有限责任公司 | —— |  |
| 9 | 正文 | 无意见 | 北京天龙钨钼科技有限公司 | —— |  |
| 10 | 正文 | 无意见 | 厦门金鹭特种合金有限公司 | —— |  |

说明：发送“征求意见稿”的单位数：9个。

收到“征求意见稿”后，回函的单位数：9个。

收到“征求意见稿”后，回函并有建议或意见的单位数： 3个。

没有回函的单位数： 0个。