ICS 77.160

H 71

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T ××—20××

YS/T ××

磷酸铁锂

Lithium Iron Phosphate

（审定稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

YS

- 前    言

本标准是按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准起草单位：深圳市天骄科技开发有限公司。

本标准主要起草人：

磷酸铁锂

- 1  范围

本标准规定了磷酸铁锂的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）内容。

本标准适用于锂离子电池用正极材料磷酸铁锂。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1717  颜料水悬浮液pH值的测定

GB/T 5162  金属粉末  振实密度的测定

GB/T 5314  粉末冶金用粉末 取样方法

GB/T 6283  化工产品中水分含量的测定  卡尔•费休法（通用方法）

GB/T 13390  金属粉末比表面积的测定  氮吸附法

GB/T 19077.1  粒度分析  激光衍射法  第1部分：通则

GB/T 20252  钴酸锂

GB/T 23365  钴酸锂电化学性能测试方法  比容量及首次充放电效率测试方法

GB/T 23366  钴酸锂电化学性能测试方法  平台容量比率及循环寿命测试方法

YS/T***（所有部分） 磷酸铁锂化学分析方法

JCPDS（01-83-2092）  磷酸铁锂X射线粉末衍射标准图谱

- 3  术语和定义

GB/T 20252  中的术语和定义适用于本文件。

- 4  要求

- 4.1  化学成分

- 4.1.1  产品的化学成分应符合表1的规定。

- 4.1.2  产品的水分含量应不大于0.2％。

表1 化学成分                               质量分数/%

| 化学成分 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主含量 | Li | 3.9~5.0 |
|  | Fe | 33~36 |
|  | P | 18~20 |
| 杂质含量 | Cu | ≤0.005 |
|  | Na | ≤0.03 |
|  | Ca | ≤0.03 |
|  | Zn | ≤0.03 |

- 4.2  外观质量

产品的外观应颜色均一，无结块、无夹杂物。

- 4.3  晶体结构

产品的晶体结构应符合JCPDS标准（01-83-2092）。

- 4.4  物理性能

- 4.4.1  振实密度

产品的振实密度应不小于0.7g/cm3。

- 4.4.2  粒度分布

产品的粒度分布要求呈正态分布，特征值要求范围如下：

D50应大于等于2.0μm小于等于5.0μm；Dmax小于等于40μm。

- 4.4.3  比表面积

产品的比表面积应不大于20m2/g。

- 4.5  pH值

产品的pH值应在9.0~11.0范围内。

- 4.6  电化学性能

- 4.6.1  首次放电比容量

产品在电压范围2.5V~4.1V，0.1C充放电倍率条件下的首次放电比容量应不小于140mAh/g。

- 4.6.2  首次充放电效率

产品在电压范围2.5V~4.1V，0.1C充放电倍率条件下的首次充放电效率应不小于85％。

- 4.6.3  循环寿命

产品在电压范围2.5V~3.8V，1C充放电倍率条件下，放电容量达到第首次循环放电容量的80%时，循环次数应不低于2000次。

- 5 试验方法

- 5.1  化学成分

5.1.1  产品化学成分的测定按YS/T***（所有部分）的规定进行。

- 5.1.2  产品的水分测定按GB/T 6283的规定进行。

- 5.2  外观质量

产品外观用目视检查。

- 5.3  晶体结构

产品的晶体结构用X射线粉末衍射仪检查。

- 5.4  物理性能

- 5.4.1  振实密度

产品振实密度的测定按GB/T 5162的规定进行。

- 5.4.2  粒度分布

产品粒度分布的测定按GB/T 19077.1的规定进行。

- 5.4.3  比表面积

产品比表面积的测定按GB/T 13390的规定进行。

- 5.5  pH值

产品pH值的测定按GB/T 1717的规定进行。

- 5.6  电化学性能

- 5.6.1  首次放电比容量

产品首次放电比容量的测定按GB/T 23365的规定进行。

- 5.6.2  首次充放电效率

产品首次充放电效率的测定按GB/T 23365的规定进行。

- 5.6.3  循环寿命

产品循环寿命的测定按GB/T 23366的规定进行。

- 6  检验规则

- 6.1  检查和验收

- 6.1.1  产品应由供方进行检验。保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

6.1.2  需方应对收到的产品按照本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起三个月内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方共同进行。

- 6.2 组批

产品应成批提交验收，每批应由同一混合料组成, 每批重量不超过3t。

- 6.3  检验项目及取样

6.3.1 检验分类

本标准规定的产品检验分为：

a) 逐批检验；

b) 周期检验。

6.3.2  逐批检验

每批产品进行逐批检验。

6.3.3  周期检验

周期检验在正常生产情况下，每一个月应进行一次。当原材料或生产工艺发生重大变化时或长期停产后恢复生产时应进行周期检验。

6.3.4  逐批检验和周期检验的项目及取样数量

6.3.4.1  逐批检验和周期检验的项目及取样数量见表2

表2 检验项目及取样规定

| 检验项目 | 取样数量 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 | 检验类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批1份 | 4.1.1 | 5.1.1 | 逐批检验 |
| 水分 |  | 4.1.3 | 5.1.3 | 逐批检验 |
| 外观质量 | 逐桶 | 4.2 | 5.2 | 逐批检验 |
| 振实密度 | 每批3份 | 4.4.1 | 5.4.1 | 逐批检验 |
| 粒度分布 | 每批5份 | 4.4.2 | 5.4.2 | 逐批检验 |
| 比表面积 | 每批3份 | 4.4.3 | 5.4.3 | 逐批检验 |
| pH值 | 每批3份 | 4.5 | 5.5 | 逐批检验 |
| 晶体结构 | 每批1份 | 4.3 | 5.3 | 周期检验 |
| 首次放电比容量 | 每批1份 | 4.6.1 | 5.6.1 | 逐批检验 |
| 首次充放电效率 |  | 4.6.2 | 5.6.2 | 逐批检验 |
| 循环寿命 |  | 4.6.3 | 5.6.3 | 周期检验 |

6.3.4.2  产品的取样按GB/T 5314的规定进行。每批取样总量不得少于5kg。

- 6.4  检验结果判定

6.4.1  产品的化学成分、水分、晶体结构、振实密度、粒度分布、比表面积和pH值的检验中有一项不合格，判该批不合格。

6.4.2  外观质量检验不合格，判该桶产品不合格。

6.4.3  按GB/T 23365规定的方法制成6支试验电池，任取其中3支电池做首次放电比容量和首次充放电效率的检验，若有2支性能达不到本标准要求，判不合格；但允许另取3支电池做重复试验，若有2支性能都达到本标准要求，判该批产品合格。

6.4.4  按GB/T 23366规定的方法制成6支试验电池，任取其中3支电池做电池循环寿命的检验，若有2支性能达不到本标准要求，判不合格；但允许另取3支电池做重复试验，若有2支性能都达到本标准要求，判该批产品合格。

- 7  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

- 7.1  标志

- 铝塑包装袋表面不作标志,包装纸箱或纸桶上应贴有合格证，其上标明：

a) 供方名称；

b) 产品名称；

c) 批号；

d) 净重；

e) 防潮字样或标志；

f) 本标准编号；

g) 生产日期。

- 7.2  包装

- 经检验合格的产品按25kg为一包装单位（也可按合同约定包装单位）。内包装用复合铝塑袋包装，热塑密封后装入纸箱或纸桶中。

- 7.3  运输和贮存

按7.2条要求包装的产品，可用各种方式运输，但应避免损坏包装，使产品受潮。产品适合密封存放于无酸、碱气氛之处，在内包装袋密封情况下无环境湿度要求。产品自生产之日起，在所要求包装条件下，保质期为一年。

- 7.4  质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

a)  供方名称、地址、电话、传真；

b)  产品名称；

c)  批号；

d)  数量；

e)  分析检验结果和供方质量检验部门印记；

f)  本标准编号；

g)  出厂日期。

- 8  合同（或订货单）内容

订购本标准所列产品的合同（或订货单）内容应包括以下内容：

a)  产品名称；

b)  数量；

c)  本标准编号；

d)  其他。