YS

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替YS/T 298-2007《高钛渣》，本标准与YS/T 298-2007相比主要变化如下：

—高钛渣的牌号由四个增加到七个；对CaO、MgO含量进行了分别要求，增加了Cr2O3、V2O5的含量要求。

—修改了产品粒度 ；

—增加了产品水分含量及其检验方法；

—修改了检查与验收；

—修改了组批；

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准起草单位：云南新立有色金属有限公司，遵义钛业股份有限公司、中航天赫钛业股份有限公司。

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

—YB 2401-78、YS/T 298-1994、YS/T 298-2007

高钛渣

1  范围

本标准规定了高钛渣的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容。

本标准适用于以钛铁矿为原料，采用电炉熔炼生产的供四氯化钛、人造金红石及钛白粉使用的高钛渣。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

YS/T 514.1   高钛渣、金红石化学分析方法 第1部分:二氧化钛的测定 硫酸铁铵滴定的方法

YS/T 514.2   高钛渣、金红石化学分析方法 第2部分:全铁量的测定 重铬酸钾滴定法

YS/T 514.4   高钛渣、金红石化学分析方法 第4部分：二氧化硅量的测定 称量法、钼蓝分光光度法

YS/T 514.5   高钛渣、金红石化学分析方法 第5部分：氧化铝量的测定 EDTA滴定法

YS/T 514.9   高钛渣、金红石化学分析方法 第9部分:氧化钙、氧化镁、一氧化锰、磷、三氧化二铬和五氧化二钒量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

高钛渣 high titanium slag

系指钛铁矿经过电炉熔炼富集处理后含钛较高的矿物原料，TiO2含量不小于85%。

4 要求

4.1 产品牌号

产品按化学成分分为7个牌号（TZ94、TZ92-1、TZ92-2、TZ90-1、TZ90-2、TZ85-1、TZ85-2）。

4.2 牌号及化学成分

产品的牌号及化学成分应符合表1的规定。

表1                  质量分数 %

| 牌号 | TiO2，不小于 | 杂质含量，不大于 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Fe | P | CaO | MgO | MnO | Cr2O3 | V2O5 | SiO2 | Al2O3 |
| TZ94 | 94．00 | 3.00 | 0.02 | 0.10 | 0.90 | 2.00 | 0.25 | 0.40 | 1.5 | 1.5 |
| TZ92-1 | 92.00 | 3.50 | 0.03 | 0.15 | 1.20 | 2.50 | 0.30 | 0.40 | 2.2 | 2.0 |
| TZ92-2 | 92.00 | 3.50 | 0.03 | 0.50 | 2.50 | 2.50 | 0.30 | 0.60 | 2.2 | 2.0 |
| TZ90-1 | 90.00 | 4.00 | 0.03 | 0.20 | 1.50 | 2.50 | 0.30 | 0.40 | 2.5 | 2.2 |
| TZ90-2 | 90.00 | 4.00 | 0.03 | 0.60 | 2.40 | 2.50 | 0.30 | 0.60 | 2.5 | 2.2 |
| TZ85-1 | 85.00 | 4.50 | 0.03 | 0.20 | 1.50 | 2.50 | 0.30 | 0.40 | 3.5 | 2.5 |
| TZ85-2 | 85.00 | 4.50 | 0.03 | 0.80 | 2.70 | 3.00 | 0.30 | 0.60 | 3.5 | 2.5 |

4.3 水分

产品水分应不大于0.30%。

4.4 产品粒度

产品粒度应符合表2的规定。

表2

| 粒度范围 | 粒度组成 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 74μm～850μm | ＞850μm不大于5 %， 74μm-600μm＞75%，≤74μm不大于5 % | 用于沸腾氯化及海绵钛生产 |
| ≤74μm | ≤74μm不小于70 % | 用于溶盐氯化及海绵钛生产 |

4.5 外观质量

产品为黑色细颗粒状固体。无目视可见的夹杂物。

5 试验方法

5.1 化学成分

5.1.1  产品中二氧化钛的测定、按YS/T 514.1的规定进行。

5.1.2  产品中全铁量的测定、按YS/T 514.2的规定进行。

5.1.3  产品中二氧化硅量的测定、按YS/T 514.4 的规定进行。

5.1.4  产品中氧化铝量的测定、按YS/T 514.5 的规定进行。

5.1.5  产品中氧化钙、氧化镁、一氧化锰、磷、三氧化二铬、五氧化二钒按YS/T 514.9的规定进行。

5.2 水分

称取约100 g试样，准确至0.01 g，置于已在105℃恒重的试样盘中，放入电烘箱内，升温至105 ℃干燥2 h，将其移入干燥器中，冷却至室温，称重。以后每次干燥1 h称重，直至两次称重之差不超过0.000 5 g，视为恒重。计算产品水分含量。

5.3粒度

产品的粒度的检验采用筛分法进行。将标准筛重叠，从上至下按筛孔由大至小依次重叠。将标准筛置于振筛机上，并称取200g试样放入最上面的标准筛内，启动振筛机，震动筛分5min后停止。取下标准筛，分别称量各层筛上下的试样重量，记录数据，计算其占试样量的百分比。

5.4外观质量

产品的外观质量检验用目测法进行。

6  检验规则

6.1  检查和验收

6.1.1  产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，检验结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应在收到产品之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托供需双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

6.2  组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号产品组成。每批产品质量不大于110 t。

6.3 取样

每批产品随机抽取袋数，大包装(1000 kg／袋)每五袋抽取一袋取份样，份样量不小于100 g，然后合成大样。小包装(25、30 kg／袋)，每二十袋抽取一袋取份样，份样量不小于30 g，然后合成大样。取样兼顾上、中、下层，检查外观质量。

6.4  制样

将样品全部混匀，用四分法缩分至 300 g以上，测完水分后再分成三等份，一份供粒度分析用，一份经研磨至74 μm以下供化学成分分析用，一份作保留样存查。

6.5  检验结果判定

6.5.1化学成分检验不合格，则在该批产品中另取双倍试样对该不合格项进行重复检验，若重复检验仍有结果不合格时，则判该批产品为不合格。

6.5.2水分不合格，判该批产品为不合格，在合同中具体约定。

6.5.3产品粒度不合格，则在该批产品中另取双倍试样对该不合格项进行重复检验，若重复检验仍有结果不合格时，则判该批产品为不合格。

6.5.4产品外观质量检验不合格，判该批产品为不合格。

7  标志、包装、运输、贮存及质量证明书

7.1  标志

产品外包装上，应注明产品名称或合格证。

a)供方名称；

b)产品名称；

c)批号；

d)牌号；

e)净重；

f)防雨标志；

g)包装日期。

7.2  包装、运输、贮存

7.2.1 产品应采用双层材料成袋包装，内层用塑料袋，外层用麻袋或编织袋。

7.2.2 产品分大包装和小包装。大包装每袋净重量为1000 kg；小包装每袋净含量为25、30 kg。袋口封严，运输、贮存过程中不得淋雨或受潮。需方对包装有特殊要求时，由供需双方协商，并在订货单（或合同）中注明。

7.3  质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明:

a)  供方名称、地址、电话及传真；

b)  产品名称；

c)  批号、牌号、净重、件数；

d)  本标准编号；

e)  各项分析检验结果和供方质检部门印记；

f)  出厂日期。

8  订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）应包括下列内容：

a)  产品名称；

b)  牌号；

c)  总重量及单件重量；

d)  供需双方协商的特殊要求；

e)  本标准编号。

f)  其他。

# Text boxes

ICS 73.060.99

D 43

中华人民共和国工业和信息化部 发布

发布

201X - XX - XX实施

201X - XX - XX发布

高钛渣

High titanium slag

(审定稿)

YS/T 298—201×

代替YS/T 298-2007

中华人民共和国有色金属行业标准