YS

DAITI

前      言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替YS/T 322-1994《冶金用二氧化钛技术条件》。

本标准与YS/T 322-1994相比主要变化如下：

——化学成分新增加了Al2O3、Cr2O3的要求，原有的单质除C外全部改为氧化物，规定二氧化钛的计算。

——取消等级，只保留牌号。

——规定水分和粒度的检测方法。

——对标准中的标志、包装、运输、贮存进行明确。

——补充了订货单的要求。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准起草单位：云南新立有色金属有限公司、大连融得特种材料有限公司、宝鸡钛业股份有限公司。

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——YB 523-1965；

——YB 523-1982；

——YS/T 322-1994。

冶金用二氧化钛

1  范围

本标准规定了冶金用二氧化钛（以下简称二氧化钛）的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、储存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

本标准适用于各种类型含钛耐高温合金以及对钛纯度要求较高的其他制品用的二氧化钛。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6284  化工产品中水分测定的通用方法 干燥减量法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 19077.1 粒度分析 激光衍射法

3  要求

3.1  产品分类

产品按化学成分分为二个牌号YTiO2-1、 YTiO2-2 。

3.2  化学成分

产品的化学成分应满足表1的规定。需方如对产品的化学成分有特殊要求时，可由供需双方商定。

表1                               质量分数/%

| 牌号 | 化学成分 |
| --- | --- |
|  | TiO2，不小于 | 杂质含量，不大于 |
|  |  | Al2O3 | Cr2O3 | Fe2O3 | CuO | PbO2 | SnO2 | Sb2O3 | Bi2O3 | As2O3 | SiO2 | P2O5 | C | SO3 |
| YTiO2-1 | 99.5 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0．001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| YTiO2-2 | 99 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.0015 | 0.0015 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.35 | 0.05 | 0.1 | 0.05 |

3.3  水份

二氧化钛的水份不大于0.5%。

3.4  粒度

二氧化钛的粒度应不大于0.09mm，大于0.09mm的小于0.5%。

3.5外观质量

产品应为白色粉末，无目视可见的夹杂物及结块。

4  试验方法

4.1 化学成分

产品中的化学成分应按供需双方协商的方法进行。

4.2 水份

产品中的水分按照GB/T 6284 化工产品中水分测定的通用方法 干燥减量法的规定进行。

4.3 粒度

产品的粒度按照GB/T 19077.1粒度分析 激光衍射法的规定进行。

4.4  外观质量

产品的外观质量用目视法进行检验。

5  检验规则

5.1  检查和验收

5.1.1 产品应由供货方进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方应对收到的产品按本标准及订货单（或合同）的规定进行验收，如检验结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决，如需仲裁，仲裁取样由供需双方在需方进行。

5.2  组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号的产品组成。每批重应不大于3吨。

5.3  检验项目

每批产品应进行化学成分、粒度、水份、外观质量的检验。

5.4  需方取样方法

产品取样应从每批交付的产品中按10%（批量少于40袋时，则抽取20%）抽袋进行取样，每袋取样量应基本相等，将试样混匀，用四分法缩分至400g左右，分装三份，一份供化学成分检验，一份供粒度、水分检验，一份保存备查。仲裁取样可参照此法进行。

5.5  检验结果判定

5.5.1 化学成分检验不合格，判定该批产品不合格。

5.5.2 水份检验不合格，判定该批产品不合格。

5.5.3 粒度检验不合格，判定该批产品不合格。

5.5.4 外观检验不合格，判定该批产品不合格。

6  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

6.1  标志

产品包装上应注明：

- 供方名称；

- 产品名称及牌号；

- 批号；

- 净重；

- 防潮；

- 轻放。

6.2  包装

产品可用塑料编织袋内衬塑料薄膜袋包装，也可用其他适宜的包装材料包装。每件产品净重10kg～25kg。

6.3  运输

产品在运输过程中应采取措施，防止包装袋损伤、雨淋及化学药品的浸蚀。

6.4  贮存

产品应存放于通风、干燥的仓库中，防止其他化学品的浸蚀。

6.5  质量证明书

每批产品应附质量证明书，其中注明：

- 供方名称、地址、电话；

- 产品名称及牌号；

- 产品批号、净重、件数；

- 各项分析结果及质量检验部门印记；

- 本标准编号；

- 出厂（或包装）日期。

7  订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 数量（净重）；

- 本标准编号；

- 其他需协商的内容。

# Text boxes

| 中华人民共和国工业和信息化部 | 发布 |
| --- | --- |

201×-××-××实施

201×-××-××发布

冶金用二氧化钛

Titania for metallurgy application

（审定稿）

YS/T 322－20XX

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.120.50

H 61

代替 YS/T 322-1994