冶金用二氧化钛

编制说明

（审定稿）

冶金用二氧化钛行业标准编制说明

一、工作简况

1.1 项目来源

根据工业和信息化部 《关于印发2013年行业标准制修订计划的通知》（工信厅科[2013]102号）的要求，由云南新立有色金属有限公司、宝钛集团有限公司、大连融德特种材料有限公司负责修订《冶金用二氧化钛》有色行业标准，项目计划编号为2013-0365T-YS，计划完成年限为2014年。

1.2 本标准所涉及的产品简况

冶金用二氧化钛是用于制作钛合金及其它制品的一种添加料，外观为白色粉末，其纯度和杂质含量要求较高，杂质的带入将会造成其性能的改变，影响其合金的质量，粒度大小会影响使用效果，粒度太细，使用过程中会飘散，水分要求低，否则将影响铸锭。

1.3 承担单位情况及主要工作过程

1.3.1 承担单位情况

云南新立有色金属有限公司为云南冶金股份有限公司控股中外合资企业，是云南省重点扶持的钛产业企业。按照高起点、高水平打造钛产业的定位，积极寻求当今国际先进工艺技术，引进南非、德国、乌克兰等国家的先进生产工艺技术，在楚雄州的武定县建成8万吨/a高钛渣冶炼及配套矿山采选项目，禄丰县建成1万吨/a海绵钛和6万吨/a氯化法钛白粉项目。目前，除钛白粉项目处于试生产外，其它两个项目已进入正式生产经营状态，氯化法钛白粉是我国目前建成的最先进和规模最大的钛白粉生产基地。公司具有雄厚的生产和研发实力，已完成多项专利的申报和授权，以国内领先、国际一流的目标打造钛产业，在国内外同行中具有较大的影响力。

1.3.2 主要工作过程

云南新立有色金属有限公司接到《冶金用二氧化钛》编写任务后，组织相关的技术人员，成立了标准编制小组。于2013年11月向宝钛集团有限公司、大连融德特种材料有限公司及长沙仙桃电子股份有限公司发出调查函，通过收集和整理国内生产和使用二氧化钛信息和技术资料，对国内生产制造和质量水平进行了充分论证，于2014年3月形成有色行业标准《冶金用二氧化钛》讨论初稿。

征求意见稿完成后及时发送至各相关单位征求意见。2014年3月26日全国有色金属标准化技术委员会在扬州市主持召开了标准讨论会，来自全国有色金属标准化技术委员会、宝钢特钢有限公司、宝钛集团股份有限公司、湖南金天钛业科技有限公司、大连融德特种材料有限公司、湖南湘投金天钛金有限公司、遵宝钛业有限公司、宝鸡钛业股份有限公司、西安宝德粉末冶金有限责任公司、云南新立有色金属有限公司、广东东方锆业科技股份有限公司、赣州有色冶金研究所等11家单位的15名专家对本标准的讨论稿进行了讨论，专家们提出了宝贵意见和建议（见意见汇总处理表）

编制小组根据会议汇总意见，对标准进行修改，修改完成后及时发给共同起草单位征求意见，同时通过公司营销部门对一些用户进行调查，收到用户反馈的意见和建议（见意见汇总处理表）：

编制小组认为上述意见比较切合实际，对标准进行修改，形成了预审稿之后，于2014年7月8日发给共同起草单位讨论，7月14日，大连融德特种材料有限公司反馈，对预审稿没其他有意见。

预审稿于7月25日在呼和浩特标准会上进行预审，会上，专家们提出了宝贵意见（见意见汇总处理表），根据会上提出的意见进行修改，修改完成后，发给共同起草单位进行讨论，形成审定稿。

二、标准编制原则和确定标准主要内容的论据

2.1 标准编制原则

本标准格式按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第一部分：标准的结构与编写》的要求进行编写。

本标准在参照国内同类产品生产技术水平的基础上，体现了国内大多数企业和行业对冶金用二氧化钛质量的要求。充分考虑生产单位和使用单位对产品质量的要求及国内当前的生产技术水平，力争做到标准切实可行，具有可操作性，能够被应用单位普遍接受。

2.2确定标准主要内容的论据

2.2.1 增加规范性引用文件

根据标准编制的有关要求，增加了规范性引用文件。

2.2.2把技术要求改为要求

根据标准编写格式，把技术要求改为要求，并按标准格式进行编写。

2.2.3 标准品种及牌号修改

增加了产品分类条款，取消了产品等级，直接采用牌号：YTiO2-1、YTiO2-2代替原来的等级和牌号，表述简洁明确。

2.2.4产品化学成分修改

产品原标准中化学成分如表1所示。

表1  产品的化学成分

| 等 级 | 牌 号 | 化 学 成 分，% |
| --- | --- | --- |
|  |  | TiO2 含量不小于 | 杂 质 含 量，不大于 |
|  |  |  | Cu | Pb | Sn | As | Sb | Bi | SO3 | P2O5 | Fe2O3 | SiO2 | C |
| 一级 | YTiO2-1 | 99.5 | 0.02 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.25 | 0.05 |
| 二级 | YTiO2-2 | 99 | 0.02 | 0.0015 | 0.0015 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.35 | 0.1 |

编写小组查询大量信息及调查了一些厂家对二氧化钛的要求，从使用的实际情况出发，对产品的化学成分修改如下：

（1）在保留原有的成分的基础上增加了Al2O3、Cr2O3。 因为二氧化钛是钛的氧化粉状物，其成分基本为氧化态存在，所以化学成分中的Cu、Pb、Sn、As、Sb、Bi修改为氧化态。

（2）杂质虽以氧化态表示，其结果数值仍然不变。

经过修改后的产品化学成分如表2所示。

表2  产品的化学成分                       质量分数/%

| 牌号 | 化学成分 |
| --- | --- |
|  | TiO2，不小于 | 杂质含量，不大于 |
|  |  | Al2O3 | Cr2O3 | Fe2O3 | CuO | PbO2 | SnO2 | Sb2O3 | Bi2O3 | As2O3 | SiO2 | P2O5 | C | SO3 |
| YTiO2-1 | 99.5 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| YTiO2-2 | 99 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.0015 | 0.0015 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.35 | 0.05 | 0.1 | 0.05 |

2.2.5产品烧减量的修改

原标准中烧减量修改为水份。因烧减量没有规定其检测温度，改为水份更为清晰，同时规定水份的检测方法。

2.2.6对粒度进行修改

二氧化钛的粒度标准不变，增加粒度检测的方法。

2.2.7对试验方法和检验规则修改

原标准的试验方法和检验规则是合在一起的，新标准按照GB/T 1.1的要求进行分开编写，并增加了相关条款的内容。

2.2.8对标志、包装、运输、贮存条款进行修改

原标准的标志、包装、运输、贮存条款按GB/T 1.1的要求，修改为标志、包装、运输、贮存及质量证明书，并增加了相关条款的内容，把贮存的内容修改为“产品应存放于通风、干燥的仓库中”

三、 标准水平分析

3.1采用国际标准和国外先进标准的程度

经查，国际标准中无冶金用二氧化钛标准，国外有类似标准如CNS 16-1989二氧化钛（颜料）、CNS 3072-1970二氧化钛（橡胶用）、JIS K5116-2004 二氧化钛(颜料) 、JIS K8703-2011 二氧化钛(IV)(试剂)，但这些标准与冶金用二氧化钛的要求差异较大，不适用冶金用二氧化钛，因此本标准不采用其他国际或国外标准。

3.2国际、国外同类标准水平的对比分析

经查，国外无相同的标准。

3.3与现有标准及制定中标准协调配套的情况

经查，标准与现有标准及制定中的标准无重复交叉情况。

3.4 涉及国内外专利及处置情况

经查，本标准不涉及国内外知识产权问题。

四、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

该标准的制定符合现行法律、法规的要求，与其他强制性国家标准没有冲突。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

六、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议作为推荐性标准发布实施。

七、贯彻标准的要求和措施建议

由于本标准在YS/T 322-1994标准基础上进行了合理修订，因此可建议向厂家及用户推广使用用本标准。

八、废止现行有关标准的建议

本标准颁布实施后，代替YS/T 322-1994，建议废止YS/T 322-1994。

九、其他应予说明的事项

无。

十、预期效果

本标准的制定，充分考虑了我国目前冶金用二氧化钛的制备方法和工艺技术水平状况，以及钛合金行业对二氧化钛当前及发展的要求。标准颁布实施后，将引导和规范生产企业对二氧化钛的质量控制，促进企业的有序竞争和发展，成为质量一致性检验的重要依据，对二氧化钛质量的提升起到推进作用。

《冶金用二氧化钛》标准编制小组

二〇一四年九月十七日