对修订YS/T322-94冶金用二氧化钛讨论稿意见汇总处理表

标准项目名称：《冶金用二氧化钛》  承办人：崔庆雄     共1页 第1页

标准项目负责起草单位： 云南新立有色金属有限公司

宝钛集团有限公司

大连融德特种材料有限公司

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 英文标题应改为“Titania formetaiiurgyapplication” | 大连融德特种材料有限公司 | 采纳 |
| 2 | 前言 | 只需要列出主要的修改部分 | 扬州标准会 | 采纳 |
| 3 | 3.1 | 三个牌号改为两个 | 扬州标准会 | 采纳 |
| 4 | 3．2 | 1、化学成分应保留Cu、Pb、Sn、As、Sb、Bi等元素应； 2、粒度仍按原标准。 | 宝鸡钛业股份有限公司、上海马腾新型材料厂、宝鸡宏吉金色材料有限公司、宝鸡瑞熙钛业有限公司、宝鸡市渭滨区怡鑫金色加工厂、云南钛业股份有限公司、宝鸡恒溢工贸有限公司 | 采纳，化学成分以氧化物表示；粒度表述进行完善。 |
| 5 | 3.3 | 将“105℃挥发份”改为“水份” | 扬州标准会 | 采纳 |
| 6 | 3.4 | 粒度的描述应重新组织 | 宝钛集团有限公司 | 采纳 |
| 7 | 3.6 | 删除“3.6条款”及后面相关内容 | 扬州标准会 | 采纳 |
| 8 | 6.1.1 | “供货名称”改为“供方名称” | 扬州标准会 | 采纳 |
| 9 | 6.2 | 每袋产品净重25Kg，在使用中偏重、易吸潮，建议改为10Kg较实用。 | 湖南金天钛业科技有限公司 | 采纳，对每袋产品净重改为：10kg-25kg。 |
| 10 | 6.4 | “产品应存放于凉爽、通风、干燥、无腐蚀性气氛的仓库中”改为“产品应存放于通风、干燥的仓库中” | 扬州标准会 | 采纳 |

对修订YS/T322-94冶金用二氧化钛预审稿意见汇总处理表

标准项目名称：《冶金用二氧化钛》  承办人：崔庆雄     共1页 第1页

标准项目负责起草单位： 云南新立有色金属有限公司

宝钛集团有限公司

大连融德特种材料有限公司

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 整个标准采用格式模块不对，应按正规标准格式进行编写 | 呼和浩特标准会、宝钛集团有限公司、大连融德特种材料有限公司 | 采纳 |
| 2 | 3.2.2 | 应删除“3.2.2 二氧化钛质量分数为100%减去表1中杂质实测值总和后的余量。” | 呼和浩特标准会、宝钛集团有限公司 | 采纳 |
| 3 | 4.1 | 改为“化学成分按供需双方协商的方法进行“ | 呼和浩特标准会、宝钛集团有限公司 | 采纳 |
| 4 | 4.2 | 水份检验方法改为“GB/T 6284” | 呼和浩特标准会 | 采纳 |
| 5 | 4.2 | 4.2条不规范，建议直接引用GB/T5211.3 | 宝钛集团有限公司 | 不采纳（GB/T5211.3是颜料105℃挥发物检验标准） |
| 6 | 4.3 | 粒度检验方法改为“GB/T 19077.1粒度分析 激光衍射法的规定进行。” | 呼和浩特标准会 | 采纳 |
| 7 | 5.2 | 改为“产品应成批提交验收，每批应由同一牌号的产品组成，每批重应不大于3吨。” | 呼和浩特标准会 | 采纳 |
| 8 | 6.2 | 应增加每件产品的重量的定义。 | 呼和浩特标准会、宝钛集团有限公司 | 采纳 |
| 9 | 7 | 7 b）质量要求指什么？建议删除 | 宝钛集团有限公司 | 采纳 |