ICS 77.120.99

H 65

中华人民共和国国家标准

金   属   铈

Cerium metal

（预审稿）

20xx-xx-xx发布

20xx-xx-xx实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

GB/T xxxx—201x

发布

- 前    言

本标准是按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草的。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本标准主要起草单位：赣州虔东稀土集团股份有限公司、XXX、XXX、XXX。

本标准主要起草人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

金 属 铈

- 范围

本标准规定了金属铈的要求、试验方法、检验规则与包装、标志、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于经熔盐电解法制得的，供稀土磁性材料、稀土储氢合金、特种钢及有色金属合金添加剂等用的金属铈。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12690  稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

GB/T 14635  稀土金属及其化合物化学分析方法  稀土总量的测定

GB/T 18115.2  稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法  铈中镧、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定

- 要求

  - 产品分类

产品按化学成分分为Ce-3N、Ce-2N5、Ce-2NA、Ce-2NB四个牌号。

  - 牌号示例

Ce - 3N

第二层次  表示该产品的级别（规格） Ce/RE≥99.9%

第一层次  表示该产品的名称

  - 化学成分

产品牌号及化学成份应符合表1的规定。如需方对产品有特殊要求，供需双方可另行协商确定。

表1

| 产品 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RE 不小于 | Ce/RE 不小于 | 杂质含量 不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 稀土杂质/RE | 非稀土杂质 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fe | Si | Al | Ca | Mg | C | S | Mo+W |
| Ce-3N | 99.0 | 99.9 | 0.1 | 0.10 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.1 |
| Ce-2N5 | 99.0 | 99.5 | 0.5 | 0.15 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.1 |
| Ce-2NA | 99.0 | 99.0 | 1.0 | 0.30 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.1 |
| Ce-2NB | 99.0 | 99.0 | 1.0 | 0.50 | 0.03 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.1 |

以下为修改后对比表：

表1

| 产品牌号 |  | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字符牌号 | 数字牌号 | RE 不小于 | Ce不小于 | Ce/RE 不小于 | 杂质含量 不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 稀土杂质/RE | 非稀土杂质 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Fe | Si | Al | Ca | Mg | C | S | Mo+W |
| Ce-3N | 24030 | 99.0 | 99.56 | 99.9 | 0.1 | 0.10 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.1 |
| Ce-2N5 | 24025 | 99.0 | 99.10 | 99.5 | 0.5 | 0.15 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.1 |
| Ce-2NA | 24020A | 99.0 | 98.43 | 99.0 | 1.0 | 0.30 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.1 |
| Ce-2NB | 24020B | 99.0 | 98.17 | 99.0 | 1.0 | 0.50 | 0.03 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.1 |

  - 外观

3.4.1  产品为铸态银灰色金属。

3.4.2  产品表面应清洁，无尖锐毛刺，无肉眼可见夹杂物。

- 试验方法

  - 化学成分

4.1.1  稀土总量（RE）的分析方法按GB/T 14635的规定进行。

4.1.2  稀土杂质含量的分析方法按照GB/T 18115.2的规定进行。

4.1.3  非稀土杂质含量的分析参照GB/T 12690的规定进行。

4.1.4  主稀土元素相对纯度的计算方法：（1-稀土杂质/稀土总量）*100%。

4.1.5  稀土主元素的计算方法：1-（稀土杂质+非稀土杂质）。

  - 数值修约

按GB/T 8170的规定进行。

  - 外观质量

用目视检查。

- 检验规则

  - 检验与验收

5.1.1  产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

  - 组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

  - 检验项目

每批产品应进行化学成分和外观检验。

  - 取样与制样

5.4.1  化学成分的仲裁取样件数按表2的规定进行。

表2

| 每批重量/Kg | ≤10 | >10~50 | >50~100 | ＞100~200 | ＞200~500 | ＞500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样数量/块 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 |

5.4.2  化学成分分析的取样方法按下述规定进行：

取样时，首先将试样打磨干净，用直径5mm～10mm的钻头在金属锭上下两面等距离处各钻3点以上，弃去距锭块表面0.5mm～1.0mm的钻屑，然后钻取试样，取样量不少于10g,将所得试样迅速混匀缩分至所需数量，并立即放入带盖的磨口瓶中密封保存。

  - 检验结果判断

化学成分分析结果与本标准规定不符合时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行重复试验，如仍有任一项结果不合格，则判该批产品为不合格。

外观检验结果与本标准规定不符合时，则直接判该批产品为不合格。

- 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

  - 标志、包装

6.1.1  包装桶（箱）外应有不褪色标志，注明：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 牌号、批号；

- 净重、毛重；

- 出厂日期及"防潮"标志或字样。

6.1.2  产品采取防氧化措施密封装入铁桶中。如需方对包装有特殊要求，则供需双方另行协商。

  - 运输、贮存

运输时严防雨淋受潮。产品需存放在干燥处，不得露天放置。

  - 质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 牌号、批号、净重、毛重、件数；

- 各项分析检验结果及供方质量检验部门印记；

- 本标准编号；

- 检验日期；

- 出厂日期。