中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

前    言

本标准是按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草的。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本标准主要起草单位：赣州虔东稀土集团股份有限公司、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

本标准主要起草人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

镨 钕 氧 化 物

1  范围

本标准规定了镨钕氧化物的要求、试验方法、检验规则与包装、标志、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于从稀土矿和钕铁硼永磁材料加工后废料中提取制得的镨钕氧化物，供电解制备镨钕合金和玻璃、陶瓷等添加剂用。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12690  稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

GB/T 14635  稀土金属及其化合物化学分析方法  稀土总量的测定

GB/T 26417  镨钕合金及其化合物化学分析方法 稀土配分量的测定

3  要求

3.1  产品分类

产品按化学成分分为（PrNd）xOy-85Nd、（PrNd）xOy-80Nd、（PrNd）xOy-75Nd、（PrNd）xOy-70Nd四个牌号。

3.2  牌号示例

（PrNd）xOy - 85Nd

第二层次  表示该产品的级别（规格）

第一层次  表示该产品的名称

3.3  化学成份

产品牌号及化学成分应符合表1的规定。如需方有特殊要求，供需双方可另行协商确定。

表1

| 产品牌号 | （PrNd）xOy-85Nd | （PrNd）xOy-80Nd | （PrNd）xOy-75Nd | （PrNd）xOy-70Nd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分（质量分数）/% | REO不小于 | 99 | 99 | 99 | 99 |
|  | Pr6O11/REO | 15±2 | 20±1 | 25±1.5 | 30±2 |
|  | Nd2O3/REO | 85±2 | 80±1 | 75±1.5 | 70±2 |
|  | 杂质含量不大于 | Y2O3/REO | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  | La2O3/REO | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|  |  | CeO2/REO | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|  |  | Sm2O3/REO | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  | 其他稀土/REO | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  | Fe2O3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|  |  | SiO2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  | CaO | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  | Al2O3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  | B2O3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|  |  | Na2O | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | SO42- | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  | Cl- | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  | 灼减量 | 1 |

以下为修改后对比表：

表1

| 产品牌号 | 字符牌号 | （PrNd）xOy-85Nd | （PrNd）xOy-80Nd | （PrNd）xOy-75Nd | （PrNd）xOy-70Nd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数字牌号 | 040085 | 040080 | 040075 | 040070 |
| 化学成分（质量分数）/% | REO不小于 | 99 | 99 | 99 | 99 |
|  | (Pr6O11+ Nd2O3) | 98.19 | 98.19 | 98.19 | 98.19 |
|  | Pr6O11/REO | 15±2 | 20±1 | 25±1.5 | 30±2 |
|  | Nd2O3/REO | 85±2 | 80±1 | 75±1.5 | 70±2 |
|  | 杂质含量不大于 | 稀土杂质 | Y2O3/REO | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | La2O3/REO | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|  |  |  | CeO2/REO | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|  |  |  | Sm2O3/REO | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | （Eu2O3+ Gd2O3+ Tb4O7+ Dy2O3+ Ho2O3+ Er2O3+ Tm2O3+ Yb2O3+ Lu2O3）/REO | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  | 非稀土杂质 | Fe2O3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|  |  |  | SiO2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | CaO | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | Al2O3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | B2O3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|  |  |  | Na2O | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | SO42- | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | Cl- | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  | 灼减量 | 1 |

3.4  外观

3.4.1  产品为棕灰色粉末。

3.4.2  产品应洁净、无目视可见机械夹杂物。

4  试验方法

4.1  化学成分

4.1.1  稀土总量（REO）的分析方法按GB/T 14635.1的规定进行。

4.1.2  镨钕含量及稀土杂质含量的分析方法按GB/T 26417的规定进行。

4.1.3  B2O3和SO42-的分析方法按供、需双方认可的方法进行。

4.1.4  其余非稀土杂质含量的分析参照GB/T 12690的规定进行。

4.1.5  主稀土元素相对纯度的计算方法：（1-稀土杂质/稀土总量）*100%。

4.1.6  稀土主元素的计算方法：1-（稀土杂质+非稀土杂质）。

4.2  数值修约

按GB/T 8170的规定进行。

4.3  外观质量

用目视检查。

5  检验规则

5.1  检查与验收

5.1.1  产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2  组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

5.3  检验项目

每批产品应进行化学成分和外观检验。

5.4  取样与制样

5.4.1  产品的仲裁取样件数按表2的规定进行。

表2

| 件（袋）数 | 1～5 | 6～49 | 50～100 | ＞100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 件（袋）数的100% | 5 | 件（袋）数的10% 取整数 | 件（袋）数的平方根 取整数 |

5.4.2  化学成分分析的取样方法按下述规定进行：

每件（袋）取样量不少于100g,将试样充分混匀后，以四分法迅速缩分至所需量，装入试样袋密封。

5.5  检验结果判断

化学成分分析结果与本标准规定不符合时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行重复试验，如仍有任一项结果不合格，则判该批产品为不合格。

外观检验结果与本标准规定不符合时，则直接判该批产品为不合格。

6    标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1  标志、包装

6.1.1  每袋（件）外应附标签，注明：

- 供方名称；

- 产品名称、牌号；

- 批号；

- 净重、毛重；

- 出厂日期及"防潮"标志或字样。

6.1.2   产品内包装采用双层塑料袋，经热压或绳扎封口，每袋净重分别为25Kg、40Kg、50Kg；外包装为铁桶或塑料编织袋。如需方对包装有特殊要求，则供需双方另行协商。

6.2  运输、贮存

运输时严防雨淋受潮。产品需存放在干燥处，不得露天放置。

6.3  质量证明书

每批产品应附上质量证明书，注明：

- 供方名称；

- 产品名称和牌号；

- 批号；

- 净含量和件数；

- 各项分析检验结果及检验部门印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期。

# Text boxes

发布

20xx-xx-xx实施

20xx-xx-xx发布

镨 钕 氧 化 物

Praseodymium-neodymium oxides

（预审稿）

GB/T xxxx—201x

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

H 65