稀土国家标准《镨钕氧化物》编制说明

- 工作简况

- 任务背景

镨钕氧化物已广泛应用在玻璃、陶瓷、磁性材料、催化剂等领域，特别是PrNd-Fe-B系磁体的问世，使世界磁性材料进入了一个崭新的发展阶段，也对镨钕氧化物的开发和进一步完善给以极大的推动作用。研究镨钕氧化物的性能指标及控制技术，为满足材料行业对镨钕氧化物性能要求，对稀土工业的发展和新材料工业技术进步具有重要的意义。

原标准《镨钕氧化物》为行业标准，标准号为XB/T 206-2007，2007年8月颁布，于2008年1月实施，迄今为止已发行六年多。随着镨钕氧化物应用领域的不断扩大及生产技术的不断进步，市场对产品质量的要求已发生新的变化，为与产业发展更好的结合，保持标准的先进性，从而更好地指导生产企业及用户，适应市场形势的变化，特按计划要求将此标准首次制定为国家标准，以满足要求并且更加规范。

- 任务来源

根据稀土标委[2013]13号文“关于召开2013年度全国稀土标准化技术委员会年会暨《稀土术语》等32项稀土标准工作会议的通知”，“镨钕氧化物”国家标准计划正式下达，计划编号为：20130312-T-469，完成年限为：2014年。稀土标委会于2013年11月苏州会议上完成了任务落实，确定虔东稀土集团股份有限公司为主要起草单位。

- 起草单位情况

虔东稀土集团股份有限公司（以下简称虔东集团），是一家专业从事稀土各类产品生产经营的民营企业。经过20多年的快速发展，虔东集团由最初的金属冶炼企业发展成为集稀土分离、稀土金属冶炼、稀土新材料于一体的现代化企业集团，旗下拥有赣州科力稀土新材料有限公司等15家全资或控股子公司，其中3家为中外合资企业。

虔东集团已初步建立了完整的科研、试验、生产、检测体系和具有国内先进水平的稀土分离、稀土金属、稀土磁性材料、稀土结构陶瓷、稀土光电晶体材料、稀土荧光粉、稀土资源回收、稀土加工设备制造等生产线。先后组织实施了国家“863计划”项目、国家“973计划”项目、国家科技支撑计划项目、国家星火计划项目、国家火炬计划项目等70多个国家、省、市级科技项目。虔东集团先后被评为“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家技术创新示范企业”、“江西省节能先进企业”、“江西省节能减排科技示范企业”等数十项荣誉称号。

虔东集团近年来参加过《钕铁硼废料化学分析方法 第3部分：硼、钴、铝、铜、铬、镍、锰、钛、钙、镁含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法》XB/T612.3-2013、《钕铁硼速凝合金薄片》GB/T29655-2013、《镨钕镝合金》GB/T29917-2013、《镨钕镝合金化学分析方法》GB/T29656-2013等数十项国家、行业标准的制修订。

- 主要工作过程

接到任务后，我公司结合目前产品实际情况通过上网、电话联络等多种方式查询和了解相关的其它生产厂家及用户的质量标准，结合市场要求和当前生产厂家的平均质量水平，经过多次讨论修改，最终在2014年5月份形成了标准征求意见稿。

2014年5月-6月将标准征求意见稿以邮件形式发至相关生产厂家，根据反馈回来的意见和建议完善标准的征求意见稿，形成预审稿。

2014年7月X日之前，将预审稿、编制说明及征求意见稿意见汇总等（电子版）发送至稀土标委会秘书处。

- 主要技术内容

- 根据杂质含量及相关的物理性能对镨钕氧化物进行分类

以（PrNd）xOy-85Nd牌号为例，（PrNd）xOy表示该产品名称，为镨钕氧化物；85Nd表示该产品的规格，即该产品稀土Nd的含量为85%，Pr的含量为15%。

- 确定各种成分的分析方法

2.1  稀土总量（REO）的分析方法按GB/T 14635.1的规定进行。

2.2  镨钕含量及稀土杂质含量的分析方法按供方现行的方法进行。

2.3  非稀土杂质含量的分析参照GB/T 12690的规定进行。

- 确定产品的取样及包装要求

产品的仲裁取样件数按表1的规定进行。

表1

| 件（袋）数 | 1～5 | 6～49 | 50～100 | ＞100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 件（袋）数的100% | 5 | 件（袋）数的10% 取整数 | 件（袋）数的平方根取整数 |

化学成分的取样方法按下述规定进行：

每件（袋）取样量不少于100g,将试样充分混匀后，以四分法迅速缩分至所需量，装入试样袋密封。

包装要求：产品内包装采用双层塑料袋，经热压或绳扎封口，每袋净重分别为25Kg、40Kg、50Kg；外包装为铁桶或塑料编织袋。如需方对包装有特殊要求，则供需双方另行协商。

- 标准编制时间计划

1、标准编制前的查询、调研、论证      2013年11月~2014年5月；

2、标准征求意见稿：                  2014年5月20日前完成；

3、草案广泛征求意见：                2014年5~6月；

4、意见汇总形成预审稿：              2014年7月10日前完成；

5、完成预审：                        2014年7月28日；

6、完成审定                          2014年 X月X日。

- 标准编制原则

1、原则性：标准的格式严格按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》以及《有色金属冶炼产品国家标准、行业标准编写示例》的规定进行。

2、适应性：《氧化镨钕》行业标准颁布执行已六年，产品和市场对产品质量的要求已发生新的变化，本标准的制定，能与产业发展更好的结合，保持标准的先进性，从而更好地指导生产企业及用户，适应市场形势的变化。

3、先进性：该标准为国内首次提出，填补了国内标准空白。通过标准的建立，为相当一部分企业在氧化镨钕的分析活动中提供了最基本的技术依据，节省了大量人力物力，创造出良好的社会效益和可观的经济效益。

虔东稀土集团股份有限公司

2014.07.05