ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国国家标准

GB/T ×××××.1—200×

稀土永磁材料物理性能测试方法

第2部分：力学性能的测定

Test method of the physical properties of rare-earth permanent

magnetic materials

Part 2：measurement of mechanical properties

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

前    言

GB/T XXXXX-201X《稀土永磁材料物理性能测试方法》共分2个部分：

——第1部分：磁通温度特性的测定；

——第2部分：力学性能的测定。

本部分为第2部分。

本部分由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本部分负责起草单位：钢铁研究总院。

本部分主要起草人：李卫、朱明刚、李安华、冯海波、王会杰等。

本标准一验单位：北京有色金属研究总院。

本标准二验单位：中国科学院宁波材料技术与工程研究所、北京工业大学。

稀土永磁材料物理性能测试方法

第2部分：力学性能的测试

- 范围

本部分规定了稀土永磁材料力学性能中抗弯强度和断裂韧性KⅠC的测定方法。

本部分适用于稀土永磁材料的抗弯强度和断裂韧性KⅠC的测定。抗弯强度的测定范围：20 MPa~2000 Mpa；断裂韧性KⅠC的测定范围: 0.5 MPa•m1/2~50 MPa•m1/2。

- 规范性引用文件

YB/T 5349-2006 金属弯曲力学性能试验方法

GB/T 4161-2007 金属材料平面应变断裂韧度KΙC试验方法

GB/T 6569-2006 精细陶瓷弯曲强度试验方法

- 术语

- GB 4161 、GB/T 14452 和GJB 360A界定的以及下列术语适用于本标准。

- 3.1

- 跨距（Ls）span

- 弯曲试验装置上试样两支承点间的距离，mm。

- 3.2

- 最大弯曲应力（Fbb）the biggest force in bending

- 弯曲力在试样弯曲外表面产生的最大正应力, N。

- 3.3

- 抗弯强度（σbb）bending strength

- 试样弯曲至断裂，断裂前所达到的最大弯曲力，按弹性弯曲应力公式计算的最大弯曲应力, MPa。

- 3.4

- Pmax the biggest load before the specimen fractures

- 试样所能承受的最大载荷, N。

- 3.5

- 断裂韧度（KIC）fracture toughness

- 测定的应力强度因子KI的临界值，MPa•m1/2。其中罗马数字Ⅰ，指Ⅰ型裂纹及裂纹顶端处于平面应变状态。KIC它表征材料抵抗裂纹扩展的能力，是度量材料韧性好坏的一个定量指标。

- 抗弯强度的测定

4.1 方法原理

将试样对称地安放于弯曲试验装置上，对试样连续施加弯曲力，直至试样断裂。从试验机测力度盘上或从记录的弯曲力-挠度曲线上读取最大弯曲力，计算试样的抗弯强度。

4.2 试验仪器及配件

4.2.1 试验机：各类万能试验机和压力试验机均可使用。试验机精确度为一级或优于一级。试验机应能在本标准规定的速度范围内控制试验速度，加卸力应平稳、无振动、无冲击。

4.2.2 三点弯曲试验装置（见图1）

4.2.2.1滚柱的硬度应不低于试样的硬度，其表面粗糙度Ra值应不大于0.8μm。

4.2.2.2两支承滚柱的直径应相同，施力滚柱的直径一般与支承滚柱的直径相同。

4.2.2.3滚柱的长度应大于试样直径或宽度。

4.2.2.4两支承滚柱的轴线应平行，施力滚柱的轴线应与支承滚柱的轴线平行。

4.2.2.5施力时弯曲试验装置不应发生相对移动和转动。施力滚柱的轴线至两支承滚柱的轴线的距离应相等，偏差不大于±0.5%。

4.2.2.6力的作用方向应垂直于两支承滚柱的轴线所在平面。

4.2.3 安全防护罩

试验时应在弯曲试验装置周围装设安全防护罩，以防试样断裂碎片飞出伤害试验人员。

4.3 测试步骤

- 4.3.1  样品处理

4.3.1.1抗弯强度的测试采用矩形横截面试样。试样的形状、尺寸、公差及表面要求应符合表1和表2的要求。如需方有特殊要求，供需双方可另行协商。

表1 抗弯强度的测试采用矩形横截面试样                     mm

| 试样 | 三点弯曲 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | h×b | Ls | L |
| 矩形横截面 （稀土永磁材料用） | 5×6 | 14.5 | 20(>17) |

表2   试样的尺寸公差和形状公差                      mm

| 试样横截面 尺寸范围 | 非机加工试样 |  | 机加工试样 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 尺寸公差 | 形状公差 | 尺寸公差 | 形状公差 |
| ＞3～5 ＞5～10 ＞10～20 ＞20～45 | ±0.5 ±1.0 ±1.5 ±2.0 | 标称尺寸的3% | ±0.05 ±0.10 ±0.15 ±0.20 | 0.03 0.05 0.08 0.10 |
| 注：形状公差为跨距范围内同一横截面尺寸的最大值与最小值之差。 |  |  |  |  |

4.3.1.2 进行对比试验时：试样横截面形状、尺寸和跨距应相同。

4.3.1.3 样坯的切取与试样的制备

切取样坯和机加工试样的方法不应改变材料的弯曲力学性。

4.3.2 测量

4.3.2.1 样品尺寸测量

矩形横截面试样，计算弯曲应力时，取用中间处测量的高度和宽度。

4.3.2.2 试验温度

应在室温10～35℃下进行。

4.3.2.3弯曲应力增加速率

应控制在3～30Mpa/s范围内某个尽量恒定的值。

4.3.2.4  样品测量

将试样对称地安放于弯曲试验装置上，对试样连续施加弯曲力，直至试样断裂。从试验机测力度盘上或从记录的弯曲力-挠度曲线上读取最大弯曲力Fbb.三点弯曲试验示意图如图1所示。

h

F

L

LS/2

LS/2

施力滚柱

支承滚柱

支承滚柱

图1. 三点弯曲实验示意图

4.4 分析结果的计算与表述

按式（1）计算抗弯强度：

σbb=3FbbLs2bh2   -------------------------------------------（1）

式中：

Fbb——最大弯曲力Fbb，单位为牛顿（N）；

Ls —— 跨距，单位为毫米（mm）；

b —— 试样的宽度，单位为毫米（mm）；

h —— 试样的高度，单位为毫米（mm）。

4.5  精密度

4.5.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%.

表1

| 抗弯强度/MPa | 重复性限（r）/% |
| --- | --- |
| 100 |  |
| 200 |  |
| 300 |  |
| >400 |  |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

4.5.2允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表2

| 抗弯强度/MPa | 允许差/% |
| --- | --- |
| 100～200 | 25 |
| > 200～400 | 25 |

- 断裂韧性的测定

5.1方法原理

将试样对称地安放于弯曲试验装置上，对单边切口梁试样连续施加弯曲力（三点弯曲），直至试样断裂。从试验机测力度盘上或从记录的弯曲力-挠度曲线上读取最大弯曲力Pmax，计算应力强度因子KI的临界值KІC。由于稀土永磁材料为脆性材料，其弯曲断裂过程无明显“屈服”现象，这里认为Pmax=Pq。

5.2 试验仪器及配件

5.2.1试验机：

各类万能试验机和压力试验机均可使用。试验机精确度为一级或优于一级。试验机应能在本标准规定的速度范围内控制试验速度，加卸力应平稳、无振动、无冲击。

5.2.2 三点弯曲试验装置

5.2.2.1滚柱的硬度应不低于试样的硬度，其表面粗糙度Ra值应不大于0.8μm。

5.2.2.2两支承滚柱的直径应相同，施力滚柱的直径一般与支承滚柱的直径相同。

5.2.2.3滚柱的长度应大于试样直径或宽度。

5.2.2.4两支承滚柱的轴线应平行，施力滚柱的轴线应与支承滚柱的轴线平行。

5.2.2.5施力时弯曲试验装置不应发生相对移动和转动。施力滚柱的轴线至两支承滚柱的轴线的距离应相等，偏差不大于±0.5%。

5.2.2.6力的作用方向应垂直于两支承滚柱的轴线所在平面。

5.2.3 安全防护罩

试验时应在弯曲试验装置周围装设安全防护罩，以防试样断裂碎片飞出伤害试验人员。

5.3测试步骤

- 5.3.1  样品处理

5.3.1.1断裂韧度KIC的测定采用矩形横截面试样。试样的形状、尺寸、公差及表面要求应符合表3和表4的规定。如需方有特殊要求，和由供需双方协商确定。

表3 断裂韧性KⅠC的测试采用单边切口梁试样           mm

| 试 样 | W/B=2 | S=4W, 或3.5W | L | a | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B×W | S |  |  |  |
| 矩形横截面* （通常情况） | 10×20 | 80, 或70 | 85，或75 | 10 | <0.2 |
| 矩形横截面* （小样品） | 5×10 | 40 | 45 | 5 | <0.2 |

表4  试样的尺寸公差和形状公差                      mm

| 试样横截面 尺寸范围 | 非机加工试样 |  | 机加工试样 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 尺寸公差 | 形状公差 | 尺寸公差 | 形状公差 |
| ＞3～5 ＞5～10 ＞10～20 ＞20～45 | ±0.5 ±1.0 ±1.5 ±2.0 | 标称尺寸的3% | ±0.05 ±0.10 ±0.15 ±0.20 | 0.03 0.05 0.08 0.10 |
| 注：形状公差为跨距范围内同一横截面尺寸的最大值与最小值之差。 |  |  |  |  |

5.3.1.2由于稀土永磁材料的尺寸通常不会很大，在KIC试验中，当试样长度L’>2W时，试样的端面状态不会对KIC的测试值造成影响，所以在试验中试样粘结是允许的（见图2）。

w

B

载荷F

胶粘处

切口

支承辊

跨距 S

L’ > 2w

图2 单边切口梁三点弯曲实验示意图

5.3.1.3 进行对比试验时，试样横截面形状、尺寸和跨距应相同。

5.3.1.4 取样坯和机加工试样的方法不应改变材料的弯曲力学性。

5.3.2 测量

5.3.2.1 样品尺寸测量

矩形横截面试样，计算弯曲应力时，取用中间处测量的高度和宽度。

5.3.2.2 试验条件

应在室温10～35℃下进行试验。

5.3.2.3弯曲应力增加速率

压头位移速率应控制在0.1～0.2mm/min范围内某个尽量恒定的值。

5.3.2.4  样品测量

将试样对称地安放于弯曲试验装置上，对试样连续施加弯曲力，直至试样断裂。从试验机测力度盘上或从记录的弯曲力-挠度曲线上读取最大弯曲力Fbb.

5.4 分析结果的计算与表述

按式（2）计算KIC：

KIC=

....................................................（2 ）

式中  ：

KⅠC——断裂韧性，MPa·m1/2；

Pmax——试样所能承受的最大载荷，N；

S—— 跨距，mm；

B —— 试样的厚度，mm；

W —— 试样的高度，mm。

——为试样的形状因子，其中a为裂纹长度(即切口深度)，w为试样高度。

表5  弯曲试样的

| a/w | f(aw) | a/w | f(aw) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.450 | 2.29 | 0.505 | 2.70 |
| 0.455 | 2.32 | 0.510 | 2.75 |
| 0.460 | 2.35 | 0.515 | 2.79 |
| 0.465 | 2.39 | 0.520 | 2.84 |
| 0.470 | 2.43 | 0.525 | 2.89 |
| 0.475 | 2.46 | 0.530 | 2.94 |
| 0.480 | 2.50 | 0.535 | 2.99 |
| 0.485 | 2.54 | 0.540 | 3.04 |
| 0.490 | 2.58 | 0.545 | 3.09 |
| 0.495 | 2.62 | 0.550 | 3.14 |
| 0.500 | 2.66 |  |  |

5.5精密度

5.5.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。

表6

| 断裂韧性/MPa•m1/2 | 重复性限（r） |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 3 |  |
| 5 |  |
| >6 |  |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

5.5.2允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表7所列允许差。

表7

| 断裂韧性/MPa•m1/2 | 允许差 |
| --- | --- |
| <1～4 | 0.1 |
| > 5～6 | 0.1 |