GB/T XXXX—201X

钇 铝 合 金

Yttrium-Aluminium alloys

（预审稿）

201X—XX—XX发布                                         201X—XX—XX实施

前  言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本标准起草单位：湖南稀土金属材料研究院。

本标准参加起草单位：赣州虔东稀土集团股份有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、中国科学院长春应用化学研究所、xxx。

本标准主要起草人： 刘荣丽、黄美松、王志坚、易师、苏正夫、…..

钇铝合金

- 范围

本标准规定了钇铝合金产品的要求、试验方法、检验规则与标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于熔配法生产的钇铝合金，作为添加剂供生产铸造铝合金等用。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示与判定。

GB/T 12690.1 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法  高频-红外吸收法测     定碳量

- 要求

3.1化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。需方如对产品有特殊要求，由供需双方协商解决。

表1

| 产品 牌号 | 化 学 成 分 （质 量 分 数）/% |
| --- | --- |
|  | RE | Al | Y/RE 不小于 | 杂 质 含 量， 不大于 |
|  |  |  |  | 稀土杂质/RE | 非 稀 土 杂 质 |
|  |  |  |  |  | Si | Fe | Mn | Cu | Ni | C |
| 175030 | 30±2 | 余量 | 99.5 | 0.5 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.08 |
| 175020 | 20±2 | 余量 | 99.5 | 0.5 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.08 |
| 175010 | 10±2 | 余量 | 99.5 | 0.5 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.08 |

3.2外观

3.2.1 产品为铸态合金。

3.2.2 产品表面及其断口均呈灰黑色，应洁净，无目视可见的夹杂物和氧化脱落粉末。

- 试验方法

4.1化学成分

4.1.1产品中稀土总量的分析方法参照附录A（资料性附录）的规定进行。

4.1.2产品中稀土总量、其他稀土杂质及非稀土杂质含量的分析方法按供方现行方法进行。

4.1.3产品中碳的分析方法参照GB/T 12690.1 。

4.2断口组织检验

从每批合金块中任取一块，用压力试验机打断口，用目视进行检查。

4.3数值修约

数值修约按GB/T 8170的规定进行。

4.4外观检查

产品外观用目视检查。

- 检验规则

5.1检查与验收

5.1.1 产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

5.1.2 需方应对收到的产品进行检验，如检验结果与本标准规定不符，应在收到产品之日起二个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2组批

产品以每一炉次为一批，应成批提交检验。

5.3检验项目

每批产品应进行化学成分、外观及断口组织检验。

5.4取样与制样

化学成分分析的仲裁取样数量按表2的规定进行。取样时首先将试样打磨干净，用直径5mm～10mm钻头在合金块中部和两端等距离处取三点以上钻通取样。弃去距合金块表面1mm～1.5mm的钻屑，然后钻取试样，取样量不少于10g，将所得试样迅速混匀缩分至所需数量，立即放入带盖的磨口瓶中密封保存。

表2

| 每批重量，kg | ≤10 | >10～50 | >50～100 | >100～200 | >200～500 | ＞500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件数，块 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 |

5.5 检验结果判定

5.5.1化学成分仲裁分析结果与本标准规定不符合时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行重复检验,如仍不合格项,则判该批产品为不合格。

5.5.2 外观检验结果与本标准规定不符时，则直接判定该批产品为不合格。

- 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1 标志、包装

6.1.1 包装桶（箱）外应有不褪色明显标志，注明：

a) 供方名称;

b) 产品名称;

c) 牌号、批号、净重、毛重;

d) 出厂日期;

e) “防潮”标志或字样。

6.1.2 产品装入塑料袋内真空密封后，外包装桶一般为铁桶或木桶，包装形式也可由供需双方商定。

6.2 运输、贮存

产品运输时严防淋雨。须存放干燥处，不得露天放置。

6.3 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）牌号、批号、净重、毛重、件数；

d）各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

e）本标准编号；

f）检验日期；

g）出厂日期。

附录A

（资料性附录）

钇铝合金化学分析方法

稀土总量的测定  草酸盐重量法

A.1 范围

本方法规定了钇铝合金中稀土总量的测定方法。

本方法适用于钇铝合金中稀土总量的测定。测定范围：5.00%～50.00%。

A.2 方法原理

试样经盐酸溶解，以氢氧化钠两次分离铝基体，沉淀经盐酸溶解后，用氨水沉淀稀土，除去钙、镁等杂质，沉淀和滤纸用盐酸溶解和破坏，在pH1.5～2.0条件下用草酸沉淀稀土，沉淀经高温灼烧后生成稀土氧化物，称量测定稀土总量。

A.3 试剂

A.3.1   盐酸（ρ1.19g/mL）。

A.3.2   NaOH溶液（50%）。

A.3.3   NaOH溶液（2%）。

A.3.4   硝酸（1+1）。

A.3.5   高氯酸（ρ1.67g/mL）。

A.3.6   盐酸（1+1）。

A.3.7   氯化铵（分析纯）。

A.3.8   氨水（1+1）。

A.3.9   氯化铵-氨水洗液：100mL水中含2g氯化铵和2mL氨水。

A.3.10  草酸溶液（100g/L）。

A.3.11  草酸洗液（20g/L）。

A.3.12  间甲酚紫指示剂（1g/L乙醇溶液）。

A.4 设备

A.4.1   高温炉 1000℃

A.4.2   铂坩锅

A.4.3   分析天平（感量0.1 mg）。

A.5 试料

合金试料应去掉表面氧化层，取样后立即称量。

A.6 分析步骤

A.6.1 测定数量

称取两份试料，进行平行测定，取其平均值。

A.6.2 试料

按表1称取试料（A.5），精确至0.0001g。

表A.1

| 稀土总量 /﹪ | 试料/ g |
| --- | --- |
| 5～10 | 5.0 |
| 10～20 | 4.0 |
| 20～30 | 3.0 |
| 30～40 | 2.0 |
| 40～50 | 1.0 |

A.6.3  测定次数

称取两份试料进行平行测定，取其平均值。

A.6.4 空白试验

随同试料做空白试验。

A.6.5 测定

A.6.5.1  将试料（A.6.1）置于500mL塑料王杯中，缓慢加入50mL盐酸(A.3.1)，盖上表面皿加热至试料完全溶解，待样品溶清亮后，继续低温加热，直至样品溶液近干，取下冷却。加200mL水低温加热使结晶物全部溶解，边搅拌边加入50ml 50%NaOH溶液（A.3.2）,趁热过滤，用热2%NaOH溶液（A.3.3）洗涤滤渣5-6次。

A.6.5.2  滤渣连滤纸一起放入300mL玻璃杯中，加25mL硝酸（A.3.4），10mL 高氯酸（A.3.5），加热使沉淀和滤纸溶解完全，继续加热至高氯酸冒白烟，并蒸至近干。取下，稍冷后，加入1 mL盐酸（A.3.6），用水吹洗杯壁，加热溶解至清。重复A.6.5.1操作再次进行氢氧化钠沉淀稀土，分离铝。

A.6.5.3  将沉淀连同滤纸放入原烧杯中，10mL盐酸(A.3.6)，低温加热溶解，蒸发直至样品溶液约至2～3mL。随后加入2g氯化铵（A.3.7），加入氨水（A.3.8）至沉淀出现，并过量20mL，用水稀释至150mL，加热煮沸，取下稍冷，用中速定量滤纸过滤。用氯化铵-氨水洗液（A.3.9）洗涤烧杯2～3次，洗沉淀3～4次，弃去滤液。

A.6.5.4  将沉淀连同滤纸放入原烧杯中，加20mL盐酸（A.3.6），加热，待滤纸破碎后取下，加入100mL热水，在不断地搅拌下，加入30mL预沸的草酸溶液（A.3.10）沉淀稀土，加4滴间甲酚紫指示剂（A.3.2），用氨水（A.3.8）和盐酸（A.3.6）调至溶液pH1.5～2.0（精密pH试纸检验），于80～90℃保温40min，冷却至室温放置2h。

A.6.5.5  沉淀（A.6.5.4）用慢速定量滤纸过滤，用草酸洗液（A.3.11）洗烧杯2～3次，用带有橡皮头的玻璃棒擦洗杯壁，洗涤沉淀7～8次。

A.6.5.6  将沉淀（A.6.5.5）连同滤纸放入已恒重的铂坩埚(A.4.2)中，烘干，灰化后，于950℃高温炉（A.4.1）中灼烧60min，取出后置于干燥器中冷至室温，用分析天平（A.4.3）称重，重复操作，直至恒重，随同试料做空白试验。

A.7  分析结果的计算与表述

稀土总量以质量分数计，数值以％表示，按下式计算：

-------------------(A.1)

式中：                     m2——稀土氧化物质量与铂坩埚的质量，单位为克，g；

m1——空铂坩埚的质量，单位为克，g；

m0——空白的质量，单位为克，g；

m ——试料的质量，单位为克，g；

0.7874——氧化钇换算成金属钇的换算系数。

A.8   允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表A.2

| 稀土总量/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 5.00～20.00 | 0.20 |
| >20.00～40.00 | 0.30 |
| >40.00～50.00 | 0.40 |

# Text boxes

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

H 65

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布