XB

中华人民共和国稀土行业标准

废弃稀土荧光粉化学分析方法

第1部分：稀土氧化物总量的测定

重量法

Chemical analysis methods of waste rare earth phosphors—

Part 1: Determination of total rare earth oxides content —

Gravimetry

(预审稿)

中华人民共和国工业和信息化部发布

ICS 77.120.99

H14

XB/T XXXX—201X

201×-××-××发布

201×-××-××实施

前　　言

- 前　　言

XB/T XXX《废弃稀土荧光粉化学分析方法》共分3个部分：

第1部分：稀土氧化物总量的测定  重量法；

第2部分：铅、镉、汞含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法；

第3部分：氧化钇、氧化铕、氧化铈、氧化铽、氧化镧、氧化镝、氧化钆量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法。

本部分为XB/T XXX的第1部分。

本部分由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本部分负责起草单位：北京工业大学XXXXXXXX

本部分主要起草人：XXXXXXX

废弃稀土荧光粉化学分析方法

第1部分：稀土氧化物总量的测定

重量法

- 1  范围：

本部分规定了废弃稀土荧光粉中稀土氧化物总量的测定方法。

本部分适用于废弃稀土荧光粉中稀土氧化物总量的测定，测定范围10.00%~70.00%。

- 2  方法原理

- 试样经碱熔、水浸，盐酸溶解后，氨水分离、脱硅和草酸盐沉淀分离铝、镁、钡、钙、硅等杂质元素，在高温下灼烧草酸稀土生成稀土氧化物，称其质量，计算稀土氧化物总量。

- 3  试剂和材料

3.1  过氧化钠（分析纯）。

3.2  氯化铵（分析纯）。

3.3  盐酸（ρ1.19 g/mL）。

3.4  盐酸（1+1）。

3.5  硫酸（1+1）。

3.6  过氧化氢（30%）。

3.7  氨水（1+1）。

3.8  氯化铵洗液：2 g氯化铵（3.2）溶于100 mL水中，以氨水（3.7）调至pH值9～10。

3.9  硝酸（ρ1.42 g/mL）。

3.10  高氯酸（ρ1.67 g/mL）。

3.11  盐酸洗液（1+98）。

3.12  草酸溶液（100 g/L）。

3.13  草酸洗液（20 g/L）。

3.14  间甲酚紫（1 g/L，乙醇溶液）。

3.15  精密pH试纸（0.5～5.0）。

3.16  广泛pH试纸（0～14）。

3.17  中速滤纸。

3.18  慢速滤纸。

- 4  仪器

4.1  分析天平：感重0.1mg。

4.2  高温炉：温度＞1000 ℃。

4.3  镍坩埚。

4.4  铂金坩埚。

4.5  200目（孔径为74µm）标准筛。

- 5  试样

废弃稀土荧光粉在105 ℃下烘干至恒重，过筛200目（孔径为0.074 mm），球磨混匀，取样后立即称量。

- 6  分析步骤

- 6.1  试料

称取0.5g试样（5），精确至0.0001g。

- 6.2  测定数量

称取两份试料（6.1）独立进行平行测定，取其平均值。

- 6.3  空白试验

随同试料（6.1）做空白试验。

- 6.4  测定

6.4.1  称取0.5 g试样（精确至0.0001 g）置于预先盛有2 g过氧化钠（3.1）的镍坩埚中，混合均匀后加盖一层过氧化钠（3.1），加盖，然后放入650 ℃马弗炉中熔融30 min，取出，冷却。将坩埚置于300 mL烧杯中，加150 mL温水，加热浸取，待剧烈作用停止后，洗出坩埚和盖。向烧杯中加入30 mL盐酸（3.3）和1 mL过氧化氢（3.6），加热溶解至样品完全反应，冷却后装入100 mL容量瓶中，定容，混匀，待测定。

6.4.2  向试液（6.4.1）加入2 g氯化铵（3.2），用氨水（3.7）调出少量沉淀后，加20 mL氨水（3.7）〔此时pH约9~10（以广泛pH试纸（3.16）检验）〕，加1 mL过氧化氢（3.6），煮沸，取下，使pH值始终保持在约9~10（以广泛pH试纸（3.16）检验）。用中速滤纸（3.17）过滤，用氯化铵洗液（3.8）洗烧杯2~3次，洗沉淀7~8次，将滤纸连同沉淀取下放回原烧杯。

6.4.3  加入20 mL硝酸（3.9）、5 mL高氯酸（3.10）和5 mL硫酸（3.5），低温加热破坏滤纸，冒烟至近干，以5 mL盐酸（3.4）提取，用少量水冲洗表面皿及杯壁，加热溶解盐类，用中速滤纸（3.17）过滤，滤液接收于300 mL新烧杯中。用热的盐酸洗液（3.11）洗原烧杯2~3次，洗沉淀7~8次。

6.4.4  向盛有滤液的新烧杯中加热水至120 mL，并加入2 g氯化铵（3.2），用氨水（3.7）调出少量沉淀后，加20 mL氨水（3.7）〔此时pH约9~10（以广泛pH试纸（3.16）检验）〕，加1 mL过氧化氢（3.6），煮沸，取下，使pH值始终保持在约9~10（以广泛pH试纸（3.16）检验）。用中速滤纸（3.17）过滤，用氯化铵洗液（3.8）洗烧杯2~3次，洗沉淀7~8次，将滤纸连同沉淀取下放回原烧杯。

6.4.5  用20 mL盐酸（3.4）、1 mL过氧化氢（3.6）将滤纸破坏成纸浆，加热水至150 mL，加热至近沸，加25 mL近沸的草酸溶液（3.12），加入2~3滴间甲酚紫（3.14）使溶液呈红色，以氨水（3.7）调至溶液变为橙黄色，以精密pH试纸（3.15）测得pH值1.8~2.0之间，保温放置过夜。以慢速滤纸（3.18）过滤，弃去滤液，用草酸洗液（3.13）洗烧杯2~3次，洗沉淀7~8次，沉淀连同滤纸取出放入事先已恒重的铂金坩埚中灰化，于950 ℃高温炉中灼烧至恒重，取出，放入干燥器中冷却至室温，称其质量。

- 7  分析结果的计算与表述

废弃稀土荧光粉中稀土氧化物含量以其质量分数计，数值以%表示，按公式（1）计算。

--------------------------------------- （1）

式中：

-----铂坩埚及烧成物的质量，单位为克（g）；

-----铂坩埚质量，单位为克（g）；

-----废弃稀土荧光粉的质量，单位为克（g）；

- 8  精密度

- 8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两次测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1、2数据采用线性插法求得。

表1 CRT废料

| 稀土总量质量分数/% | 重复性限（r）/% |
| --- | --- |
| 14.40 | 0.002 |
| 32.12 | 0.003 |
| 40.30 | 0.003 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差 |  |

表2 稀土三基色废料

| 稀土总量质量分数/% | 重复性限（r）/% |
| --- | --- |
| 26.80 | 0.003 |
| 39.54 | 0.004 |
| 59.34 | 0.004 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差 |  |

- 8.2  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3、4所列允许差。

表3 CRT废料

| 稀土总量质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 14.40 |  |
| 32.12 |  |
| 40.30 |  |

表4 稀土三基色废料

| 稀土总量质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 26.80 |  |
| 39.54 |  |
| 59.34 |  |

- 9  质量保证和控制

每周用自制的控制标样校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。