XB

XB/T XXX—201X

金属铒

Erbium metal

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

ICS 77.120.99

H 65

中华人民共和国稀土行业标准

前  言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本标准主要起草单位：有研稀土新材料股份有限公司、***、***

本标准主要起草人：栾文洲、陈德宏、李宗安、王志强、***、***

金属铒

- 范围

本标准规定了金属铒的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存及质量证明书。

本标准适用于钙热中间合金法和钙热直接还原法及真空蒸馏法制备的金属铒产品。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170   数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12690.1 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法高频-红外吸收法测定碳、硫量

GB/T 12690.4 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法氧、氮量的测定脉冲-红外吸收法和脉冲-热导法

GB/T 12690.5 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法铝、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、铅的测定电感耦合等离子体发

GB/T 12690.7 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法硅量的测定钼蓝分光光度法

GB/T 12690.11 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法镁量的测定火焰原子吸收光谱法

GB/T 12690.13 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法钼、钨量的测定电感耦合等离子体发射光谱法和电感耦合等离子体

GB/T 12690.14 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法钛量的测定

GB/T 12690.15 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法钙量的测定

GB/T 12690.17 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第17部分：稀土金属中铌、钽量的测定

GB/T 14635-2008 稀土金属及其化合物化学分析方法（方法2） EDTA滴定法测定单一稀土金属及其化合物中稀土总量

GB/T 18115.11  稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法  铒中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铥、镱、镥和钇量的测定

GB/T 17803 稀土产品牌号表示方法

3  要求

3.1 化学成分

产品牌号及化学成分应符合表1的规定。需方如对产品有特殊要求，供需双方可另行协商。

表1

| 产品 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RE 不小于 | Er/ RE 不小于 | 杂质含量，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 稀土杂质/RE | 非稀土杂质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fe | Si | Ca | Mg | Al | Ni | C | O | W（Ta、Nb、Mo、Ti)* |
| Er-4N | 99 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
| Er-3N5 | 99 | 99.95 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.10 |
| Er-3N | 99 | 99.9 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.25 | 0.20 |
| Er-2N5 | 99 | 99.5 | 0.5 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.30 | 0.30 |
| 注：根据坩埚材质测W、Ta、Nb、Mo、Ti其中一种。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2 外观

3.2.1产品为铸态，呈银灰色金属光泽，不规则块状。

3.2.2金属表面应清洁，无肉眼可见夹杂物。

4  试验方法

4.1化学成分

4.1.1稀土(RE)总含量的分析方法按GB/T 14635（方法2）的规定进行。

4.1.2稀土杂质含量的分析方法按GB/T 18115.11的规定进行。

4.1.3非稀土杂质含量的分析方法按GB/T 12690的规定进行。

4.2外观质量

产品外观用目视检查。

4.3数值修约

数值修约按GB 8170的规定进行。

5  检验规则

5.1 检查与验收

5.1.1 产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合标准规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2 组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

5.3 检验项目

每批产品应进行化学成分和外观检验。

5.4 取样与制样

5.4.1化学成分的仲裁取样数量按表2的规定进行。

表2

| 每批重量 / kg | ≤10 | >10~50 | >50~100 | >100~200 | >200~500 | ＞500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件数 / 块 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 |

5.4.2化学成分分析的仲裁取样方法按下述规定进行：

分析氧元素含量，用锯在金属锭中间截面位置上锯切试样；分析其他杂质含量，则用直径5mm～10mm钻头在金属锭上下两面等距离处钻取试样，弃去深度0.5 mm～1.0 mm的表面钻屑，然后钻取试样。每块钻取点数应不少于三点，取样量不少于10g，并将试样立即放入带盖的磨口瓶中。

5.5 检验结果判定

化学成分仲裁分析结果与本标准规定不符时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行重复试验，如仍有不合格项，则判该批产品为不合格。

6   标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1  标志、包装

6.1.1包装桶（箱）外应有明显不褪色标志，注明：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 牌号、批号、净重、毛重；

- 出厂日期及“防潮”标志或字样。

6.1.2产品装入包装袋内或铁桶中，抽真空或充入惰性气体密封包装。外包装木箱或纸箱。如需方对包装有特殊要求，由供需双方协商解决。

6.2  运输、贮存

产品应存放干燥处，不得露天放置，不得将金属锭暴露在空气中。运输时严防受潮。

6.3  质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

a)  供方名称；

b)  产品名称；

c)  牌号、批号、净重、毛重、件数；

d)  各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

e)  本标准编号；

f)  检验日期；

- 出厂日期。