行业标准《金属钬》编制说明

- 工作简况

  - 任务背景

金属钬主要应用于磁致伸缩材料、新材料研究方面和有色金属合金添加剂等。经过近几年的研发和生产实践，生产工艺技术已基本成熟，应用量也呈快速上升的趋势。金属钬是我国具有自主知识产权的新产品，目前国内还没有统一的产品标准。为指导和规范国内金属钬产品的生产和销售，急需制定金属钬的国家标准，通过该标准的制定，有利于金属钬的批量生产和销售，使市场处于有序、合理竞争的状态，进而促进稀土产业的健康发展。

目前，国内多个厂家生产和销售金属钬，且工艺技术成熟。国内金属钬主要生产企业包括有研稀土新材料股份有限公司、赣州市泽金稀土有限公司、北京铂上铂有色金属有限公司、上海龙津金属材料有限公司、赣州稀鸿电子贸易有限公司、长沙亚光经贸有限公司、惠州市铂冠真空应用材料有限公司等。

  - 任务来源

根据工业和信息化部《关于印发2013年第二批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科[2013] 102号），稀土标委[2013] 12号文转发了《金属钬》行业标准计划下达情况，计划编号为：2013-0405T-XB，计划开始年限为2013年，完成年限为2014年，由有研稀土新材料股份有限公司作为主要起草单位承担《金属钬》行业标准的制订任务。

1.3起草单位情况

有研稀土的前身—北京有色金属研究总院稀土材料国家工程研究中心、稀土冶金研究所是我国最早从事稀土研究开发的单位之一，是国内外著名的全方位从事稀土冶炼分离、提纯工艺技术和稀土磁、光、电、生物、催化等功能材料制备技术的研究、工程化和产业化技术开发的单位。拥有一支创新能力较强的高素质研究开发队伍，其中中国工程院院士1名；高级职称以上人员41人，博士后1人，博士16人，硕士53人，先后承担了国家、部级、国际合作项目300多项，取得省部级以上科技奖励135项，申请美、日、韩及中国专利300余项，并向国内外转让了一批先进的稀土冶金、分离和材料制备技术，支援建设了数家稀土骨干企业，为我国稀土工业体系的建立和发展做出了历史性的贡献。

  - 有研稀土新材料股份有限公司始终处在金属钬研制、生产的前列，现已建立了金属钬完整的生产工艺技术条件，同时为金属钬产品建立了较完善的工艺操作制度和分析检测制度。

  - 1.4主要工作过程和工作内容

根据任务落实会议精神，我公司组建了金属钬行标起草小组，主要由金属钬生产部门、质管办、市场部技术人员组成。2013年主要进行了如下工作。

- 确立《金属钬》行标起草遵循的基本原则；

- 对生产、使用厂家进行调研取样、收集资料；

- 查阅相关标准；

- 确定产品主要技术内容；

- 确定建立仲裁方法；

- 对产品进行分析测试；

- 根据测试数据确定技术指标取值范围；

- 编写征求意见稿草案。

以邮件和电话方式咨询测试机构，认真听取了关于金属钬杂质检测方面的意见，汇总后编写征求意见稿。

- 标准的制定原则与标准的主要内容

2.1本标准编写原则和依据

- 本标准根据GB/T1.1-2000和GB/T1.2-2002《标准化工作导则》的规定编写；

- 充分满足市场要求的原则；

- 划繁就简的原则；

- 有利于创新发展的原则。

2.2标准的主要内容与论据

2.2.1产品分类及论据

本标准产品分类主要按产品稀土总量分为四个牌号，分别适用于不同磁致伸缩材料和有色金属合金添加剂的使用范围。这种分类是应调研时生产厂家和用户要求划分的。本标准的分类旨在为生产、使用方提出最佳建议。拟达到效率最大化。这种分类有利技术创新以便使用中发现不同牌号产品的其他有益功能。

2.2.2技术指标的确定与论据

本标准技术指标按各金属钬生产厂习惯与用户使用要求化繁就简，抓主要关键指标，以追求经济合理性和可操作性。

在杂质元素设置方面，参考了相邻元素金属镝产品标准的元素设置，设置了Fe、Si、Al等元素；碱土金属有的厂家用Ca+Mg这一指标，但由于单项分析并不困难，因此列为Ca、Mg；重金属Cu和Ni去掉Cu，因为金属钬中铜含量一般都很低，且稳定；气体元素C、O、Cl、S、P对于后续产品而言，C、O是客户非常关注的，因此列入。坩埚材料Ta 、W、Mo、Ti各厂家不同，应列为一项指标W（Ta、Nb、Mo、Ti)。

在指标确定方面，向赣州虔东稀土集团股份有限公司、包头稀土研究院、湖南稀土金属材料研究院、江西南方稀土高技术股份有限公司等4家生产单位，收集了至少5个批次的质量分析数据，综合大家的意见，结合金属镝产品标准的技术指标形成了本标准征求意见稿的技术指标。2013年11月27日，向稀标委等多家会员单位发送征求意见稿。根据反馈回来的修改意见来确定出最终的预审稿各项技术指标。

2.3本标准的送审稿与预审稿相比做了以下修改

- 规范性引用文件中GB/T12690标准要引用完全，将各种非稀土杂质化学分析方法全部列入到引用文件中。

- 规范性引用文件中GB/T14635稀土金属及其化合物化学分析方法（方法2），要列出年代号，因为引用的标准并非全文引用，只是引用其中的“方法2”，如果该标准修订，有可能“方法2”就换成其他测试方法，不一定适合作为本标准的测试方法。

- 表1中25牌号的产品，“RE不小于”由原来的98.5修改为99，并修改相应的杂质含量上限值。

- 表1中稀土杂质含量用合量表示。

- 表1中数据的格式重新调整。

- “4试验方法”按照最新的标准编写格式编写，既4.1为化学成分检测，4.2为外观检测，4.3为数值修约规则。

- 数字牌号改为字符牌号，例如将金属钬中原“114040”牌号改为“Ho-4N”牌号

2.4预审会上未采纳的建议

在预审会上，有代表提出将表1中坩埚杂质表述由“W（Ta、Nb、Mo、Ti)”改成“W+Ta+Nb+Mo+Ti)”，送审稿没有采纳这个建议，因为此项目只是限定坩埚材质的杂质含量，为一个值，不需要测定其他非坩埚杂质，如果修改成后者，就需要测试全部可用于做坩埚材料的元素，在实际操作中并未这样做，也没有必要。

3与国外产品对比情况

目前，国外还没有金属钬的国家标准。

4 预期效果

本标准是我国第一部较完整的金属钬标准。它将为生产、使用、贸易三方提供最基本的技术依据，在本标准的基础之上促使生产方正确采用原材料，合理调整生产工艺，完善检测手段更细致地划分本企业的产品牌号，为用户生产出更满意的产品来，让使用方合理、高效率、长寿命地使用本产品。它将会带来技术进步、品种增多、性能提高的竞争局面。

5 本标准作为强制或推荐行行业标准的建议

本标准是根据我国实际生产使用情况制定的，其整体内容达到国际先进水平。建议作为推荐性行业标准发布实施。

6 参考的相关标准和资料

- GB/T 8170   数值修约规则

- GB/T 12690  稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

- GB/T 14635稀土金属及其化合物化学分析方法（方法2） EDTA滴定法测定单一稀土金属及其化合物中稀土总量

- GB/T 18115.10  稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法  钬中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、铒、铥、镱、镥和钇量的测定

- GB/T 15071-2008  金属镝

有研稀土新材料股份有限公司

2014年3月12日