XB

中华人民共和国稀土行业标准

XB/T 211—201X

代替XB/T 211—2007

钐  铕  钆  富  集  物

Rare earth abundance with samarium,

europium and gadolinium oxides

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

ICS 77.120.99

H 65

前     言

本标准代替XB/T 211—2007《钐铕钆富集物》。

本标准与XB/T 211—2007相比，主要技术变化如下：

——增加了固体、液体钐铕钆产品中铽、镝元素含量要求；

——修改了牌号060112A、060112B液体钐铕钆料液浓度分别为280/270g/L，修改了牌号060112C液体钐铕钆料液浓度调整为200g/L；

——修改了液体钐铕钆产品中钐、铕元素含量要求。

——将不同矿物来源的产品区别修正，增加四川矿和南方离子矿的产品牌号。

本标准由全国稀土标准化技术委员会SAC/TC 229 归口。

本标准主要起草单位：内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司。

本标准参加单位：

本标准主要起草人：周晓东、郭美琴、李培忠、张瑞祥、王雨潇、谢萍、刘磊、许宗泽。

本标准历次版本发布情况为：XB/T 211—1995；XB/T 211—2000；XB/T 211—2007

钐铕钆富集物

- 范围

本标准规定了钐铕钆富集物的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于萃取法分离制取的钐铕钆富集物。该产品主要用作提取钐、铕、钆等单一稀土的原料，供深加工使用。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12690.2稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法   重量法测定稀土氧化物中灼减量

GB/T 14635.1 稀土金属及其化合物化学分析方法   草酸盐重量法测定稀土总量

- 要求

  - 化学成分

    - 固体钐铕钆富集物产品化学成分应符合表1规定。需方如有特殊要求，供需双方可另行协议。

表1

| 产品牌号 |  | 字符牌号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数字牌号 |  | 060018 | 060015A | 060015B | 060012A | 060012B | 060012C |
|  |  |  |  | 北方矿 |  |  | 四川矿 | 南方离子矿 |  |
| 化 学 成 分 ︵ 质量分数 ︶ % | REO，不小于 |  |  | 98.0 | 95.0 | 95.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 |
|  | 稀土 杂质 （不大于） |  | La2O3/ REO | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | - | - |
|  |  |  | CeO2/ REO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pr6O11/ REO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nd2O3/ REO |  |  |  |  |  |  |
|  | 成分 （不小于） |  | Sm2O3/ REO | 30.0 | 30.0 | 45.0 | 50.0 | 30.0 | 30.0 |
|  |  |  | Eu2O3/ REO | 10.0 | 8.0 | 50.0 | 8.0 | 8.0 | 50.0 |
|  |  |  | Gd2O3/ REO | 16.5 | 16.0 | 1.5 | 16.0 | 37.0 | 10.0 |
|  |  |  | Tb4O7/ REO | 1.1 | 1.0 | - | 1.0 | - | - |
|  |  |  | Dy2O3/ REO | 3.5 | 3.3 | - | 2.0 | - | - |
|  | 灼减，不大于 |  |  | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |

    - 液体钐铕钆富集物产品化学成分应符合表2规定。需方如有特殊要求，供需双方可另行协议。

表2

| 产品牌号 |  | 字符牌号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数字牌号 |  | 060112A | 060112B | 060112C | 060112D | 060112E |
|  |  |  |  | 北方矿 |  |  | 四川矿 | 南方离子矿 |
| 化 学 成 分 ︵ 质量分数 ︶ % | REO，（g/L）不小于 |  |  | 280 | 270 | 200 | 240 | 180 |
|  | 稀土 杂质 （不大于） |  | La2O3/ REO | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
|  |  |  | CeO2/ REO |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pr6O11/ REO |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nd2O3/ REO |  |  |  |  |  |
|  | 成分 （不小于） |  | Sm2O3/ REO | 30.0 | 30.0 | 20.0 | 50.0 | 30.0 |
|  |  |  | Eu2O3/ REO | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 |
|  |  |  | Gd2O3/ REO | 16.5 | 15.5 | 12.0 | 16.0 | 37.0 |
|  |  |  | Tb4O7/ REO | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | - |
|  |  |  | Dy2O3/ REO | 3.5 | 3.3 | 2.8 | 2.0 | - |

  - 外观

    - 固态产品为淡黄色粉末，产品应洁净，无肉眼可见夹杂物。

    - 液体产品为棕黄色、透明，无肉眼可见夹杂物。

- 试验方法

  - 稀土总量（REO）的分析方法按GB/T 14635.1的规定进行

  - 钐、铕、钆、铈、铽、镝含量的分析方法按供需双方认可的分析方法进行检测。

  - 灼减含量的分析方法按照GB/T12690.2的规定进行。

  - 数值修约按GB/T 8170规定的方法进行。

  - 产品外观用目测检查。

- 检验规则

  - 检查与验收

    - 产品由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

5.1.2需方应对收到的产品进行检验，如检验结果与本标准规定不符，应在收到固体产品产品之日起2个月内、液体产品应在收到之日起7日内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

  - 组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

  - 检验项目

固体产品应进行化学成分、灼减和外观质量检验。

液体产品每批应进行化学成分和外观质量检验。

  - 取样和制样

固体产品化学成分的仲裁取样按表3规定进行。每件（袋）中取样量不少于10g，将试样充分混匀后，以四分法迅速缩分至所需数量。

表3

| 件（袋）数 | 1～5 | 6～49 | 50～100 | >100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 件（袋）数100% | 5 | 件（袋）数的10% 取整数 | 件（袋）数的平方根取正整数 |

液体产品化学成分的仲裁取样按表4规定进行。

表4

| 体积/m3 | <10 | 10～40 | >40 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取样量 | 100ml | 200ml | 400ml |

将液体钐铕钆充分混匀，按表4要求，使用专用取样器取样，制成批样，混合均匀，迅速分取四份试样。

  - 检验结果判定

化学成分仲裁结果不合格时，则从该批产品中取双倍试样进行重复检验，如仍有任一项结果不合格，则判该批产品为不合格。

- 标志、包装、运输、贮存

  - 标志、包装

6.1.1 标志

- 供方名称；

- 每件产品外包装上应注明；

- 产品名称、牌号；

- 批号；

- 重量。

6.1.2 包装

固体产品用双层塑料袋包装，经热压或绳扎封口后放入铁桶或塑料编织袋中。液体产品装入定量体积的密封容器内。

  - 运输、贮存

产品需存放于干燥处，不得露天放置。运输时严防淋雨受潮。

  - 质量说明书

每批产品应付质量说明书，内容注明：

a) 供方名称；

b) 产品名称和牌号；

c) 批号；

d) 净含量和件数；

e) 各项分析检验结果和供方技术监督部门印记；

f) 本标准编号；

g) 出厂日期。