《钐铕钆富集物》行业标准编制说明

- 任务来源

1.1标注修订必要性

钐铕钆富集物作为稀土上游冶炼分离的中间产品，是中重单一稀土分离的原料。国内稀土分离企业钐铕钆富集物的产量相对稳定，下游单一分离企业根据上游企业产量变化需求量变化不大，北方轻稀土资源集中度较高，钐铕钆富集物产品集约化程度较高。北方地区钐铕钆富集物年消费量维持在千吨左右，钐铕钆富集物在经过进一步分离后形成单一稀土产品包括：钐、铕、钆、铽、镝、富钇、其他重稀土等产品，产品主要应用于新材料领域，氧化铕应用于稀土发光材料、金属镝应用于稀土永磁材料等。目前现行钐铕钆富集物的分析标准，稀土总量分析方法参照GB/T 14635.1的规定进行，灼减含量分析方法按GB/T 12690.2的规定进行。运用这两类分析方法的国家标准可以较为完整的检测钐铕钆富集物的相关技术参数。

2014年，全国稀土标准化技术委员会全年标准修订安排中将钐铕钆富集物纳入修订计划，计划完成年限为2014年底。

该标准目前没有相对应的国际标准或国外先进标准。部分企业根据自身情况和用户需求制定的企业内标准存在差距。

该标准不存在知识产权问题。

1.2标准起草单位简况

内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司是我国乃至全世界最大的稀土生产、科研、贸易基地，是稀土行业的龙头企业。始建于1961年，1997年在上海证券交易所上市。公司以开发利用举世闻名的稀土宝藏—白云鄂博稀土矿山为使命，建有稀土选矿、冶炼分离、深加工、应用产品、科研等完善的稀土工业体系，能够生产稀土原料（精矿、碳酸稀土、氧化物与盐类、金属）、稀土功能材料（抛光材料、贮氢材料、磁性材料、发光材料、催化材料）、稀土应用产品（镍氢动力电池、磁共振仪）等门类齐全的稀土产品。公司快速发展依托四大核心优势。公司全面掌控北方轻稀土资源，积极整合布局南方中重稀土资源，资源优势奠定了公司发展的坚实基础；公司主导产品—北方轻稀土产品。

1.3工作简况

包钢稀土接受该任务后，落实会议的精神，本公司组建了标准制订小组，主要由生产技术部负责、涉及子公司及有关人员组成，同时还邀请了部分销售人员参加。

1.4修订流程如下：

1.4.1确定《钐铕钆富集物》行业标准修定遵循的基本原则；申报《钐铕钆富集物》国家标准修定计划；

1.4.2对生产、使用厂家及市场进行调研、查阅收集相关资料；

1.4.3参照原标准，确定《钐铕钆富集物》产品主要技术指标；

1.4.4确定钐铕钆富集物产品的仲裁分析方法；

1.4.5根据测试数据确定技术指标取值范围；

1.4.6编写征求意见稿并发送；

1.4.7收集和处理各单位提出的意见或建议；

1.4.8完成最终预审稿，送审。

1.5标准编制时间计划如下：

2013年11月、12月包钢稀土完成标准征求意见稿，征求意见。

2014年3月底前完成意见汇总，形成预审稿和编制说明，并将标准预审稿、编制说明、意见汇总等（电子版）发至稀标委。

2014年6月在预审意见基础上进行修改调整形成送审稿。

2014年7月由稀标委挂网征求更广泛意见。

2014年11月稀标会秘书处组织召开标准审定会。

二、标准修制定原则、重点修改内容及经济社会效益

2.1标准修制定原则

充分满足市场的要求

经济合理的原则

有利于创新发展的原则

满足GB/T1.1-2000标准的结构和编写规则要求

2.2项目的重点修改内容

修订标准中新增加稀土元素铽、镝含量标准，铽、镝作为钐铕钆富集物中除钐、铕、钆之外的重要稀土元素，价格高，且需求不断增加，北方矿铽、镝含量在钐铕钆富集物中比例约占5%，已成为钐铕钆富集物的重要组成部分，因此增加相关铽、镝含量标准，同时增加镝、铽在钐铕钆富集物中的分析检测方法，为下游分离单一稀土元素提供参考。

修订标准中提升液体钐铕钆REO含量，从原有标准的120g/L提高到200g/L以上，质量浓度的提升提高了稀土产出率，保障了稀土资源的有效利用。

| 序号 | 修改内容 | 原有内容 | 修改后内容 | 主要原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固体钐铕钆产品牌号中添加元素铽、镝含量标准 | 无元素铽、镝含量标准 | 增加元素铽、镝含量标准，并初步设定含量以供讨论 | 元素铽、镝含量少，用途广，经济性较好。 |
| 2 | 固体060015C、060012B两种产品调整化学含量 | 原有为低含量钐铕钆富集物 | 三出口工艺生产的钐铕钆富集物，只含有钐铕钆三种元素 | 现行工艺存在一部分该类产品 |
| 3 | 上调液体钐铕钆氧化物总量 | 200g/L | 部分牌号调整至270g/L | 工艺成熟，降低环保成本。 |
| 4 | 液体钐铕钆产品牌号中添加元素铽、镝含量标准 | 无元素铽、镝含量标准 | 增加元素铽、镝含量标准，并初步设定含量以供讨论 | 元素铽、镝含量少，用途广，经济性较好。 |
| 5 | 液体钐铕钆产品牌号中调整元素钐、铕含量标准 | 钐36g/L 铕12g/L；9.6g/L；6.0g/L | 钐81g/L；60 铕27g/L；21.6g/L；13.5g/L | 随总量上调，各元素含量相应上调。 |

2.3 征求意见和意见反馈情况

发送《征求意见稿》的单位数：18个；

收到《征求意见稿》后，回函的单位数：9个；

收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：  8个；

没有回函的单位数：9个。

三、标准水平分析

我国钐铕钆富集物产品在国际上占据了绝大多数的份额，目前没有其他国家的资料、数据、标准作比较。本标准的整体水平居世界领先地位。

四、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准属推荐性国家标准，其产品未涉及到强制性标准，与任何法律不相矛盾。

五、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议本标准作为推荐性国家标准。

六、贯彻国家标准的要求和措施建议

本标准在制定过程中遵循了“先进性”与“合理性”，“可行性”原则，是在大量调查研究的基础上编制出来的，主要技术指标、要求已兼顾到多数企业的一般性要求和部份特殊要求，本标准不一定包含全部特殊使用要求。若企业还有更多的特殊要求，应在合同中协商规定。

七、项目实施能够产生的重大经济、社会效益

目前钐铕钆富集物作为稀土类的重要产品之一，原有标准已经不能完整全面合理表述现有钐铕钆富集物的基本参数，因此对于该类稀土产品标准的重新修订，有利于生产过程中各个企业对于钐铕钆富集物的控制，有利于市场上同类产品的统一协调，有利于下游单一稀土分离企业的采购与生产。随着稀土元素的应用领域不断扩展，下游新材料领域以及终端应用领域稀土原材料的要求不断提升，作为重要稀土原材料的钐铕钆富集物也同时应该制定出合理的产品标准。该标准的从新修订也势必为同类稀土产品的发展起到积极作用。